АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                             Утверждаю:

Начальник сталепроволочного цеха                          Исполнительный директор

филиал «Волгоградский»

__________ Осипов В.И.                                              ____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                        «___»______________2019г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ №___

«ТРАВИЛЬЩИК»

Квалификация: 2-3 разряды

Код профессии: 19182

| Разработал: | Кузнецова Е.В. Инженер-технолог ТС |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |
| Рецензент: | Кушкина Е.Ю. Руководитель ТС |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная основная программа профессионального обучения предназначена для подготовки, переподготовки рабочих по профессии «травильщик» 2 разряда и повышения их квалификации до уровня 3 разряда.

В программу включены: требования к квалификации/ к результатам освоения программ, учебные планы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации травильщиков, календарные учебные графики, тематические планы производственного обучения; программы теоретического и производственного обучения, формы промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля освоения программы, список рекомендуемой литературы. Экономический курс изучается по отдельно издаваемой программе.

Требования к квалификации травильщиков 2  - 3 разряда/ к результатам освоения программ составлены в соответствии с профессиональным стандартом «Травильщик» (рег. номер 507, код 40.098, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 14 июля 2015 г. N 456н) и адаптированы к условиям АО «Северсталь канаты».

Срок обучения при подготовке, переподготовке рабочих установлен 3 месяца. На теоретическое обучение предусмотрено 80 часов, на производственное - 428 часа. При повышении квалификации на теоретическое обучение отводится 38 часов, на производственное – 210 часов.

Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме.

Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе подготовки/переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» и «Охрана окружающей среды» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

В программы обучения не включены вопросы строповки, подъема и перемещения грузов, ПТЭ грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с пола, так как травильщики обучаются второй профессии ''стропальщик'' и на курсах целевого назначения на право управления подъемными сооружениями с пола.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена. Экзаменационные билеты выпускаются отдельным изданием.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ТРАВИЛЬЩИК» 2 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «травильщик» 2 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Вспомогательные работы при травлении катанки из углеродистых и высокоуглеродистых марок стали |
|  | Ведение процесса травления катанки из углеродистых и высокоуглеродистых марок стали |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

Травление простых деталей и изделий из различных металлов с легкодоступными для травления местами. Подготовка ванн для травления изделий в различных щелочах и

кислотах. Приготовление электролитов и растворов требуемой концентрации под руководством травильщика более высокой квалификации. Наблюдение за температурой ванн. Травление в электрических ваннах металлических деталей больших габаритов перед гальваническим покрытием. Участие в процессе травления сортового

проката. Подготовка баллонов к травлению (очистка, окраска резьбы горловины и подготовка наружной поверхности). Подача и установка труб в желоб струйной установки, зажим труб специальными приспособлениями. Смывка, промывка и сушка деталей после

травления. Смывка старой маркировки. Загрузка деталей в корзины (кассеты) и выгрузка их из корзин (кассет) после травления.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

принцип работы, устройство и правила обслуживания травильных ванн; назначение промывок и травления; основы процесса травления и очистки заготовок и изделий электролитическим и химическим способом; температуру ванн и подогрева изделий перед травлением; составы травильных растворов; правила подготовки травильных ванн; свойства кислот и правила обращения с ними; правила подготовки баллонов и труб к травлению; способы травления простых деталей; способы сушки деталей после травления.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки и переподготовки рабочих по профессии

«Травильщик» 2 разряда

срок обучения – 3 месяца

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1. | Материаловедение | 16 | Зачет |
| 2. | Допуски и технические измерения | 4 | Зачет |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонты | 2 |  |
| 4 | Специальный курс |  |  |
| 4.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 1 |  |
| 4.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 4.3 | Классификация проволоки. Ассортамент продукции | 2 | Зачет |
| 4.4 | Оборудование для травления | 6 |  |
| 4.5 | Рабочий и мерительный инструмент для травления | 2 |  |
| 4.6 | Технологический процесс травления | 6 |  |
| 5 | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 6 | Система менеджмента качества. Самоконтроль | 5 | Зачет |
| 7 | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 428 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 510 |  |

.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ТРАВИЛЬЩИК» 2 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материаловедение | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 16 |
| 2. | Допуски и технические измерения | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонты | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 20 |
| 4.3 | Технология проволочного производства | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 16 |
| 5 | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Система менеджмента качества. Самоконтроль | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |
| 7 | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение |  | 20 | 50 | 50 | 110 | 110 | 88 | 428 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 39 | 53 | 54 | 54 | 110 | 110 | 90 | 510 |

# ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1 Материаловедение

Металлы и сплавы. Классификация стали по химическому составу. Основные физические, химические, механические свойства сталей.

Катанка стальная канатная и конструкционная. Требования, предъявляемые к катанке по НД применяемой на заводе. Принципы маркировки катанки.

Термическая обработка стали. Сущность термической обработки стали.  Понятие об изменении свойств стали в результате термической обработки. Окалина, образующаяся при термообработке, ее состав свойства. Виды окалины и структура.

Понятие о механических испытаниях.

Коррозия металлов. Сущность этого явления, потери от коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.

2 Технические измерения

Правила пользования контрольно-измерительными инструментами. Ошибки, возникающие при измерении, их причины и меры предупреждения. Микрометр. Устройство, назначение. Упражнения в измерении.

3 Техническое обслуживание и ремонты

Конструктивные особенности оборудования, правила эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями производственно - технической документации.

Требования операционных карт по тех. обслуживанию.

Требование бирочной системы. Основы электротехники.

Состав подшефного оборудования и стандарт состояния рабочего места.

Знать карты профилактического обслуживания.

Основные места возникновения неисправностей (дефектовка) причины их возникновения, способы их выявления и предупреждения.

Правила эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями производственно - технической документации.

Требования бирочной системы.

Требования инструкций по охране труда травильщиков. Правила правильного применения и совмещения СИЗ.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 1 |
| 2 | Классификация проволоки. Ассортамент продукции | 2 |
| 3 | Оборудование для травления | 6 |
| 4 | Рабочий и мерительный инструмент для травления | 2 |
| 5 | Технологический процесс травления | 6 |
| 6 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
|  | Итого | 37 |

1 Введение.

Значение черной металлургии в развитии всех отраслей промышленности страны.

Продукция, выпускаемая предприятием, ее краткая характеристика. Основные и вспомогательные подразделения, их назначение. Роль подразделений в производственном процессе, его оборудование. Краткие сведения об организации работы подразделения.

### Рабочее место травильщика, его организация и техническое обслуживание

### 2 Классификация проволоки. Ассортамент продукции

Черные и цветные металлы.

Основные физические, химические и механические свойства металлов. Понятие об испытании металлов.

Классификация проволоки по следующим признакам: размеру химическому составу назначению виду поверхности и т.д

Понятие о химическом элементе. Классификация химических веществ. Химические реакции. Концентрация растворов, единицы измерения. Понятие о водородном показателе рН. Окислы железа, окалина.

Нанесение покрытий, бурирование, фосфатирование.

Нейтрализация, индикаторы нейтрализации, нейтрализация отработанных растворов и сточных вод.

Стали. Основные сведения о способах производства стали. Углеродистые стали, их химический состав, механические и технологические свойства.

Маркировка углеродистых сталей и их применение.

Коррозия металлов. Сущность явления коррозии металлов. Потери от коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.

Исходное сырье в волочильном производстве.

Обработка металлов давлением. Основные понятия об обработке металлов давлением. Волочение.

Сварка металлов. Сущность и назначение сварки. Виды сварки. Дефекты, возникающие в сварных соединениях.

Современные технологические схемы производства проволоки.

Подготовка поверхности катанки и патентированной проволоки к волочению. Окалина, ее свойства и способы удаления с поверхности катанки, проволоки.

Сущность травления катанки и проволоки в растворе соляной кислоты и нанесения подсмазочного слоя (его назначение). Сушка проволоки, ее назначение.

- Оборудование травильных отделений

Устройство травильных ванн. Материалы, применяемые для изготовления травильных ванн (гуммированные ванны, ванны из кислотоупорного цемента, винипластовые,).

Устройство промывочных ванн, холодной и горячей.

Устройство системы сушки, назначение

4 Технологический процесс травления металлов.

Коррозия металлов и борьба с ней путем травления с последующей обработкой поверхности путем нанесения защитных покрытий.

Окалина; ее образование в процессе нагревания в печах при прокатке и отжиге изделий. Влияние окалины на свойства и дальнейший передел стали. Целевое назначение процесса травления. Способы удаления окалины (механический, химический, обработкой в расплавах щелочей и др.).

Процесс травления как подготовка поверхности металла.

Химический способ травления стали. Приготовление травильного раствора. Расчет необходимого количества кислоты для получения травильного раствора заданной концентрации. Травление металла соляной особенности процесса, реакция удаления окалины. Подсчет количества кислоты для корректировки растворов. Двухстадийное травление.

Травильные присадки, их назначение и введение в травильные растворы.

Влияние качества металла на скорость травления. Понятие о пороках металла: «перегрев поверхности», «рябизна», «прокатная плена», меры борьбы с ними.

Причины возникновения травильной хрупкости, травильных пузырей, «травильной грязи», «недотрава», «перетрава», и др.

Ускоренные процессы травления. Электрохимическое травление.

Травильные присадки, их назначение и введение в травильные растворы.

Подготовка поверхности металла к волочению. Окалина, ее влияние на процесс волочения.  Химический способ удаления окалины. Дополнительные операции по подготовке металла к волочению. Общие сведения о травлении металлов в соляной кислоте.

Виды брака при травлении, методы и способы исправления.   Последовательность травления по ваннам.   Требование по качеству мотка, его увязке, маркировке и хранению. Измеряемые параметры процесса.

5 Охрана труда

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Тема 7 Экономический курс.

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 8 Система менеджмента качества. Самоконтроль.

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования МС ИСО 9001 к системе менеджмента качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тема 9 Бизнес система Северсталь

8 видов потерь

Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему»

Стандарты

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производством | 8 |
| 2 | Вспомогательные работы при травлении катанки из углеродистых и высокоуглеродистых марок стали | 110 |
| 3 | Ведение процесса травления катанки из углеродистых и высокоуглеродистых марок стали | 250 |
| 4 | Самостоятельное выполнение работ травильщиком данного разряда | 52 |
| 5 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 428 |

Программа

# производственного обучения

1. Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством.

Краткая характеристика цеха и его основного оборудования. Ознакомление с рабочим местом и обязанностями травильщика.

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в цехе. Осмотр рабочего места, проверка наличия и исправность оградительной техники и приборов безопасности.

Ознакомление с квалификационной характеристикой травильщика 3-4 разрядов и программой производственного обучения.

2. Вспомогательные работы при травлении катанки из углеродистых и высокоуглеродистых марок стали

Технологические требования по подготовке оборудования к работе

Требования к технологическим параметрам при травлении катанки

Порядок осуществления уборки рабочего места согласно графика.

Классификация и сортамент поступающего сырья;

Требования к сырью.

Виды дефектов поверхности;

Правила запуска катанки в производство (СТП-13 п.1 - 3)

Методику работы с загрузчиком для надевания катанки на траверсу (ИОТ 06-14);

Подготовка рабочего места к ведению процесса травления.

Выполнение технологических требований по подготовке к работе технологических ванн, оборудования и устройств.

Выявление неполадок в работе ванн и оборудования.

Оценка качества поступившего сырья.

Контроль за качеством увязки мотков катанки и наличия плавочной бирки поставщика.

Ведение записей информационной доски о данных катанки и технологических параметрах.

Маркировка катанки согласно марке и бирке поставщика.

Подготовка навески с катанкой

Работа с загрузчиком для надевания катанки на траверсу

3 Ведение процесса травления катанки из углеродистых и высокоуглеродистых марок стали

Технологический процесс травления катанки, промывки после травления, бурирования и сушки катанки (ТИ МТ.ПР 83 п. 5)

Методика загрузки траверс с катанкой в технологические ванны в соответствии с ТК 5 и ТИ МТ.ПР 83.

Правила строповки технологических грузов 5-10 тонн с помощью грузоподъемных механизмов в пределах рабочего места.

Методы контроля подготовки поверхности катанки в соответствии с ТИ МТ.ПР 83 п.8;

Требования, предъявляемые к качеству травленого металла.

Виды дефектов, причины получения и способы предупреждения.

Порядок действий при работе с режущим инструментом.

Порядок действий при выявлении брака в отделении травления

Ведение процесса травления, промывки  после травления, бурирования и сушки катанки;

Выполнение загрузки траверс с катанкой в технологические ванны в соответствии с технологическими регламентами;

Выполнение строповки технологических грузов 5-10 тонн с помощью грузо подъемных механизмов в пределах рабочего места.

Контроль технологических параметров травления ( температуры, времени травления и  химических анализов)

Определение качества травления катанки.

4. Самостоятельное выполнение работ травильщика проволоки.

Самостоятельное выполнение работ (под руководством инструктора производственного обучения) всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой травильщика, должностью и технологическими инструкциями.

Квалификационная пробная работа

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ТРАВИЛЬЩИК»

ДО УРОВНЯ 3 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «травильщик» 3 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Обслуживание агрегатов, оборудования и приспособлений при ведении процесса травления катанки на машинах периодического действия |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся на 3 разряд должен уметь:

Травление и нейтрализация деталей и изделии из различных материалов с сохранением заданных размеров с труднодоступными внутренними поверхностями и деталей с резьбой, высокоуглеродистой проволоки и калиброванного металла.

Обработка деталей и заготовок из различных металлов и сплавов методом глубокого травления с соблюдением установленных размеров, с изоляцией мест, не подлежащих травлению. Травление деталей различных габаритов и конфигураций с большим числом переходов.

Измерение глубины травления микрометром и индикатором. Ступенчатое травление деталей сложных контуров в виде сот. Двухстороннее травление крупногабаритных деталей, травление "на ус". Разметка мест, подлежащих травлению, по трафарету, чертежу и методу светокопирования.

Составление травильных растворов. Отбор проб растворов и передача их в лаборатории на анализ.

Ведение процесса травления, обезжиривания и фосфатирования труб и баллонов в соответствии с установленными режимами. Ведение процесса травления сортового проката. Участие в процессе травления листа в рулонах в ваннах травильных машин периодического действия, листового, полосового и сортового проката, качественных и специальных марок стали, листа в рулонах на непрерывных агрегатах, а также листового металла для подготовки его к покрытиям. Обеспечение правильного прохождения полосы через травильные ванны и регулирование работы паровых, водяных и кислотных задвижек и брызгал на травильных агрегатах. Участие в ремонте травильных агрегатов.

По завершении обучения по программе обучающийся на 3 разряды должен знать:

устройство оборудования различных типов, специальных приспособлений и контрольно - измерительных приборов; процесс травления и очистки электролитическим и химическим способом; все виды глубокого травления; правила расчета скорости травления, температуры и состава ванн; правила определения качества травления внешним осмотром и измерительными приборами; устройство светокопировальных рам и правила работы на них; методику применения светочувствительной эмульсии; устройство фотохимического оборудования; марки стали, сортамент труб и баллонов; состав, свойства растворов и способы их приготовления.

Устройство и принцип работы обслуживаемых травильных ванн, назначение ванн промывок, сушки, основы процесса травления химическим методом, температуру ванн и подогрева изделий перед травлением, составы травильных растворов, правила подготовки травильных , промывных ванн и ванн нанесения покрытий, безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке, план ликвидации аварий, производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда и технике безопасности.

Систему сигнализации, правила управления подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по профессии

«Травильщик» 3 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1. | Материаловедение | 5 | Зачет |
| 2. | Допуски и технические измерения | 2 | Зачет |
| 4 | Специальный курс |  |  |
| 4.1 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 | Зачет |
| 4.2 | Классификация проволоки. Ассортамент продукции | 2 | Зачет |
| 4.3 | Оборудование для травления | 6 |  |
| 4.4 | Рабочий и мерительный инструмент для травления | 2 |  |
| 4.5 | Технологический процесс травления | 6 |  |
| 5 | Экономический курс | 2 | Зачет |
| 6 | Система менеджмента качества. Самоконтроль | 5 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 210 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 250 |  |

.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ТРАВИЛЬЩИК» 3 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материаловедение | 3 | 2 |  |  |  | 5 |
| 2. | Допуски и технические измерения | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 |  |  |  | 8 |
| 3.2 | Технология проволочного производства | 8 | 8 |  |  |  | 16 |
| 4 | Экономический курс | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Система менеджмента качества. Самоконтроль | 4 | 1 |  |  |  | 5 |
|  | Производственное обучение | 18 | 25 | 55 | 55 | 57 | 210 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 41 | 40 | 55 | 55 | 59 | 250 |

ПРОГРАММА

теоретического обучения

1 Материаловедение

Металлы и сплавы. Классификация стали по химическому составу. Основные физические, химические, механические свойства сталей.

Катанка стальная канатная и конструкционная. Требования, предъявляемые к катанке по НД применяемой на предприятии.  Принципы маркировки катанки.

Термическая обработка стали. Сущность термической обработки стали.  Понятие об изменении свойств стали в результате термической обработки. Окалина, образующаяся при термообработке, ее состав свойства. Виды окалины и структура.

Понятие о механических испытаниях.

Коррозия металлов. Сущность этого явления, потери от коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.

2 Технические измерения

Правила пользования контрольно-измерительными инструментами. Ошибки, возникающие при измерении, их причины и меры предупреждения. Микрометр. Устройство, назначение. Упражнения в измерении.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 1 |
| 2 | Классификация проволоки. Ассортамент продукции | 2 |
| 3 | Оборудование для травления | 6 |
| 4 | Рабочий и мерительный инструмент для травления | 2 |
| 5 | Технологический процесс травления | 6 |
| 6 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
|  | Итого | 37 |

1 Введение.

Значение черной металлургии в развитии всех отраслей промышленности страны.

Продукция, выпускаемая предприятием, ее краткая характеристика. Основные и вспомогательные подразделения, их назначение. Роль подразделений в производственном процессе, его оборудование. Краткие сведения об организации работы подразделения.

### Рабочее место травильщика, его организация и техническое обслуживание

### 2 Классификация проволоки. Ассортамент продукции

Черные и цветные металлы.

Основные физические, химические и механические свойства металлов. Понятие об испытании металлов.

Классификация проволоки по следующим признакам: размеру химическому составу назначению виду поверхности и т.д

Понятие о химическом элементе. Классификация химических веществ. Химические реакции. Концентрация растворов, единицы измерения. Понятие о водородном показателе рН. Окислы железа, окалина.

Нанесение покрытий, бурирование, фосфатирование.

Нейтрализация, индикаторы нейтрализации, нейтрализация отработанных растворов и сточных вод.

Стали. Основные сведения о способах производства стали. Углеродистые стали, их химический состав, механические и технологические свойства.

Маркировка углеродистых сталей и их применение.

Коррозия металлов. Сущность явления коррозии металлов. Потери от коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.

Исходное сырье в волочильном производстве.

Обработка металлов давлением. Основные понятия об обработке металлов давлением. Волочение.

Сварка металлов. Сущность и назначение сварки. Виды сварки. Дефекты, возникающие в сварных соединениях.

Современные технологические схемы производства проволоки.

Подготовка поверхности катанки и патентированной проволоки к волочению. Окалина, ее свойства и способы удаления с поверхности катанки, проволоки.

Сущность травления катанки и проволоки в растворе соляной кислоты и нанесения подсмазочного слоя (его назначение). Сушка проволоки, ее назначение.

- Оборудование травильных отделений

Устройство травильных ванн. Материалы, применяемые для изготовления травильных ванн (гуммированные ванны, ванны из кислотоупорного цемента, винипластовые,).

Устройство промывочных ванн, холодной и горячей.

Устройство системы сушки, назначение

4 Технологический процесс травления металлов.

Коррозия металлов и борьба с ней путем травления с последующей обработкой поверхности путем нанесения защитных покрытий.

Окалина; ее образование в процессе нагревания в печах при прокатке и отжиге изделий. Влияние окалины на свойства и дальнейший передел стали. Целевое назначение процесса травления. Способы удаления окалины (механический, химический, обработкой в расплавах щелочей и др.).

Процесс травления как подготовка поверхности металла.

Химический способ травления стали. Приготовление травильного раствора. Расчет необходимого количества кислоты для получения травильного раствора заданной концентрации. Травление металла соляной особенности процесса, реакция удаления окалины. Подсчет количества кислоты для корректировки растворов. Двухстадийное травление.

Травильные присадки, их назначение и введение в травильные растворы.

Влияние качества металла на скорость травления. Понятие о пороках металла: «перегрев поверхности», «рябизна», «прокатная плена», меры борьбы с ними.

Причины возникновения травильной хрупкости, травильных пузырей, «травильной грязи», «недотрава», «перетрава», и др.

Ускоренные процессы травления. Электрохимическое травление.

Травильные присадки, их назначение и введение в травильные растворы.

Подготовка поверхности металла к волочению. Окалина, ее влияние на процесс волочения.  Химический способ удаления окалины. Дополнительные операции по подготовке металла к волочению. Общие сведения о травлении металлов в соляной кислоте.

Виды брака при травлении, методы и способы исправления.   Последовательность травления по ваннам.   Требование по качеству мотка, его увязке, маркировке и хранению. Измеряемые параметры процесса.

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование тем | Количество часов 3 разряд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасному производству работ и ознакомление с производством | 8 |
| 2 | Обслуживание агрегатов, оборудования и приспособлений при ведении процесса травления катанки на машинах периодического действия | 194 |
| 3 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 210 |

Программа производственного обучения

1. Инструктаж по безопасному производству работ и ознакомление с производством.

Краткая характеристика цеха и его основного оборудования. Ознакомление с рабочим местом и работой волочильщика проволоки.

Инструктаж по охране труда и безопасному производству работ на рабочем месте. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в цехе. Осмотр рабочего места, проверка наличия и исправность оградительной техники и приборов безопасности.

Ознакомление с квалификационной характеристикой травильщика 3-4 разрядов и программой производственного обучения.

- Обслуживание агрегатов, оборудования и приспособлений при ведении процесса травления катанки  на машинах периодического действия

Правила приготовления и корректировка технологических растворов (в соответствии с ТИ МТ.ПР 83 п.6);

Правила наполнения технологических ванн, сушки катанки;

Правила розжига газовых горелок (ИОТ-СПЦ-04-14);

Порядок действий при необходимости утилизации отработанных растворов ТИ МТ.ПР 36

Схему движения растворов и кислот в трубопроводах и кислотопроводах , порядок и последовательность открытия и закрытия вентилей и заслонок.

Правила безопасности при отборе проб.

Порядок чистки технологических ванн и вентиляционных труб согласно графика чистки;

Порядок чистки газовых горелок, регистров технологических ванн;

Порядок чистки и замены фильтров скруббера;

Правила работы оборудования под высоким давлением;

Виды и периодичность ремонтных работ проводимых на травильных агрегатах;

Производить розжиг газовых горелок;                                                                                          Приготовление растворов требуемой концентрации;                                                                        Соблюдение технологических регламентов наполнения травильных ванн раствором и промывочных ванн водой;

Утилизация и перекачка растворов

Чистка газовых горелок, нагревательных регистров, технологических ванн,  вентиляционных труб;

Чистка и замена фильтров скруббера;

Покраска оборудования;

Ведение работы аппаратом высокого давления "Кёрхер";                                                                                                                                                                      Соблюдение периодичности ремонтных работ, проводимых на травильных агрегатах;

Определение и устранение незначительных нарушений в работе технологических ванн.

Передача обслуживаемого оборудования в ремонт сервисным службам

Квалификационной (пробной) работы

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Список рекомендуемой литературы

- ТИ 171 МТ. ПР 13 Волочение стальной проволоки .

- ТИ 171 МТ. ПР 3 Термическая обработка и подготовка поверхности проволоки к волочению на линиях патентирования производства FIB.

- ТИ 171 МТ. ПР 85 Приемка, хранение и запуск катанки в производство.

- ТИ 171 МТ. ПР 83 Процесс подготовки поверхности катанки на линии травления

- ТК 5-2013 Подготовка поверхности катанки на линии травления

- ТИ 171 МТ  27 Испытания проволоки на механические свойства.

- ТИ 171 МТ 33 Применение гладких микрометров.

- ИОТ – СПЦ – 06 – 14 Инструкция по охране труда для травильщиков

- СТП 171 – 9 Проволока стальная канатная без покрытия и оцинкованная для канатного производства.

- Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин «Материаловедение», С.-Петербург, 2007.

- А.И. Малахов, А.П. Жуков «Основы металловедения и теории коррозии», Москва. 1978г.

- А.П. Гуляев  «Металловедение», Москва, «Металлургия», 1986г.

- А.М. Ямпольский «Травление металлов», Москва, «Металлургия», 1980

- В.И. Слесарев «Основы химии», СПб, Химиздат, 2007г.

Экзаменационные билеты

| Технология |
| --- |
| 1 | Назначение и сущность процесса травления |
|  | Снятие наклепа и получение структуры металла для дальнейшего волочения |
|  | Удаление окалины с поверхности катанки |
|  | Нанесение подсмазочного слоя |
| 2 | Назначение ванны бурирования |
|  | Нагрев металла для волочения |
|  | Нанесение подсмазочного слоя |
|  | Снятие окалины |
| 3 | Какая кислота применяется на заводе при травлении |
|  | серная |
|  | соляная |
|  | азотная |
| 4 | Применяемые на заводе стали с содержанием углерода |
|  | До 1% |
|  | До 2% |
|  | До 3% |
| 5 | Как отличить марку стали? |
|  | По картонной бирке |
|  | По марочной бирке производителя катанки |
|  | По металлической бирке |
| 6 | Подсмазочный слой для станов сухого волочения |
|  | Фосфат+бура |
|  | Фосфат |
|  | Бура |
| 7 | Применяется ли бура при подготовке катанки для агрегатов ФИБ |
|  | Применяется обязательно |
|  | Применяется периодически |
|  | Категорически запрещено |
| 8 | Некачественная промывка приводит к браку по: |
|  | Механическим свойствам |
|  | По качеству поверхности |
|  | Намоту |
| 9 | Действия травильщика при обнаружении обезличенной катанки? |
|  | Сработать |
|  | Испытать и сработать |
|  | Отставить в сторону, поставив в известность мастера |
| 10 | Назначение трасфертной ванны |
|  | Нагрев садки для стабилизации температуры кислоты и для перевалки металла |
|  | Нагрев для волочения |
|  | Нанесение подсмазочного слоя |
| 11 | Виды брака при травлении катанки |
|  | Недотрав, перетрав |
|  | Недогрев |
|  | Низкая толщина подсмазочного слоя |
| 12 | Какая кислота используется на линии травления |
|  | Серная |
|  | Соляная концентрированная |
|  | Соляная отработанная с линий ФИБ |
| 13 | Назначение операции сушки |
|  | Нагрев садки перед нанесением буры |
|  | Удаление влаги и формирование подсмазочного слоя |
|  | Удаление влаги после трансфертной ванны |
| Количество правильных ответов по направлению |
| Охрана труда и промышленная безопасность |
| 1 | Что относится к химически вредным производственным факторам? |
|  | Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны парами химических веществ |
|  | Повышенная температура технологических растворов |
|  | Передвигающиеся садки катанки |
| 2 | Опасно ли попадание воды в кислоту? |
|  | Не опасно |
|  | Очень опасно (разбрызгивание и даже взрыв) |
|  | Допустимо |
| 3 | Что относится к физическим вредным производственным факторам? |
|  | Присутствие вредных веществ в рабочей зоне |
|  | Повышенная температура технологических растворов |
|  | Транспортировка проволоки |
| 4 | Инструмент, используемый при заправке и чистке технологических ванн |
|  | Любой подручный |
|  | Специальный |
|  | Посторонние предметы |