Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г

приказ/распоряжение  от                 №

Образовательная программа профессионального обучения повышения квалификации по профессии волочильщик проволоки (4 разряд)

(код профессии - 11486)

г. Орел

# Пояснительная  записка

Учебная программа предназначена  для переподготовки рабочих по  профессии волочильщик проволоки 4 разряда. Сборник программ содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с ЕТКС  и  содержит требования к основным знаниям, умениям, навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения составляет 1 месяц в количестве 164 часа.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее / общее образование.

Программа теоретического обучения предусматривает изучение теоретических сведений, необходимых  волочильщику для практической работы и расширения технического кругозора. Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Изложение учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участков, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями. Теоретическое обучение проводится в учебных классах.

Программа производственного обучения рассчитана  на подготовку рабочих непосредственно на рабочих местах. В качестве инструкторов привлекаются высококвалифицированные рабочие или мастера, имеющие стаж работы по данной профессии не менее 3 лет, общее среднее или среднее специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы должны систематически давать им необходимые разъяснения и указания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать высокую культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья, материалов, энергии и т.д.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приёмах и методах труда, которые начали внедряться в отечественную и зарубежную практику, исключить из них устаревшую терминологию и стандарты, заменяя их новыми.

К концу обучения каждый рабочий должен самостоятельно выполнять все виды работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счёт времени, выделенного на производственное обучение. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся рабочие допускаются только после сдачи экзамена по безопасности труда. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается менять.

Цель обучения: обучение рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии волочильщик проволоки.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 164 часа

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: 21 рабочий день по 8 часов.

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс | 10 |
| 2 | Производственный курс | 154 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс |  |
| 1.1 | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 |
| 2 | Производственный курс |  |
| 2.1 | Контроль над качеством выпускаемой продукции | 10 |
| 2.2 | Определение отклонения при работе волочильного стана | 79 |
| 2.3 | Планирование процесса волочения проволоки | 57 |
| 2.3.1 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия – волочильщик проволоки

Квалификация - 4 разряд

Должен уметь:

- осуществлять волочение на однократных и многократных волочильных станах проволоки диаметром до 1,8 мм из среднеуглеродистых, высокоуглеродистых и легированных марок стали, проволоки диаметром до 1,8 мм из низкоуглеродистых марок стали со скоростью свыше 300 м/мин., проволоки диаметром свыше 1,8 мм из низкоуглеродистых марок стали со скоростью до 300 м/мин., проволоки из цветных металлов диаметром свыше 1,8 до 6,0 мм; многократное волочение вольфрамовой, молибденовой и платинитовой проволоки, а также латунной, нейзильберной и красномедной проволоки для ладовых пластин всех щипковых инструментов по 7-10 квалитетам (2 - 3 класс точности). Волочение проволоки из драгоценных металлов и их сплавов диаметром свыше 0,02 до 0,09 мм и свыше 1,0 мм. Плющение проволоки различных марок на специальных плющильных станах;

- под руководством волочильщика проволоки более высокой квалификации осуществлять волочение на однократных и многократных волочильных станах проволоки диаметром свыше 1,8 мм из низкоуглеродистых марок стали со скоростью волочения свыше 300 м/мин., проволоки диаметром свыше 1,8 мм из среднеуглеродистых, высокоуглеродистых и легированных марок стали, проволоки из цветных металлов диаметром свыше 6,0 мм, биметаллической проволоки диаметром свыше 2,5 мм, порошковой проволоки и проволоки из катанки с механическим удалением окалины;

- проводить наладку волочильных станов;

- определять качество подготовленного к волочению металла после каждого передела;

- рассчитывать размеры заготовки; определять необходимое количество протяжек, величину обжатия и скорости волочения.

Должен знать:

- устройство, кинематические схемы и правила наладки различных волочильных станов и другого оборудования для волочения;

- правила распределения и величины обжатий по проходам;

- технические условия на сырье и произведенную продукцию;

- влияние травления и отжига на качество металла при волочении;

- последовательность протягивания и число переходов для определенных металлов.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- Материально-технические условия: магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- Красильников Л.А., Красильников С.А. Волочильщик проволоки – М.: Металлургия, 1977.

- Перлинок И.Л., Ерманок М.З. Теория волочения – М.: Металлургия, 1971.

- Перциков З.И. Волочильные станы – М.: Металлургия, 1986.

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

- УТВЕРЖДАЮ:

- Председатель квалификационной комиссии

- Начальник сталепроволочного цеха № 2

___________________ А.А. Куроедов

«_____» _______________ 2018 г.

- Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии волочильщик проволоки (4 разряд)

(код профессии - 11486)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Вед. инженер-технолог СПЦ № 2

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   Т.А. Романова

« ….. » ………….2018 г.			 	               « ….. » ………….2018 г

г. Орел

БИЛЕТ №1

- Классификация волочильных станов. Их преимущества и недостатки.

- Основные требования к сухой смазке. Виды сухих смазок, применяемых в цехе.

- Причины обрывности проволоки, способы устранения.

- Электрическая цепь, ее элементы

- Охрана окружающей среды, характеристика загрязнений.

БИЛЕТ №2

- Технологический процесс изготовления проволоки общего назначения по ГОСТ 3282.

- Устройство мыльниц и волокодержателей волочильных станов. Их назначение.

- Виды технических смазок, применяемых при волочении.

- Кто определяет соответствие проволоки требованиям заказа, НД перед отправкой на СГП. Как подтверждает соответствие.

- Понятие об опасной зоне машин и механизмов. Ограждения и специальные устройства безопасности.

БИЛЕТ  №3

- Основные требования к изготовлению проволоки периодического профиля по ГОСТ 6727.

- Характеристика деформации металла при волочении. Влияние деформации на свойства проволоки.

- Вспомогательное волочильное оборудование.

- Показатели премирования.

- Основные технические мероприятия по борьбе с травматизмом.

БИЛЕТ №4

- Технологический процесс изготовления сварочной проволоки марки Св-08А по ГОСТ 2246.

- От  каких факторов зависит продолжительность травления катанки.

- Назначение волок из технических алмазов.

- Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или неучтенной документации.

- Порядок проверки оборудования перед началом работы.

БИЛЕТ №5

- Коррозия металла. Способы защиты металла от коррозии.

- Из каких металлов изготавливаются твердосплавные волоки.

- Влияние охлаждения барабанов на процесс волочения. Способы охлаждения.

- Порядок управления несоответствующей продукцией.

- Организация рабочего места волочильщика проволоки, как его состояние влияет на производственный травматизм.

БИЛЕТ №6

- Маркировка готовой продукции.

- Требования к поверхности канала волоки. Размоточные устройства волочильных станов.

- Какие документы составляют основу Системы менеджмента качества.

- Причины расторжения трудового договора по инициативе администрации.

- Порядок проверки оборудования перед началом работы.

БИЛЕТ №7

- Волочильный инструмент: виды, назначение и устройство.

- Порядок установки и смены фильер.

- Устройство и принцип работы волочильного стана магазинного типа.

- Дисциплинарные  взыскания за нарушения трудовой дисциплины.

- Действия волочильщика проволоки при обнаружении загорания. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

БИЛЕТ  №8

- Технологический процесс изготовления проволоки для изготовления крепежных скоб по ТУ 1211-288.

- Устройство и принцип работы прямоточного  волочильного стана.

- Причины обрывности проволоки, способы устранения.

- Какова продолжительность рабочего времени в неделю.

- Индивидуальные средства защиты волочильщика проволоки.

БИЛЕТ №9

- Краткая характеристика выпускаемой продукции в цехе, на участке.

- Назначение промежуточного отжига передельной заготовки.

- Виды брака при травлении катанки. Их признаки.

- Какими органами рассматриваются трудовые споры.

- Виды инструктажей по технике безопасности. Сроки их проведения и кто их проводит.

БИЛЕТ №10

- Микрометр, его устройство и правила пользования.

- Понятие о стали.  Классификация стали по химическому составу, назначению.

- Виды смазочно-охлаждающих материалов, их назначение.

- На какие цели используется прибыль предприятия.

- Требования к спецодежде волочильщика проволоки.

БИЛЕТ №11

- Влияние углерода на свойства стали.

- Виды технологических смазок, применяемых при волочении проволоки на Вашем участке и в цехе.

- Основные требования к производству экспортной продукции.

- Каким органом по сертификации выдан сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО «ОСПАЗ»

- Требования техники безопасности к рабочему после окончания работы.

БИЛЕТ №12

- Влияние углерода, серы, фосфора,  кремния и марганца на свойства стали.

- Виды термической обработки металла, их назначение.

- Волнистость проволоки, причины появления.

- На соответствие какому международному стандарту сертифицирована система менеджмента качества  ООО «ОСПАЗ»

- Основные организационные мероприятия по борьбе с травматизмом.

БИЛЕТ №13

- Катанка низкоуглеродистых марок стали, ее характеристика.

- Устройство сборной твердосплавной волоки.

- Виды несоответствий готовой продукции при волочении, причины и способы его устранения.

- Влияние волочильщика на снижение себестоимости продукции.

- Требования техники безопасности к рабочему месту волочильщика проволоки перед началом работы.

БИЛЕТ№14

- Основные требования к проволоке для сеток по ТУ 14-4-1563.

- Единичные и суммарные обжатия при волочении.

- Микрометр, его устройство, правила пользования.

- Основные показатели, характеризующие работу участка волочения.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

БИЛЕТ №15

- Технологический процесс изготовления сварочной проволоки Св-08Г2С по ГОСТ 2246.

- Блокировочные устройства на волочильном стане, объясните их действие.

- Основные узлы и детали волочильного стана.

- Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия.

- Действия рабочего при получении травмы.

БИЛЕТ №16

- Технологический процесс изготовления проволоки общего назначения по ГОСТ 3282 с дополнительными требованиями на экспорт.

- Как произвести сварку проволоки и заточку места сварки? Правила эксплуатации сварочного аппарата.

- Зависимость размеров барабанов от диаметра наматываемой проволоки.

- Необходимый возраст и стаж работы для начисления пенсии на общих основаниях.

- Общие правила техники безопасности на территории завода.

БИЛЕТ №17

- Дефекты катанки, их влияние на процесс волочения.

- Назначение промывки, бурирования катанки после травления.

- Назначение волок из синтетических алмазов.

- Кто должен быть ознакомлен с Политикой в области качества.

- Требования чистоты, освещенности рабочего места волочильщика 
проволоки.

БИЛЕТ №18

- Характеристика деформации металла при волочении. Влияние деформации на свойства проволоки.

- Микрометр, его устройство, цена деления, правила пользования.

- Что такое окалина, ее влияние на процесс волочения. Способы удаления.

- Объясните разницу между сдельной и повременной формами оплаты труда.

- Порядок освобождения пострадавшего, попавшего под напряжение.

БИЛЕТ №19

- Технологические операции подготовки поверхности металла к волочению.

- Окалина. Способы ее удаления.

- Объясните принцип работы съемника.

- На какие виды испытаний подвергается низкоуглеродистая проволока 
после волочения.

- Ответственность рабочих за нарушение правил техники безопасности.

БИЛЕТ №20

- Виды термической обработки проволоки, их назначение.

- Влияние охлаждения барабанов и волок на процесс волочения. Способы охлаждения.

- От каких факторов зависит продолжительность травления катанки.

- В каком документе сформулированы цели в области качества.

- Требования техники безопасности к рабочему месту во время работы.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г.

приказ/распоряжение  от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

волочильщик проволоки 4 разряда

(код профессии - 11486)

по «Специальному курсу»

г. Орел

Охрана труда и промышленная безопасность

Основные положения законодательства об охране труда, охрана труда женщин и подростков. Льготы по профессиям правилам внутреннего распорядка и дисциплины. Органы контроля и  надзора за охраной труда: технической инспекции профсоюза, Ростехнадзор, энергонадзор, органы юстиции и общественный контроль.

Инструктаж по безопасности труда и обучение рабочих безопасным методам труда  на предприятиях, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж, их содержание, порядок проведения  и регистрации. Курсовое обучение всех работающих по безопасности труда и производственной санитарии.

Понятие о производственном травматизме и его причинах. Расследования. Регистрация и учет несчастных случаев на производстве.

Требования безопасности на территории предприятия. Транспортные средства на территории предприятия, правила их движения. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах на территории, на железнодорожном и автомобильном транспорте. Меры безопасности при нахождении на подъездных железнодорожных путях: при перемещении вагонов, при открывании и закрывании дверей и люков.

Требования к санитарному состоянию территории предприятия.

Основные принципы пожаров и возгораний. Меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных пожароопасных помещений. Основные требования к зданиям и сооружениям предприятия в зависимости от их огнестойкости, пожаро- и взрывоопасности. Основные системы пожарной защиты. Противопожарный режим на территории и в производственных помещениях. Меры пожарной безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, при эксплуатации транспортных средств. Основные способы и средства тушения пожаров. Способы извещения о пожаре на предприятии. Добровольные пожарные и пожаротехнические комиссии, их назначение в обеспечении пожарной безопасности на производстве. Обязанности персонала предприятия в случае пожара. Общие меры безопасности и правила при  тушении пожаров.

Общие требования к электрооборудованию, защитной аппаратуре и осветительной арматуре. Меры защиты от поражения электрическим током: общие и индивидуальные средства защиты. Действия тока на организм человека. Меры освобождения пострадавшего от электрического тока и оказание ему первой помощи.

Задачи производственной санитарии.

Основные понятия о гигиене труда. Понятия об утомляемости. Значение рационального режима труда и отдыха. Требования гигиены к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения.

Санитарно-технические мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия производственной среды. Понятия об инфекционных заболеваниях, их пути распространения и меры предупреждения.

Санитарные требования к рабочему помещению. Значение правильного освещения на рабочем  месте, требования к освещению.  Необходимость вентиляции рабочих мест: естественная и механическая вентиляции.

Общие понятия о профессиональных заболеваниях и производственном травматизме. Профилактика профессиональных заболеваний. Первая помощь при несчастных случаях. Меры предупреждения ушибов и ранений. Самопомощь и доврачебная помощь при кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Индивидуальный пакет и правила пользования им.

Литература

- Межотраслевые правила по охране труда.

- Инструкции по охране труда

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г.

приказ/распоряжение от               №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии волочильщик проволоки 4 разряда

(код профессии - 11486)

по «Производственному курсу»

г. Орел

Контроль над качеством выпускаемой продукции

Методы контроля согласно требованиям, предъявляемым к качеству поверхности заготовки. Виды поверхностных дефектов на заготовке, пределы допустимых отклонений по геометрическим размерам. Последовательность действий при выявлении несоответствий заготовки (маркировка, геометрия, допуска).

Требования, предъявляемые к качеству основных видов выпускаемой продукции: виды несоответствий (дефектов возникающие в процессе волочения, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения), причины появления, способы устранения, порядок управления НП. Своевременно применяет корректирующие меры при обнаружении отклонений от заданных параметров.

Определение отклонения при работе волочильного стана

Порядок действий при выявлении отклонений в работе волочильного стана и дополнительного оборудования и принимать меры  по их устранению. Порядок действий при сдаче в ремонт и приемке волочильного стана  и дополнительного оборудования из ремонта

Планирование процесса волочения проволоки

Требования, предъявляемые к качеству на заготовку и готовую продукцию среднеуглеродистых, высокоуглеродистых и легированных марок стали. Количество протяжек при переходе на другой диаметр (марку стали) с учетом количества блоков на волочильном стане, формулу расчета для протяжек, правила распределения и величины обжатий по проходам, последовательность протягивания и число переходов для определенных марок стали. Правила наладки различных типов волочильных станов и  вспомогательного оборудования.

Квалификационная пробная работа

Самостоятельное выполнение работ, определенных квалификационной характеристикой, демонстрируя знания, умения и навыки по профессии.

Литература

- Красильников Л.А., Красильников С.А. Волочильщик проволоки – М.: Металлургия, 1977.

- Технологическая документация по волочению проволоки

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская