Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г

приказ/распоряжение  от                 №

Образовательная программа профессионального обучения подготовки

по профессии оцинковщик горячим способом (3 разряд)

(код профессии - 16415)

г. Орел

# Пояснительная  записка

Учебная программа предназначена  для подготовки рабочих по  профессии оцинковщик горячим способом 3 разряда. Сборник программ содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с профессиональным стандартом и содержит требования к основным знаниям, умениям, навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения составляет 3 месяца в количестве 492 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее / общее образование.

Программа теоретического обучения предусматривает изучение теоретических сведений, необходимых  оцинковщику горячим способом для практической работы и расширения технического кругозора. Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Изложение учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участков, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями. Теоретическое обучение проводится в учебных классах.

Программа производственного обучения рассчитана  на подготовку рабочих непосредственно на рабочих местах. В качестве инструкторов привлекаются высококвалифицированные рабочие или мастера, имеющие стаж работы по данной профессии не менее 3 лет, общее среднее или среднее специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы должны систематически давать им необходимые разъяснения и указания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать высокую культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья, материалов, энергии и т.д.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приёмах и методах труда, которые начали внедряться в отечественную и зарубежную практику, исключить из них устаревшую терминологию и стандарты, заменяя их новыми.

К концу обучения каждый рабочий должен самостоятельно выполнять все виды работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счёт времени, выделенного на производственное обучение. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся рабочие допускаются только после сдачи экзамена по безопасности труда. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается менять.

Цель обучения: обучение рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии оцинковщик горячим способом.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 492 часа

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: 62 рабочих дня по 8 часов.

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс | 98 |
| 2 | Производственный курс | 394 |
|  | Итого | 492 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс |  |
| 1.1 | Общетехнические дисциплины | 24 |
| 1.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 28 |
| 1.3 | Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) | 3 |
| 1.4 | Экономический курс | 6 |
| 1.5 | Технологический процесс оцинкования проволоки. Оборудование для ведения технологического процесса оцинкования проволоки | 25 |
| 1.6 | Инструменты Бизнес-системы | 12 |
| 2 | Производственный курс |  |
| 2.1 | Профилактика оборудования, проверка технического состояния и выявление неисправностей | 120 |
| 2.2 | Подготовка к процессу оцинкования | 203 |
| 2.3 | Контроль за качеством выпускаемой продукции | 63 |
| 2.3.1 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 492 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия – оцинковщик горячим способом

Квалификация - 3 разряд

Должен уметь:

-  вести совместно с оцинковщиком более высокой квалификации процесс оцинкования проволоки и сетки на оцинковальных агрегатах непрерывного действия; определить пригодность проволоки к оцинкованию. Производить заправку агрегата: заправлять ванны флюсом, кислотой, обезжиривающим раствором; регулировать подачу воды и воздуха; контролировать уровень технологических растворов, определять качество цинкового покрытия; производить отбор проб на анализ;

- наблюдать за правильной намоткой проволоки; соблюдать заданную скорость прохождения проволоки через технологические ванны; правильно организовать и содержать свое рабочее место; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности; выполнять требования производственной инструкции и правила внутреннего распорядка;

- выполнять технические регламенты по обслуживанию и наладке агрегата непрерывного оцинкования, нагревательных печей и оцинковочных ванн;

- выполнять строповку и перемещение грузов с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места.

Должен знать:

- сущность процесса горячего оцинкования, основные свойства металлов и материалов, применяемых при оцинковании, состав сплавов для оцинкования; температуру плавления цинка и ее влияние на толщину слоя покрытия;

- свойства и состав технологических растворов, применяемых при оцинковании, методики приготовления растворов;

- требования технологической документации по ведению процесса оцинкования, наименование и маркировку обрабатываемой проволоки и сетки;

- кинематические, электрические схемы агрегата оцинкования в пределах выполняемой работы; устройство и способы наладки приборов агрегатов непрерывного действия, нагревательных печей и ванн оцинкования; устройство намоточного аппарата;

- физико-химические свойства цинка и химикатов, применяемых при оцинковании, правила обращения с химикатами и расплавленным цинком, влияние флюса и подготовки поверхности проволоки и сетки на качество покрытия;

- требования международных стандартов к системе менеджмента качества; правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности;

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- Материально-технические условия: магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- Проскуркин Е.В., Горбунов Н.С. Диффузионные цинковые покрытия – М.:Металлургия, 1972.

- Смирнов А.В. Горячее цинкование – М.: Металлургиздат, 1953.

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

- УТВЕРЖДАЮ:

- Председатель квалификационной комиссии

- Начальник сталепроволочного цеха № 2

___________________ А.А. Куроедов

«_____» _______________ 2018 г.

- Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения подготовки по профессии оцинковщик горячим способом (3 разряд)

(код профессии - 16415)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Вед. инженер-технолог СПЦ № 2

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   Т.А. Романова

« ….. » ………….2018 г.			 	               « ….. » ………….2018 г

г. Орел

БИЛЕТ    № 1

1. Физические, химические и механические свойства металлов.

2. Основное оборудование для горячего оцинкования проволоки.

3. Виды материалов, используемых в технологии  оцинкования проволоки. Их назначение.

4. На соответствие какому международному стандарту сертифицирована система менеджмента качества нашего предприятия.

5. Перечислите Ключевые  ценности компании «Северсталь».

БИЛЕТ  № 2

1. Способы производства металла. Марки стали, применяемые в цехе для работы.

2. Влияние температуры цинкового сплава на качество цинкового покрытия.

3. Приготовление и корректировка травильного раствора.

4. Из каких затрат складывается полная себестоимость продукции.

5. Индивидуальные средства защиты оцинковщика.

БИЛЕТ  № 3

1. Термическая обработка стали, её влияние на качество и свойства стали.

2. Вспомогательное оборудование для горячего оцинкования проволоки.

3. Санитарные требования к рабочему месту оцинковщика горячим способом.

4. В каком документе сформулированы цели в области качества.

5. Каковы пути снижения себестоимости продукции.

БИЛЕТ  № 4

1. Коррозия металлов. Способы защиты металла от коррозии.

2. Устройства, применяемые для подогрева расплава в ваннах оцинкования.

3. Причины образования гартцинка и периодичность его удаления.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества.

5. Виды инструктажей по технике безопасности. Сроки их проведения.

БИЛЕТ  № 5

1. Состав и концентрация раствора флюсования.

2. Подъёмно-транспортное оборудование для горячего оцинкования проволоки.

3. Пускорегулирующая аппаратура, применяемая на участке,  её назначение.

4. Требования техники безопасности к рабочему перед началом работы.

5. Реализация инструмента 5С на рабочем месте

БИЛЕТ  № 6

1. Понятие о кислотах, щелочах, солях, окислах.

2. Система сбора отработанных растворов, для чего она нужна.

3. Подготовительные операции  технологии горячего оцинкования проволоки.

4. Требования техники безопасности к рабочему после окончания  работы.

5. Для чего необходима стандартизация операций.

БИЛЕТ  № 7

1. Маркировка катанки в зависимости от марки стали и поставщиков.

2. Контрольно-измерительные приборы вашего участка,  их назначение.

3. Операция обезжиривания. Общие понятия, назначение.

4. Ключевые правила безопасного поведения.

5. Что определяет правильный стандарт (СОП).

БИЛЕТ  № 8

1. Влияние углерода, серы, фосфора, кремния и марганца на свойства стали.

2. Оцинкование. Температурный режим  ванны оцинкования.

3. Периодичность отбора растворов на анализ.

4. Управление несоответствующей продукцией.

5. Восемь видов потерь на производстве

БИЛЕТ  № 9

1. Кислоты: серная, соляная.  Их свойства, применение, хранение.

2. Роль добавок в цинковом расплаве и их влияние на свойства покрытия.

3. Основные виды несоответствий при оцинковании проволоки, способы их устранения.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества на предприятии

5. Общие правила техники безопасности на территории предприятия.

БИЛЕТ  № 10

1. Окалина, её состав. Способы удаления.

2. Диффузные процессы при горячем оцинковании. Характеристика процесса диффузии.

3. Транспортные средства и грузозахватные приспособления, применяемые на  участке.

4. Порядок проверки оборудования перед началом работы.

5. Стандартная операционная процедура (СОП), этапы разработки.

БИЛЕТ   № 11

1. Технологический процесс оцинкования проволоки: основные этапы.

2. Влияние химического состава, температуры цинкового состава на качество покрытия.

3. Правила обращения с кислотами, их хранение и транспортировка.

4. Себестоимость продукции, пути ее снижения.

5. Требования к спецодежде оцинковщика горячим способом.

БИЛЕТ  № 12

1. Марки  стали, применяемые  при производстве проволоки.

2. Вспомогательное оборудование для горячего оцинкования проволоки.

3. Причины образования гартцинка и периодичность его удаления.

4. Правила техники безопасности при обслуживании травильных ванн.

5. Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или неучтенной документации.

БИЛЕТ  № 13

1. Физические, химические и механические свойства металлов.

2. Устройство агрегата оцинкования. Краткая характеристика.

3. Средства индивидуальной защиты  оцинковщика горячим способом.

4. Требования техники безопасности к рабочему после окончания  работы.

5. Понятие SMED (быстрая переналадка).

БИЛЕТ  № 14

1. Способы производства металла. Марки стали, применяемые в цехе для работы.

2. Отходы при горячем оцинковании. Чистка  ванны цинкования, ее периодичность.

3. Управление несоответствующей продукцией.

4. Действия оцинковщика при обнаружении загорания. Правила пользования первичными средствами пожаротушения

5. Восемь видов потерь: ненужные перемещения

БИЛЕТ  № 15

1. Кислоты: серная, соляная. Их свойства, применение, хранение.

2. Роль добавок в цинковом расплаве, их влияние на свойства покрытия

3. Транспортные средства и грузозахватные приспособления, применяемые  на участке.

4. Цели и задачи предприятия в области системы менеджмента качества.

5. Понятие об опасной зоне машин и механизмов. Ограждения и специальные устройства безопасности

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г.

приказ/распоряжение  от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения подготовки по профессии

оцинковщик горячим способом 3 разряда

(код профессии - 16415)

по «Специальному курсу»

г. Орел

1.1 Общетехнические дисциплины

1.1.1 Металловедение

Понятие о металлах и сплавах. Назначение. Кристаллическое строение металлов.

Физические  свойства металлов: цвет, удельный вес, электропроводность, теплоемкость, магнитные свойства.

Химические свойства: окисляемость, кислот стойкость, коррозийная стойкость.

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость, жаростойкость, жаропрочность.

Технологические свойства: обрабатываемость резанием, литейные свойства, свариваемость, прокаливаемость, палевость.

Определение чугуна. Область применения чугунов.

Определение стали. Понятие о диаграмме состояния «железо-углерод».

Классификация сталей. Классификация углеродистых сталей по составу и назначению: хромистые, никелевые, хромоникелевые, конструкционные и инструментальные; обыкновенного качества, качественные, высококачественные. Свойства углеродистых сталей. Маркировка углеродистых сталей, область их применения.

Легированные стали. Классификация легированных сталей по назначению и свойствам: конструкционные, инструментальные, специальные. Свойства легированных сталей. Маркировка легированных сталей, область их применения.

Методы испытания металлов.

Влияние химического состава на структуру и свойства стали.

Термическая обработка стали. Основные виды и назначение термической обработки: нормализация, отжиг, закалка, отпуск. Температурные режимы при проведении отдельных видов термообработки, время выдержки, скорость охлаждения и закалочные среды. Влияние нагрева и охлаждения на структуру и свойства стали. Дефекты, возникающие при термической обработке стали.

Сущность процесса  коррозии металлов. Виды коррозии - химическая и электрохимическая. Основные сведения о способах защиты металлов от коррозии.

1.1.2 Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент

Основные понятия и определения.

Понятие метрологии. Процессы измерения и контроля. Взаимозаменяемость в производстве. Допуски и посадки. Размер: номинальный, предельный действительный. Отклонения. Поле допуска. ЕСДП СЭВ как система стандартизации.

Измерительные инструменты и техника измерений.

Средства измерения: определение, дифференциация.

Измерительный и проверочный инструмент. Классификация инструмента. Метрологические характеристики. Погрешность измерений.

Простые и точные измерительные инструменты.

Штриховые нераздвижные инструменты, виды, применение.

Переносные инструменты: виды, применение, назначение. Штангенциркуль, его устройство и правила эксплуатации. Микрометр, его устройство и правила эксплуатации.

Раздвижные, угломерные, одномерные, индикаторные плоскостные проверочные инструменты, виды, применение.

Основные метрологические понятия поверки и калибровки средств измерения.

1.1.3 Электротехника

Электробезопасность. Электротравма. Факторы, определяющие исход поражения.

Величина тока и напряжения. Продолжительность воздействия тока. Сопротивление тела. Путь («петля») тока через тело человека.

Шаговое напряжение. Защитное заземление.

Меры предосторожности при использовании электрических приборов и сетей.Исправность изоляции.

Электрическая арматура (корпуса и элементы электроприборов).

Осветительные приборы.

1.2 Охрана труда и промышленная безопасность

1.2.1 Основы законодательства по охране труда в РФ. Основные понятия обеспечения безопасности труда

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; иные нормативные правовые и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

Основные направления государственной политики в области охраны труда.

Понятия:  охрана труда, безопасность труда, условия труда. Вредные и опасные производственные факторы, их определение и классификация.

Специальная оценка условий труда, ее задачи. Классы условий труда. Компенсации за условия труда.

Государственное регулирование в сфере охраны труда.  Органы государственного надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Ответственность за нарушение требований охраны труда.

Права и обязанности работодателя в области охраны труда.

Права и обязанности работника в области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Ограничения выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.

1.2.2 Система управления охраной труда в организации

Организация системы управления охраны труда.

Понятие о единой системе управления промышленной безопасностью и охраной (СУПБ и ОТ). Производственный контроль над соблюдением требований охраны труда. Служба охраны и комитеты (комиссии) по охране труда и их задачи и функции.

Обучение работников предприятия по охране труда.  Организация обучения рабочих безопасным методам труда в соответствии с требованиями ГОСТа. Назначение и виды инструктажей по безопасности труда, периодичность их проведения. Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе.

Методики по безопасности труда на предприятии.

Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности (ПАБ). Цель методики. Понятие  ПАБ, его цели. Отличие ПАБ от «старых» подходов к проведению производственного контроля. Категории наблюдения. Результаты ПАБ.

Методика работы с нарушителями требований охраны труда. Цель методики. Понятие нарушения требований охраны труда. Порядок работы с нарушителями.

Методика «Работа с Доской решения проблем». Цель методики. Порядок работы с Доской решения проблем. Условия, при которых заполняются листы выявления проблем (ЛВП). Движение ЛВП.

Методика расследования микротравм и опасных событий. Цель методики. Понятие микротравмы. На что направлено расследование микротравм. Понятие опасного события. Движение информации о микротравмах и опасных событиях. Порядок расследования микротравм.

1.2.3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности. Бирочная система

Безопасность труда на производстве.

Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО « Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах предприятия.

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира. Требования охраны труда  при управлении транспортными средствами.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система.

Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте  механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Работы повышенной опасности.

Понятие о наряде – допуске на производство работ.

Производственная санитария и гигиена труда.   Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Требования к санитарно-бытовым помещениям, питьевой режим.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников предприятия, порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность. Основные положения правил пожарной безопасности для предприятий черной металлургии, противопожарного режима в Российской Федерации. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожаров  на предприятии и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Основные противопожарные требования, предъявляемые к производственным зданиям, сооружениям и оборудованию.  Роль пожарной профилактики.

Классификация помещений, зданий, сооружений, установок по взрывопожарной и пожарной опасности  Требования к содержанию территории и рабочих мест.

Пожароопасные работы. Требования безопасности при проведении огневых работ, допуск к данным работам.

Знаки пожарной безопасности.

Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности

Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках.

Установки пожарной автоматики: пожарная (охранно-пожарная) сигнализация и автоматическое пожаротушение.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

1.2.4 Социальная защита пострадавших на производстве.

Требования к общему порядку экстренных действий персонала по спасению людей.

Действия первого заметившего. Действия диспетчерской службы. Действия руководителя. Организация и проведение спасательных работ. Порядок привлечения аварийно-спасательных служб города. Перечень оперативных телефонов.

Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний  на производстве. Причины производственного травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Действия работника при обнаружении пострадавшего, находящегося под воздействием опасного фактора. Обязанности работодателя при наступлении несчастного случая на производстве. Порядок передачи информации о происшедшем несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Профилактика производственного травматизма.

Причины профессиональных заболеваний. Порядок расследования профессиональных заболеваний (отравлений). Профилактика профзаболеваний.

1.2.5 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами, тепловом ударе, обмороке.

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.).

Клиническая и биологическая смерть. Техника проведения сердечно-легочной реанимации.

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.

1.2.6 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

Краткая информация о природоохранном законодательстве РФ. Основные положения закона об охране окружающей среды. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Ответственность за несоблюдение требований природоохранного законодательства.

Краткая информация о воздействии на окружающую среду производственной деятельности подразделений, о природоохранных объектах. Структура экологической службы.

Основные источники выбросов, сбросов, образования отходов. Общие понятия о нормативах ПДВ (предельно допустимых выбросов), ДС (допустимых сбросов), ООЛР (образования отходов и лимитов на их размещение).

Производственный экологический контроль.

Роль экологической политики.

Экологические аспекты. Понятие «значимого экологического аспекта».

Экологические цели и задачи.  Программа мероприятий по достижению экологических задач.

Необходимость регулярного мониторинга. Роль рабочих в организации мониторинга.

Готовность к аварийным ситуациям, которые могут оказать воздействие на окружающую среду.

1.2.7 Промышленная безопасность опасных производственных объектов.

Общие положения Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Основные понятия: промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент.

Порядок регистрации опасных производственных объектов. Понятие о регистрации и лицензировании, сертификации и экспертизы в области промышленной безопасности.

Опасные производственные объекты на нашем предприятии. Требования к эксплуатации опасных производственных объектов. Классификация аварий. Организация надзора в области промышленной безопасности.

1.2.8 Общие требования безопасного выполнения трудовых операций в процессе волочения проволоки

Порядок выполнения трудовых операций: перед началом работы, в процессе работы, по окончанию работы.

1.3 Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р)

Ремонт. Планирование ремонтов.

Текущий ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт.

Межремонтное обслуживание. Профилактические осмотры.

Очистка оборудования.

Ременные  передачи. Подшипниковые узлы на валах вращения и роликах

Заземляющие устройства.

Диагностирование электрооборудования.

- 1.4 Экономический курс

- Производственные фонды предприятия:

- Основные производственные фонды и пути их улучшения

- Оборотные производственные фонды и пути улучшения их использования

- Производительность труда, пути повышения производительности труда

- Себестоимость продукции. Пути снижения себестоимости

- Прибыль предприятия. Рентабельность продукции

- Тарифная система и системы оплаты труда

- Начисление заработной платы

- Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

- Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

1.5 Технологический процесс оцинкования проволоки. Оборудование для ведения технологического процесса оцинкования проволоки.

Основы процесса оцинкования проволоки. Теория формирования покрытия. Механические свойства слоя покрытия.

Способы горячего оцинкования. Технологические процессы и установки

Технология оцинкования проволоки на термооцинковальном агрегате       № 19.

Требования к выпускаемой продукции.

Характеристика исходного сырья и материалов.

Описание технологического процесса.

1.6 Инструменты Бизнес-системы

8 видов потерь.

Методика решения проблем. Решение проблем. Анализ текущей ситуации, правильное определение и формулирование проблемы. Анализ коренных причин. Диаграмма Ишикавы. Дерево первопричин. Приоритизация и исключение несуществующих вопросов. Поиск решения. Метод мозгового штурма (атаки). Планирование и реализация выработанных идей.

Стандартизация.5S.Стандартная операционная процедура (СОП). SMED

Литература

- Проскуркин Е.В., Горбунов Н.С. Диффузионные цинковые покрытия – М.:Металлургия, 1972.

- Смирнов А.В. Горячее цинкование – М.: Металлургиздат, 1953.

- Технологическая документация по оцинкованию проволоки.

- Межотраслевые правила по охране труда.

- Инструкции по охране труда.

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г.

приказ/распоряжение от               №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения подготовки по профессии оцинковщик горячим способом

3 разряда

(код профессии - 16415)

по «Производственному курсу»

г. Орел

Профилактика оборудования, проверка технического состояния и выявление неисправностей

Устройство, принцип действия основного и вспомогательного оборудования 19 агрегата. Основные места возникновения неисправностей  причины их возникновения и способы их предупреждения.

Состав назначение и принцип работы узлов агрегата. Стандарт состояния рабочего места.

Подготовка к процессу оцинкования

Методы контроля, последовательность действий при выявлении  несоответствий заготовки (маркировка, геометрия, допуска).

Порядок выполнения операций в соответствии с требованиями СОП и требованиями ИОТ. Требования ключ-бирочной системы.

Место расположения и требования к местам складирования вспомогательных материалов и их маркировка, хим. состав, концентрация.

Контроль за качеством выпускаемой продукции

Требования предъявляемые к качеству выпускаемой продукции: виды брака, причины появления, порядок действий при выявлении дефектов покрытия.

Квалификационная пробная работа

Самостоятельное выполнение работ, определенных квалификационной характеристикой, демонстрируя знания, умения и навыки по профессии.

Литература

- Смирнов А.В. Горячее цинкование – М.: Металлургиздат, 1953.

- Технологическая документация по оцинкованию проволоки.

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская