АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                        		Утверждаю:

Начальник отдела технического                          		Исполнительный директор

Контроля						       		филиала «Волгоградский»

__________ Однороманенко Е.В.                         		____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                  		«___»______________2019г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

# ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ

# КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ  №____

# «ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ»

Квалификация: 4-5 разряды

Код профессии: 13263

| Разработал: | Варламова А.А., Начальник лаборатории ОТК |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |
| Рецензент: | Серединцева Е.В. Менеджер ОТК |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г.

# Пояснительная записка

Настоящая программа предназначены для переподготовки рабочих по профессии «Лаборант-металлограф» 4 разряда и повышения квалификации до уровня 5 разряда.

В программу включены квалификационные характеристики, учебные планы, программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (М., вып. 1) и адаптированы к условиям АО «Северсталь канаты».

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочих.

Срок обучения при переподготовке рабочих установлен 3 месяца. На теоретическое обучение предусмотрено 106 часов, на производственное - 402 часа. При повышении квалификации на теоретическое обучение отводится 51 часа, на производственное – 287 часов.

Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме.

Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе подготовки/переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» и «Охрана окружающей среды» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ»

4 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для переподготовки рабочих по профессии «лаборант-металлограф» 4 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Проведение металлографического структурного и количественного анализа. макро- и микроструктуры легированных и специальных сталей |
|  | Проведение анализа причин дефектов термической обработки металлов и сплавов. |
|  | Систематизация и обработка результатов исследований. |
|  | Проведение контрольных арбитражных анализов. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

- Правильный отбор образцов для металлографических исследований.

- Подготовка образцов к металлографическим исследованиям.

- Травление образцов в щелочных и кислотных растворах.

- Определение основных структур составляющих металлов и дефектов по эталонам.

- Определение глубины обезуглероженного слоя и величины зерна.

- Приготовление микро- и макрошлифов и их маркировка.

- Установление степени загрязненности металла неметаллическими включениями.

- Определение дефектов стали по макро-, микроструктуре и излому согласно эталонам и баллам, установленным техническими условиями и стандартами.

- Настройка микроскопа для исследования микроструктуры.

- Проведение металлографического структурного и количественного анализа макро- и микроструктуры  легированных и специальных сталей.

- Анализ причин дефектов термической обработки металлов и сплавов.

- Определение причины обрывности проволоки и составление по ним заключения.

- Систематизация и обработка результатов исследований.

- Проведение контрольных арбитражных анализов.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

- Технологию и порядок приготовления макро- и микрошлифов.

- Применяемые реактивы и порядок проведения глубокого травления.

- Применяемые реактивы до исследования микрошлифов.

- Устройство металлографических микроскопов, правила обращения и ухода за ними.

- Основы металлографии.

- Диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов.

- Марки сталей и их химический состав.

- Методику металлографических анализов различных металлов и сплавов и технологию их проведения.

- Нормативную документацию на испытуемые материалы.

- Нормативную документацию на проводимые испытания.

- Характеристики типичных макро- и микроструктур сталей, способы определения величины зерна.

- Основные виды термической обработки.

- Взаимосвязь между термообработкой и структурой металла.

- Физико-химические свойства металлов.

- Технологические процессы термической обработки материалов.

- Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.

17. Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки рабочих по профессии

«лаборант- металлограф»  4 разряда

Срок обучения –  3 месяца

| № | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежу-точной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 106 |  |
| 1 | Общетехнический курс |  |  |
| 1.1 | Материаловедение | 4 | Зачет |
| 1.2 | Допуски и технические измерения | 4 | Зачет |
| 2 | Специальный курс |  |  |
| 2.1 | Введение | 1 |  |
| 2.2 | Методика проведения металлографических анализов | 61 | Зачет |
| 2.3 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 3 | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 4 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
| 5 | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 402 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | ИТОГО: | 510 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ» 4 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материаловедение | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Допуски и технические измерения | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Методика проведения металлографических анализов | 15 | 15 | 15 | 16 |  |  |  | 61 |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 20 |
| 4 | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение | 6 | 6 | 51 | 50 | 99 | 99 | 93 | 404 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 45 | 45 | 66 | 66 | 99 | 99 | 95 | 510 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1  Материаловедение

Механические и химические свойства материалов и сплавов. Механические свойства, их характеристика. Получение стали. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу выплавки и др.

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения, обыкновенного качества и качественная, их маркировка. Углеродистая инструментальная сталь; ее маркировка, химический состав, область применения. Влияние содержания углерода, фосфора, серы на свойства стали.

Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация и маркировка легированных сталей, область применения. Экономическая эффективность применения легированных сталей.

Термическая и химико-термическая обработка стали. Сущность влияния коррозии металла, способы защиты его от коррозии. Смазочно-охлаждающие материалы; свойства и назначение.

2  Допуски и технические измерения

Методы измерения. Основные метрологические показатели средств измерения (цена деления, точность измерений, предел измерений и т.д.). Правила измерения контрольно-измерительными инструментами. Штангенциркуль. Микрометр (простой, рычажный, с пяткой). Устройство и назначение. Упражнения по измерению диаметра проволоки.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Введение | 2 |
| 3.1.2 | Понятие о свойствах материалов, применяемых на предприятии | 2 |
| 3.1.3 | Основные сведения по стандартизации и контролю качества продукции | 15 |
| 3.1.4 | Методы отбора и подготовки образцов | 6 |
| 3.1.5 | Методика проведения металлографических анализов. Классификация дефектов | 9 |
| 3.1.6 | Основные понятия об оборудовании и приборах для проведения металлографических анализов | 10 |
| 3.1.7 | Характеристики типичных макро- и микроструктур сталей | 6 |
| 3.1.8 | Способы определения величины зерна | 6 |
| 3.1.9 | Основные виды термической обработки; взаимосвязь между термообработкой и структурой металла | 6 |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
|  | ИТОГО: | 82 |

Программа предмета

3.1.1  Введение

Значение металлургической промышленности в народном хозяйстве страны. Краткая характеристика предприятия. Продукция, выпускаемая предприятием. Перспективы развития предприятия и отрасли в целом.

Роль лаборанта-металлографа в производственном процессе предприятия. Ознакомление с квалификационной характеристикой лаборанта-металлографа, его рабочим местом,  программами обучения, режимом и графиком проведения занятий.  Правила содержания и уход за рабочим местом. Техническое оснащение рабочего места.

Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда рабочего. Правила внутреннего распорядка. Ознакомление с инструкцией по охране труда для лаборантов-металлографов. Изучение требований охраны труда пред началом работы, при работе на оборудовании и приборах, по окончании работы.

### 3.1.2   Понятие о свойствах материалов, применяемых на предприятии

Характеристика сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Влияние основных свойств сырья и материалов на последующую переработку и качество готовой продукции.

3.1.3 Основные сведения по стандартизации и контролю качества продукции

Нормативная документация на предприятии, порядок ее разработки, утверждение и хранение.

Сущность стандартизации. Основные понятия и определения в области стандартизации. Государственная система стандартизации.  Категории стандартизации и ее объекты. Виды стандартов и нормативной документации, применяемой на предприятии. Их характеристика.

Организация контроля за внедрением и соблюдением стандартов и качества продукции.

Ответственность предприятия за качество выпускаемой продукции.

Стандарты на сырье, полуфабрикаты, готовые изделия и методы их испытаний.

Стандартизация и качество продукции. Формы и методы контроля качества. Нормативная документация на сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию. НД и ТД на полуфабрикаты.

Нормативная документация на методы испытаний  сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Стандарты ИСО, основные понятия и применение.

3.1.4  Методы отбора и подготовки образцов

Изучение нормативной документации на предприятии по отбору и подготовке образцов для испытаний. Порядок отбора образцов. Количество образцов в зависимости от размера и объема партии. Требования, предъявляемые к размерам и форме рабочих образцов для оценки металлографических характеристик различных материалов.

Основные принципы и приемы отбора образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции для исследований. Приспособления (оборудование)  для проведения отбора образцов.

Применяемые реактивы для травления микрошлифов до исследования.

3.1.5 Методика проведения металлографических исследований. Классификация дефектов

Основные НД на методы металлографических испытаний.

Эталоны микроструктуры (ГОСТ 8233-56). Шкалы основных элементов структуры стали: перлит, мартенсит, нитридов и карбидов.

Методы испытаний и оценки макроструктуры (ГОСТ 10243-75). Эталонные шкалы, классификация дефектов макроструктуры.

Термины и определения дефектов поверхности проката (ГОСТ 21014-88).

Металлографические методы выявления и определения величины зерна сталей и сплавов (ГОСТ 5639-82).

Методы определения глубины обезуглероженного слоя (ГОСТ 1763-68).

3.1.6  Основные понятия об оборудовании и приборах для проведения металлографических анализов

Металлографические микроскопы, их типы,  устройство, правила обращения и ухода за ними.

3.1.7  Характеристики типичных макро- и микроструктур сталей

Понятие об исследованиях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  Нормативная документация на продукцию. Проведение лабораторных исследований образцов, цель исследований, методы и приемы проведения исследований.

Свойства материалов и их классификация. Методы оценки металлографических исследований материалов.

Общий анализ сырья, полуфабриката, готовой продукции, перечень характеристик качества (микроструктура, глубина обезуглероженного слоя, величина зерна, наличие неметаллических включений, поверхностные дефекты).

Основные структурные характеристики материала. Влияние химических элементов на структуру стали, а также свойства  сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Эталоны микроструктуры стали.

Пороки микроструктуры стали.

Обработка результатов исследований, оформление протоколов испытаний.

3.1.8  Способы определения величины зерна

Понятия «зерна металлов», «величина зерна». Методы выявления границ зерен. Методы определения величины зерна.

3.1.9 Основные виды термической обработки. Взаимосвязь между термообработкой и структурой металла. Патентирование

Определение «термическая обработка металлов и сплавов». Классификация видов термообработки (отжиг, нормализация, патентирование, закалка, отпуск).

Влияние скорости охлаждения на микроструктуру углеродистой стали.

Влияние различных факторов (содержание углерода и легирующих элементов, температуры нагрева и выдержки при нагреве, температуры охлаждения и скорости циркуляции расплава,  диаметра проволоки) на процесс патентирования.

3.2 Охрана труда и промышленная безопасность

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Тема 4 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 5  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9000 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тема 6 Инструменты Бизнес-системы

8 видов потерь. Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему».Стандарты.

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством | 8 |
| 2 | Ознакомление с устройством и работой лабораторного оборудования и приборов | 40 |
| 3 | Отбор и подготовка образцов для испытаний | 40 |
| 4 | Работа на лабораторном оборудовании и приборах | 30 |
| 5 | Определение дефектов стали, проволоки, проката (катанки) | 44 |
| 6 | Обработка результатов исследований | 20 |
| 7 | Самостоятельное выполнение работ лаборанта-металлографа | 214 |
| 8 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО: | 404 |

# ПРОГРАММА

производственного обучения

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте (ИОТ 097-06). Знакомство с металлографической лабораторией, правилами внутреннего трудового распорядка, режимом работы.

Ознакомление с организацией рабочего места, приборами и инструментом, их назначением, правилами работы и ухода за ними.

Организация рабочего места, расположение оборудования, приборов, инструмента, приспособлений, вспомогательных материалов.

Освещение рабочего места. Ограждение опасных зон.

2 Ознакомление с устройством и работой лабораторного оборудования и приборов

Ознакомление с ассортиментом сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, подлежащей исследованию в металлографической лаборатории на предприятии.

Ознакомление с устройством и работой лабораторного оборудования.

Устройство металлографических микроскопов, их характеристика, принцип работы. Требования поверки. Освоение навыков работы на микроскопах различных типов для определения микроструктуры и дефектов контролируемой продукции. Выполнение задания по исследованию на определение величины зерна.

Практические методы определения величины зерна.

3 Отбор и подготовка образцов для испытаний

Ознакомление с нормативной документацией на отбор образцов на исследования. Методика и приемы отбора образцов. Подготовка образцов к металлографическим исследованиям.

4 Работа на лабораторном оборудовании и приборах

Практическая работа на лабораторном оборудовании (подготовка образцов к металлографическим исследованиям) и приборах (проведение испытаний с определением металлографических характеристик материала).

5 Определение дефектов стали, проволоки, проката

Ознакомление с определением дефектов стали по макро-, микроструктуре и излому согласно эталонам и баллам, установленным техническими условиями и стандартами (ГОСТ 10243-75, ГОСТ 21014-88, ГОСТ 1763-68).

6 Обработка результатов исследований

Обработка результатов проведенных исследований с определением микроструктуры, глубины обезуглероженного слоя, наличия неметаллических включений, поверхностных дефектов, величины зерна, отметка о забраковании образцов, не соответствующих требованиям стандартов.

Оформление протокола испытаний.

7 Самостоятельное выполнение работ лаборанта-металлографа

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ лаборанта-металлографа  контролируемого на предприятии сырья, полуфабриката и продукции в соответствии с квалификационной характеристикой и действующей нормативной документацией (под руководством инструктора производственного обучения).

8 Квалификационная пробная работа

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ» ДО УРОВНЯ 5 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «лаборант-металлограф» 5 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Проведение металлографического анализа макро- и микроструктуры спецсплавов и тугоплавких металлов |
|  | Определение мартенситной точки |
|  | Составление заключений и рекомендаций по результатам исследований |

и компетенцией:  соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5 разряд должен уметь:

- Проведение металлографического анализа.

- Составление заключения и рекомендаций по результатам металлографических исследовани.

- Определение мартенситных точек.

- Проведение претензионных исследований.

- Проведение входного контроля сырья.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

- Основы физики металлов.

- Разновидности  дефектов стали, проволоки, проката (катанки).

- Основные свойства сталей и сплавов.

- Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.

5. Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по профессии

«лаборант- металлограф»  до уровня 5 разряда

| № | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежу-точной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 51 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1 | Материаловедение | 2 | Зачет |
| 2 | Допуски и технические измерения | 2 | Зачет |
| 3 | Специальный курс |  |  |
| 3.1 | Методика проведения металлографических анализов | 33 | Зачет |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 | Зачет |
| 4 | Экономический курс | 2 | Зачет |
| 5 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 287 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | ИТОГО: | 340 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ«ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ» ДО УРОВНЯ 5 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материаловедение | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Допуски и технические измерения | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Методика проведения металлографических анализов | 10 | 10 | 13 |  |  |  | 33 |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 |  |  |  |  | 8 |
| 4 | Экономический курс | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | Производственное обучение | 20 | 22 | 47 | 55 | 80 | 63 | 287 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 40 | 40 | 60 | 55 | 80 | 65 | 340 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1  Материаловедение

Механические и химические свойства материалов и сплавов. Механические свойства, их характеристика. Получение стали. Классификация стали по химическому составу, назначению, качеству, способу выплавки и др.

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения, обыкновенного качества и качественная, их маркировка. Углеродистая инструментальная сталь; ее маркировка, химический состав, область применения. Влияние содержания углерода, фосфора, серы на свойства стали.

Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация и маркировка легированных сталей, область применения. Экономическая эффективность применения легированных сталей.

Термическая и химико-термическая обработка стали. Сущность влияния коррозии металла, способы защиты его от коррозии. Смазочно-охлаждающие материалы; свойства и назначение.

2  Допуски и технические измерения

Методы измерения. Основные метрологические показатели средств измерения (цена деления, точность измерений, предел измерений и т.д.). Правила измерения контрольно-измерительными инструментами. Штангенциркуль. Микрометр (простой, рычажный, с пяткой). Устройство и назначение. Упражнения по измерению диаметра проволоки.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Введение | 1 |
| 3.1.2 | Понятие о свойствах материалов, применяемых на предприятии | 1 |
| 3.1.3 | Основные сведения по стандартизации и контролю качества продукции | 6 |
| 3.1.4 | Методы отбора и подготовки образцов | 3 |
| 3.1.5 | Методика проведения металлографических анализов. Классификация дефектов | 6 |
| 3.1.6 | Основные понятия об оборудовании и приборах для проведения металлографических анализов | 4 |
| 3.1.7 | Характеристики типичных макро- и микроструктур сталей | 4 |
| 3.1.8 | Способы определения величины зерна | 4 |
| 3.1.9 | Основные виды термической обработки; взаимосвязь между термообработкой и структурой металла | 4 |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
|  | ИТОГО: | 41 |

Программа предмета

3.1.1  Введение

Значение металлургической промышленности в народном хозяйстве страны. Краткая характеристика предприятия. Продукция, выпускаемая предприятием. Перспективы развития предприятия и отрасли в целом.

Роль лаборанта-металлографа в производственном процессе предприятия. Ознакомление с квалификационной характеристикой лаборанта-металлографа, его рабочим местом,  программами обучения, режимом и графиком проведения занятий.  Правила содержания и уход за рабочим местом. Техническое оснащение рабочего места.

Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда рабочего. Правила внутреннего распорядка. Ознакомление с инструкцией по охране труда для лаборантов-металлографов. Изучение требований охраны труда пред началом работы, при работе на оборудовании и приборах, по окончании работы.

### 3.1.2   Понятие о свойствах материалов, применяемых на предприятии

Характеристика сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Влияние основных свойств сырья и материалов на последующую переработку и качество готовой продукции.

3.1.3 Основные сведения по стандартизации и контролю качества продукции

Нормативная документация на предприятии, порядок ее разработки, утверждение и хранение.

Сущность стандартизации. Основные понятия и определения в области стандартизации. Государственная система стандартизации.  Категории стандартизации и ее объекты. Виды стандартов и нормативной документации, применяемой на предприятии. Их характеристика.

Организация контроля за внедрением и соблюдением стандартов и качества продукции.

Ответственность предприятия за качество выпускаемой продукции.

Стандарты на сырье, полуфабрикаты, готовые изделия и методы их испытаний.

Стандартизация и качество продукции. Формы и методы контроля качества. Нормативная документация на сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию. НД и ТД на полуфабрикаты.

Нормативная документация на методы испытаний  сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Стандарты ИСО, основные понятия и применение.

3.1.4  Методы отбора и подготовки образцов

Изучение нормативной документации на предприятии по отбору и подготовке образцов для испытаний. Порядок отбора образцов. Количество образцов в зависимости от размера и объема партии. Требования, предъявляемые к размерам и форме рабочих образцов для оценки металлографических характеристик различных материалов.

Основные принципы и приемы отбора образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции для исследований. Приспособления (оборудование)  для проведения отбора образцов.

Применяемые реактивы для травления микрошлифов до исследования.

3.1.5 Методика проведения металлографических исследований. Классификация дефектов

Основные НД на методы металлографических испытаний.

Эталоны микроструктуры (ГОСТ 8233-56). Шкалы основных элементов структуры стали: перлит, мартенсит, нитридов и карбидов.

Методы испытаний и оценки макроструктуры (ГОСТ 10243-75). Эталонные шкалы, классификация дефектов макроструктуры.

Термины и определения дефектов поверхности проката (ГОСТ 21014-88).

Металлографические методы выявления и определения величины зерна сталей и сплавов (ГОСТ 5639-82).

Методы определения глубины обезуглероженного слоя (ГОСТ 1763-68).

3.1.6  Основные понятия об оборудовании и приборах для проведения металлографических анализов

Металлографические микроскопы, их типы,  устройство, правила обращения и ухода за ними.

3.1.7  Характеристики типичных макро- и микроструктур сталей

Понятие об исследованиях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  Нормативная документация на продукцию. Проведение лабораторных исследований образцов, цель исследований, методы и приемы проведения исследований.

Свойства материалов и их классификация. Методы оценки металлографических исследований материалов.

Общий анализ сырья, полуфабриката, готовой продукции, перечень характеристик качества (микроструктура, глубина обезуглероженного слоя, величина зерна, наличие неметаллических включений, поверхностные дефекты).

Основные структурные характеристики материала. Влияние химических элементов на структуру стали, а также свойства  сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Эталоны микроструктуры стали.

Пороки микроструктуры стали.

Обработка результатов исследований, оформление протоколов испытаний.

3.1.8  Способы определения величины зерна

Понятия «зерна металлов», «величина зерна». Методы выявления границ зерен. Методы определения величины зерна.

3.1.9 Основные виды термической обработки. Взаимосвязь между термообработкой и структурой металла. Патентирование

Определение «термическая обработка металлов и сплавов». Классификация видов термообработки (отжиг, нормализация, патентирование, закалка, отпуск).

Влияние скорости охлаждения на микроструктуру углеродистой стали.

Влияние различных факторов (содержание углерода и легирующих элементов, температуры нагрева и выдержки при нагреве, температуры охлаждения и скорости циркуляции расплава,  диаметра проволоки) на процесс патентирования.

Тема 4 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 5  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9000 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством | 8 |
| 2 | Ознакомление с устройством и работой лабораторного оборудования и приборов | 26 |
| 3 | Отбор и подготовка образцов для испытаний | 20 |
| 4 | Работа на лабораторном оборудовании и приборах | 21 |
| 5 | Определение дефектов стали, проволоки, проката (катанки) | 27 |
| 6 | Обработка результатов исследований | 16 |
| 7 | Самостоятельное выполнение работ лаборанта-металлографа | 161 |
| 8 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО: | 287 |

# ПРОГРАММА

производственного обучения

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте (ИОТ 097-06). Знакомство с металлографической лабораторией, правилами внутреннего трудового распорядка, режимом работы.

Ознакомление с организацией рабочего места, приборами и инструментом, их назначением, правилами работы и ухода за ними.

Организация рабочего места, расположение оборудования, приборов, инструмента, приспособлений, вспомогательных материалов.

Освещение рабочего места. Ограждение опасных зон.

2 Ознакомление с устройством и работой лабораторного оборудования и приборов

Ознакомление с ассортиментом сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, подлежащей исследованию в металлографической лаборатории на предприятии.

Ознакомление с устройством и работой лабораторного оборудования.

Устройство металлографических микроскопов, их характеристика, принцип работы. Требования поверки. Освоение навыков работы на микроскопах различных типов для определения микроструктуры и дефектов контролируемой продукции. Выполнение задания по исследованию на определение величины зерна.

Практические методы определения величины зерна.

3 Отбор и подготовка образцов для испытаний

Ознакомление с нормативной документацией на отбор образцов на исследования. Методика и приемы отбора образцов. Подготовка образцов к металлографическим исследованиям.

4 Работа на лабораторном оборудовании и приборах

Практическая работа на лабораторном оборудовании (подготовка образцов к металлографическим исследованиям) и приборах (проведение испытаний с определением металлографических характеристик материала).

5 Определение дефектов стали, проволоки, проката

Ознакомление с определением дефектов стали по макро-, микроструктуре и излому согласно эталонам и баллам, установленным техническими условиями и стандартами (ГОСТ 10243-75, ГОСТ 21014-88, ГОСТ 1763-68).

6 Обработка результатов исследований

Обработка результатов проведенных исследований с определением микроструктуры, глубины обезуглероженного слоя, наличия неметаллических включений, поверхностных дефектов, величины зерна, отметка о забраковании образцов, не соответствующих требованиям стандартов.

Оформление протокола испытаний.

7 Самостоятельное выполнение работ лаборанта-металлографа

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ лаборанта-металлографа  контролируемого на предприятии сырья, полуфабриката и продукции в соответствии с квалификационной характеристикой и действующей нормативной документацией (под руководством инструктора производственного обучения).

8 Квалификационная пробная работа

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ЛИТЕРАТУРА:

- Стандарты на методы испытаний и эталоны микроструктуры (ГОСТ 8233-56, ГОСТ 1763-68, ГОСТ 5639-82, ГОСТ 10243-75, ГОСТ 21014-88 и др.).

- Действующая нормативная и технологическая документация на сырье и готовую продукцию (на катанку ГОСТ 1050-88, ТУ 14-1-5317-95, ТУ У 27.1-4-519-2002, ТУ У 27.1-4-520-2002, ТУ 14-101-582-2009 и др.; на проволоку ГОСТ 7372-79, 9389-75 и др.; на канаты ГОСТ 3241-91, 18899-73, 16853-88 и др.).

- Правила безопасности в метизном производстве.

- Инструкция по безопасности труда для лаборантов по физико-механическим испытаниям ИОТ 097-2006.

- Гуляев А.П. «Металловедение», Оборонгиз, 1956.

- Юхвец И. А. «Волочильное производство», Металлургиздат, 1960.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

Билет №1

- Понятие о металловедении.

- Реактивы для травления образцов.

- Закалка. Микроструктура после закалки.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету как             производственные

Билет №2

- Определение величины зерна. ГОСТ. Зерно катанки производства ММЗ, ММК, Северсталь.

- Оборудование, применяемое при исследовании образцов.

- Электролитическое травление.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- Меры безопасности при перемещении по территории предприятия.

.

Билет №3

- Порядок изготовления микрошлифов.

- Определение глубины обезуглероженного слоя.

- Понятие о микроструктуре. Классификация дефектов.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- Причины возникновения пожаров на предприятии. Первичные средства пожаротушения. Правила пользования ими.

Билет №4

- Оценка загрязненности стали неметаллическими включениями. Виды неметаллических включений.

- Закалка. Микроструктура. Дефекты микроструктуры.

- Особенности проведение металлографических исследований.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- В каких случаях составляется акт по форме 2МТ? Какой максимальный срок установлен для расследования и составления акта по форме 2МТ?

Билет №5

- Устройство металлографического микроскопа МЕТАМ-21, 23.

- Понятие о макроструктуре. Дефекты макроструктуры.

- Порядок изготовления микрошлифов.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету как производственные.

Билет №6

1.  Средства измерения. Сроки проведения поверки средств измерения.

- Виды термической обработки.

- Марки стали, применяемые на заводе для изготовления продукции.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- Что такое производственная санитария? Какое влияние она оказывает на человека? Требования к питьевому режиму.

Билет №7

1.  Термообработка готовой проволоки ГОСТ 3875. Микроструктура после данной термообработки.

- Виды термической обработки.

- Определение глубины обезуглероженного слоя.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- Меры безопасности при выполнении работ лаборанта (согласно инструкции по безопасности труда).

Билет №8

- Правила отбора образцов на металлографические исследования.

- Исходное сырье для производства проволоки. Геометрические размеры (диаметр катанки), химический состав, подразделение на классы. Общие требования к качеству катанки.

- Основные НД на методы металлографических испытаний.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- Ответственность работника за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Билет №9

- Правила отбора образцов на металлографические исследования.

- Входной контроль сырья. Порядок проведения исследования. Заключение о качестве сырья.

- Влияние различных факторов (содержание углерода, температуры нагрева и выдержки при нагреве, температуры охлаждения и скорости циркуляции расплава, диаметра проволоки) на процесс патентирования.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- Нормы переноса тяжестей. Требования безопасности при работе на разрывных машинах.

Билет №10

- Применяемое оборудование и средства измерения. Определяемые параметры. Заключение о качестве.

- Общая характеристика металлов и сплавов. Диаграмма состояний сплавов железо-углерод.

- НД на испытуемые материалы (катанка, проволока). Основные определяемые характеристики.

- Правила оформления протоколов металлографических исследований.

- В какие сроки расследуются несчастные случаи, происшедшие на производстве? Сколько экземпляров актов формы Н-1 при этом оформляется?