- ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел развития персонала

- УТВЕРЖДАЮ

|  | Начальник отдела развития персонала ____________ И.Д. Маринова подпись инициалы, фамилия «____»__________________ 2014 г. |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «КУЗНЕЗ-ШТАМПОВЩИК»

- Разряд 2-6

Код профессии 13229

Разработал:

Мастер РИУ

ИЦ			                                   __________________________     С.В. Ротар

Рецензент:

Ведущий инженер-технолог

ИЦ                                                                        __________________________     А.В. Федоров

Согласовано:

Начальник  ИЦ                                       __________________________      Э.С. Аполлонов

Старший менеджер УОТПБ и Э                __________________________      А.Н. Дубровина

Проверил: _____________        Е.В. Кирпичева_______

подпись                   инициалы, фамилия сотрудника ОРП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие учебный план и программы предназначены для подготовки и переподготовки рабочих на производстве по профессии «Кузнец-штамповщик» 2-6 разряда.

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный и тематические планы, программы теоретического и производственного обучения. В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы.

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих установлена 5 месяцев. На теоретическое обучение отводится 245 часов, на производственное – 552 часа.

При переподготовке и получении второй профессии рабочим, имеющим соответствующий уровень квалификации и образования, сроки обучения могут быть сокращены.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих» (1999г., выпуск 2, раздел «Кузнечно-прессовые и термические работы») и содержат перечень основных знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть рабочий, указанной профессии и квалификации.

Темы «Экономический курс» и «Система менеджмента качества» изучаются по типовым программам, утвержденным в ОАО «Северсталь-метиз».

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься коррективы с учетом специфики производства в пределах часов, установленных учебным планом.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными в ОАО «Северсталь-метиз». Практическая (квалификационная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

- Профессия - кузнец-штамповщик

- Квалификация - 2-й разряд

Характеристика работ

Горячая штамповка и гибка простых и средней сложности деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием до 1 МН (100 тс) и на гидравлических до 2 МН (200 тс). Обрезка заусенцев в холодном состоянии и чеканка деталей и изделий на прессах усилием до 2 МН (200 тс). Розжиг нагревательных печей и горнов. Загрузка и выгрузка металла из печей. Определение температуры нагрева заготовок. Выполнение работ подручного кузнеца-штамповщика при работе с кузнецом-штамповщиком более высокой квалификации. Крепление и регулировка штампов, закладка и установка деталей. Очистка и смазка штампов.

Должен знать:

устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования;

порядок операций при штамповке;

назначение и правила установки ковочных и обрезных штампов;

способы охлаждения и смазки штампов во время работы;

назначение и условия применения специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов;

режимы нагрева применяемых марок сталей;

температуру нагрева металла;

систему припусков и допусков на горячую штамповку.

Примеры работ

1. Болты, гайки и заклепки диаметром до 25 мм - высадка.

2. Вилы - гибка трубок и шлицевание концов рогов.

3. Клинья буксовые и к противоугонам - штамповка.

4. Ключи накладные - чеканка.

5. Крышки шатунов автомашин - правка.

6. Подвески башмаков тормозных колодок и тормозных рукавов подвижного состава - штамповка.

7. Скобы, угольники, планки толщиной до 10 мм - гибка.

8. Фитинги для баллонов - штамповка.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки рабочих по профессии

«Кузнец-штамповщик» 2-го разряда

5 месяцев

| №№ п/п | # Предметы, темы | # Кол-во # часов | Форма промежуточ-ной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I.Теоретическое обучение | 245 |  |
| 1. | Экономический курс | 10 | Зачет |
| 2. | Система менеджмента качества | 5 | Зачет |
| 3. | Бизнес система Северсталь (БСС) | 2 |  |
| 4. | Техническическое обслуживание и ремонты (ТОиР) | 3 |  |
| 5. | Общетехнический курс | 45 |  |
| 5.1 | Материаловедение | 8 | Зачет |
| 5.2 | Чтение чертежей | 4 |  |
| 5.3 | Электротехника | 7 | Зачет |
| 5.4 | Техническая механика | 6 |  |
| 5.5. | Охрана труда | 20 | зачет |
| 6. | Специальная технология | 180 | Зачет |
|  | II. Производственное обучение | 552 | зачет |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |  |
|  | ИТОГО: | 805 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«КУЗНЕЦ ШТАМПОВЩИК»

2 разряда

(5 месяцев)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 18-20 |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 73 | 72 | 55 | 45 |  |  |  |  | 245 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.3. | Бизнес система Северсталь (БСС) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.4. | Техническическое обслуживание и ремонты (ТОиР) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 15 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  | 45 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 8 |
| 1.2.2 | Чтение чертежей и схем | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.2.3. | Электротехника | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.2.4. | Техническая механика | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 6 |
| 1.2.5. | Охрана труда | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 20 |
| 1.3 | Специальный курс | 50 | 50 | 40 | 40 |  |  |  |  | 180 |
| 2. | Производственное обучение |  | 12 | 30 | 50 | 100 | 120 | 120 | 120 | 552 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  | ### Итого: | 73 | 84 | 85 | 95 | 100 | 120 | 120 | 128 | 805 |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема  3. БИЗНЕС СИСТЕМА СЕВЕРСТАЛЬ

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТЫ

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

5. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

Тема 5.1. Материаловедение.

Основные сведения о металлах.  Черные и цветные металлы. Их основные физические, химические и механические свойства. Понятие об испытании металлов. Понятие о макро- и микроструктуре металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры.

Чугун. Основные сведения о производстве серого, белого и ковкого чугуна. Чугун, модифицированный магнием, шаровидным графитом. Механические свойства, а также область применения. Маркировка чугунов по ГОСТу.

Сталь. Основные сведения о способах производства стали.

Углеродистые стали, их химический состав, механические и технологические свойства. Маркировка углеродистых сталей и их применение.

Легированные стали. Влияние на качество и свойства стали легирующих элементов: марганца, хрома, никеля, молибдена, кобальта, вольфрама, титана и др. Механические и технологические свойства легированных сталей. Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и др. Быстрорежущие стали. Маркировка легированных сталей и их применение.

Термическая и химико-термическая обработка стали и чугуна; ее назначение и сущность.

Понятие о нагревательных, термических печах.

Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Понятие об изменении свойств стали и чугуна в результате термической обработки. Возможные дефекты закалки сталей. Основные понятия о поверхностной закалке и обработке холодом.

Виды химико-термической обработки сталей: цементация, азотирование, цианирование, их назначение.

Твердые сплавы. Роль твердых сплавов в современной обработке металлов. Виды твердых сплавов.

Цветные металла и их сплавы. Цветные металлы: медь, бронза; их основные свойства и применение. Медь и ее сплавы (бронза, латунь).  Маркировка, химический состав, механические и технологические свойства и область применения различных цветных сплавов.

Смазочные и охлаждающие вещества, предъявляемые к ним требования.

Тема 5.2. Чтение чертежей.

Чертежи и эскизы деталей. Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже. Масштабы. Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей. Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых рабочих чертежей.

Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначения. Штриховка в разрезах и сечениях. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями. Особые случаи разрезов (через ребро, спицу и тонкую стенку).

Условные обозначения на чертежах основных типов резьб, зубчатых колес, пружин, валов, гаек и др. Упражнения в чтении чертежей деталей, имеющих резьбу, чертежей зубчатых колес и других деталей машин и механизмов.

Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. Последовательность работ при выполнении эскизов с натуры. Обмер деталей. Упражнения в выполнении эскизов с натуры.

Сборочные чертежи. Сборочный чертеж и его назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. Разрезы на сборочных чертежах. Изображение и условное обозначение сварных швов, заклепочных соединений и др. Упражнения в чтении сборочных чертежей.

Чертежи-схемы. Понятие о кинематических схемах. Условные обозначения типовых

деталей, узлов на кинематических схемах. Разбор простых кинематических схем. Упражнения в чтении кинематических схем машин и механизмов по изучаемой специальности.

Тема 5.3. Электротехника.

Постоянный ток. Электрическая цепь. Величина и плотность электрического тока. Сопротивление и проводимость проводника. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и источников тока. Работа и мощность тока.

Переменный ток. Получение переменного тока.	Частота и период. Соединение звездой и треугольником. Литейные и фазные токи и напряжения; соотношение между ними. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. Электроизмерительные приборы.

Трансформаторы: принцип действия, устройство и применение.

Асинхронный электродвигатель: принцип действия, устройство и применение, пуск его в работу, реверсирование. Коэффициент полезного действия.

Понятие об электрическом приводе. Электродвигатели, устанавливаемые в  цехе.

Заземление. Электрическая защита.

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры,  магнитные пускатели). Защитная аппаратура (предохранители, реле и пр.). Арматура местного освещения.

Действие тока на организм человека, факторы, усиливающие действие тока. Безопасные величины тока и напряжения.

Тема 5.4.Техническая механика.

Движение и его виды. Путь, скорость и время при движении. Линейная и угловая скорости. Скорость вращательного движения, выражение в числах оборотов.

Понятие о силе. Измерение величины силы. Графическое изображение силы. Сложение сил. Параллелограмм сил. Разложение сил. Центр тяжести. Устойчивость равновесия. Момент сил. Центростремительная сила.

Понятие о механизмах и машинах. Работа и мощность, единицы измерения. Коэффициент полезного действия.

Виды передач: ременная, фрикционная, цепная, зубчатая, червячная. Передаточное отношение. Детали передач: оси, валы, опоры, подшипники, муфты; их назначение и разновидности.

Механизмы преобразования движения: кривошипно-шатунный и кулачковый; их назначение и устройство.

Виды соединений – разъемные и неразъемные; их применение.

Понятие о видах деформации (растяжение, сжатие, кручение, изгиб).

Тема 5.5. Охрана труда

Законодательство об охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в Российской Федерации.

Содержание понятия «охрана труда» и его составных частей (законодательство, промышленная безопасность, производственная санитария и гигиена, пожарная безопасность).

Государственные и общественные органы надзора по охране труда. Административная, уголовная ответственность лиц, виновных в нарушении правил безопасности. Система работы по охране труда в ОАО «Северсталь-метиз».

Классификация опасных и вредных производственных факторов, являющихся причиной несчастных случаев и профессиональных заболеваний (физические, биологические, психофизиологические, химические).

Промышленная безопасность. Определение промышленной безопасности труда. Организация работы по созданию безопасных условий труда.

Нормативные документы по охране труда и технике безопасности, действующие на ОАО «Северсталь-метиз» Разбор инструкции по охране труда для кузнеца-штамповщика. Обязанности рабочих согласно СРОТ.

Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе. Виды инструктажей по технике безопасности. Лица, ответственные за выполнение правил и инструкций по охране труда и технике безопасности на ОАО, в цехе. Мероприятия по обеспечению безопасности, инструктаж на рабочем месте и ежегодная проверка знаний правил безопасности труда. Мероприятия по предупреждению травматизма и улучшению условий труда. Меры безопасности при работе на кузнечно-штамповочном оборудовании, замене штамповой оснастки, при работе с ручным инструментом и приспособлениями.

Понятие о несчастных случаях (их различие по степени тяжести). Производственный травматизм, порядок расследования и учета. Показатели травматизма (коэффициент тяжести и частоты). Учетные и неучтенные травмы. Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев на производстве.

Электробезопасность. Виды поражения электрическим током. Профилактика электротравм.

Бирочная система допуска к работе. Спецодежда. Спецобувь и другие защитные приспособления. Правила безопасности во время работы с грузоподъемными приспособлениями.

Режим труда и отдыха. Медицинское и санитарное обслуживание. Требования к освещению и вентиляции производственных помещений. Допустимые нормы содержания в воздухе газа и пыли, допустимый уровень производственного шума. Требования к санитарно-бытовым помещениям. Требования личной гигиены рабочих. Профилактика профессиональных заболеваний. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. Правила пользования индивидуальными пакетами и аптечками. Транспортировка пострадавших.

Основные причины возникновения пожаров. Требования к содержанию рабочих мест. Средства пожаротушения, правила пользования ними. Действия персонала при возникновении пожара.

Пожарные посты и пожарная охрана ОАО «Северсталь-метиз». Знаки пожарной безопасности. Правила проведения огневых работ.

Специальная технология

Тематический план

| №№ п/п | ## Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Исходные материалы и их подготовка | 36 |
| 3. | Нагревательные устройства и режимы нагрева металла | 26 |
| 4. | Кузнечно-штамповочное оборудование | 50 |
| 5. | Штамповая оснастка, рабочий и измерительный инструмент | 29 |
| 6. | Технологический процесс горячей штамповки | 37 |
|  | ИТОГО: | 180 |

### ПРОГРАММА

Тема 1. Введение.

Структура ОАО «Северсталь-метиз». Продукция, выпускаемая акционерным обществом, ее краткая характеристика.

Структура и службы цеха. Продукция, выпускаемая цехом, ее краткая характеристика. Основные вспомогательные участки цеха, их краткая характеристика, назначение. Взаимосвязь участков. Автоматизация и механизация производственных процессов.

Требования к уровню квалификации рабочих. Правила внутреннего трудового распорядка.

Рабочее место кузнеца-штамповщика, его организация и техническое обслуживание.

Тема 2. Исходные материалы и их подготовка.

Сплавы, применяемые в кузнечно-штамповочном производстве. Литые  заготовки. Формы, размеры и строение слитков.

Обжатые, прокатанные и прессованные заготовки. Профили, применяемые в кузнечно-штамповочном производстве.

Маркировка и условные цвета окраски, клеймение различных марок стали и сплавов.

Сертификаты на заготовки, поступающие в кузнечно-прессовый цех Прием и хранение металла.

Подготовка металла к ковке и штамповке. Очистка, правка металла. Резка металла на мерные заготовки. Зачистка поверхностных пороков металла. Оборудование и инструмент, применяемые при резке.

Требования, предъявляемые к заготовкам. Виды дефектов заготовок, причины их возникновения и способы устранения. Влияние различных дефектов заготовок на дальнейшую обработку металла.

Тема 3. Нагревательные устройства и режимы нагрева металла.

Нагревательные, термические и очковые печи, их устройство и принцип работы. Топливо и его сжигание. Основные сведения о топливе. Теплотворная способность топлива. Виды топлива: твердое, жидкое, газообразное. Применение газообразного топлива (природного газа) в цехе. Его свойства, действие на человека, безопасная концентрация. Устройства для его сжигания. Регулирование подачи воздуха и газа. Розжиг и остановка печей.

Электронагрев металла. Типы электрических печей. Печи сопротивления. Электроконтактный нагрев. Принцип работы эл. нагревательных печей, основные характеристики, преимущества и недостатки различных типов эл. нагревательных устройств.

Правила техники безопасности при работе с нагревательным устройствами.

Контрольно-измерительные приборы для контроля нагрева и управления работой нагревательных и электропечей. Приборы для определения температуры металла. Термоэлектрические преобразователи (термопары), потенциометры и исполнительные механизмы для контроля и регулирования температуры, расхода топлива и т.д. Принцип действия указанных приборов, правила пользования. Значение контрольно-измерительных приборов для качества нагрева  металла и экономии топлива. Приборы для определения температуры металла. Термоэлектрические преобразователи (термопары), потенциометры и исполнительные механизмы для контроля и регулирования температуры, расхода топлива и т.д. Принцип действия указанных приборов, правила пользования. Значение контрольно-измерительных приборов для качества нагрева  металла и экономии топлива.

Технология нагрева и нагревательные устройства. Явления, происходящие в металле при нагреве. Влияние нагрева на структуру, сопротивление деформации и пластичность металлов. Температурный интервал штамповки сталей. Брак при нагреве металла: недогрев, перегрев, пережог. Обезуглероживание поверхностного слоя металла. Меры по предупреждению брака.

Режим нагрева металла. Температура печи при посаде металла. Скорость нагрева, продолжительность выдержки при температуре нагрева. Факторы, определяющие продолжительность нагрева заготовок. Контроль температуры нагрева, определение температуры по цветам.

Инструменты и приспособления для обслуживания печей, загрузка и выгрузка заготовок. Расположение заготовок в печи.

Тема 4. Кузнечно-штамповочное оборудование.

Классификация кузнечно-прессового оборудования, характеристика основных типов.

Молоты. Общие сведения о молотах. Принцип работы и схемы взаимодействия частей молота. Выбор молота в зависимости от массы и размеров обрабатываемых заготовок.

Молоты пневматические, их устройство, принцип действия и назначение. Основные  части молота и их взаимодействие: рама, станина, компрессор, рабочий цилиндр, шток, поршень, баба, пневматические системы  и системы управления. Техническая характеристика основных типов пневматических молотов: масса падающих частей, число ударов в минуту, энергия удара, мощность электропривода. Зависимость силы удара от массы падающих частей, высоты подъема и скорости падения бабы молота.

Уход за молотом.

Молоты паровоздушные, их устройство, принцип действия и назначение. Типы паровоздушных молотов – одностанинные и двухстанинные, с направляющими и без направляющих, арочные и мостовые. Основные части молота, их назначение и конструкция: шабот, станина, цилиндр, поршень, шток, золотниковая коробка, паропроводы и воздухопроводы, падающие части, система паровоздухораспределения и управления молотом. Взаимодействие частей и системы управления молотом, пуск и остановка, нанесение ударов и удержание бабы на весу.

Автоматическое и смешанное управление молотом, их устройство и принцип действия. Подготовка молотов к работе: набивка и подтягивание сальников, смазка, спуск воды из цилиндров, регулирование направляющих параллелей, крепление клиньев и болтов. Уход за молотом во время работы.

Прессы. Общие сведения о прессах. Деление прессов по конструкции и принципу работы на кривошипные, эксцентриковые, фрикционные, чеканочные, кривошипно-коленные, гидравлические. Их назначение, преимущества и недостатки. Сравнение условий ковки металла на молотах и прессах.

Обрезные прессы. Их назначение и устройство. Основные части пресса и их взаимодействие. Система управления и смазка пресса.

Гидравлические прессы. Их устройство и назначение. Среда, передающая механическую энергию. Преимущества и недостатки гидравлического пресса. Основные части и их взаимодействие: станина, стол, колонны, траверса, неподвижная поперечина, рабочие и подъемные цилиндры выдвижения стола, выталкивателя. Система управления. Характеристика гидравлических прессов.

Автоматизированный ковочный комплекс, устройство и принцип работы.

Горизонтально-ковочные машины. Краткие сведения о назначении, устройстве и принципе действия ГКМ.

Ковочные вальцы, раскатные машины, гибочный станок, устройство,  назначение, принцип действия. Требования безопасности при работе на молотах и прессах.

Оборудование для транспортировки поковок и заготовок, посадки и выдачи заготовок из печей, при ковке и штамповке поковок: электромостовые краны, транспортеры, ковочные манипуляторы  (напольные).

Основные возможные неисправности в работе оборудования, меры их устранения. Действия персонала в аварийных ситуациях.

Тема 5. Штамповая оснастка, рабочий и измерительный инструмент.

Классификация штампов и их назначение. Стандарты и нормали на штампы.

Основные виды штампов: молотовые, высадочные для ГКМ, штампы для кривошипных ковочно-штамповочных прессов, обрезные, правочные, комбинированные, чеканочные, подкладные штампы; их устройство и особенности. Отличие штампов для горячей и холодной штамповки.

Литые и штампованные штампы. Изготовление штампов. Термическая обработка штампов и матриц. Марки сталей, применяемые при изготовлении  штампов.

Правила установки, замены и наладки штампов. Открытая и закрытая высота пресса. Основные сведения об эксплуатации штампов. Назначение ловителя на штампах при вырубке. Меры повышения стойкости штампов. Разгарные трещины на штампах, их последствия.

Вспомогательный рабочий инструмент – клещи. Типы клещей, применяемых в кузнечно-штамповочном производстве, их назначение. Применение шпандыря (кольца) для держания заготовки в клещах.

Измерительный инструмент для измерения поковок: линейки, кронциркули, нутромеры, усадочные метры, угольники, угломеры, микрометры, штангенциркули; их устройство и правила пользования ими. Ошибки при измерениях.

Специальные виды измерительного инструмента и приспособлений: шаблоны, скобы, контурные шаблоны из листовой стали и различные контрольно-измерительные инструменты и приспособления; требования к нему, их назначение и правила пользования.

Тема 6.  Технологический процесс горячей штамповки.

Технологический процесс горячей штамповки, резка заготовок, нагрев, штамповка, обрезка заусенцев, термическая обработка, очистка от окалины, правка, чеканка и окончательный контроль.

Элементы операции штамповки, подкатка и протяжка, гибка, формовка, предварительная и окончательная штамповка, вырубка, прошивка. Правила их выполнения. Возможные дефекты при горячей и холодной штамповке.

Припуски для механической обработки поковок, допуски и напуски на размеры поковок. Понятие о точной штамповке. Понятие о коэффициенте использования металла.

Выбор основных и отделочных операций, последовательность выполнения с использованием основного, вспомогательного и измерительного инструмента и приспособлений. Комбинированная штамповка. Выбор штамповочного оборудования. Технологическая карта и технологическая инструкция.

Контроль поковок по геометрической форме и размерам, по структуре и механичским свойствам.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | ## Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством | 4 |
| 2. | Ознакомление с исходными материалами и оборудованием. | 8 |
| 3. | Ознакомление с нагревательными устройствами и нагревом металла | 16 |
| 4. | Обучение работе на кузнечно-штамповочном оборудовании | 80 |
| 5. | Самостоятельное выполнение работы в качестве кузнеца-штамповщика 2-го разряда | 444 |
|  | ИТОГО: | 552 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производством.

Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности на рабочем месте.

Ознакомление с цехом, участком, пешеходными маршрутами передвижения по цеху. Опасные и вредные факторы, опасные места в цехе.

Ознакомление с рабочим местом кузнеца-штамповщика, используемым оборудованием и приспособлениями, техническими средствами безопасности труда, средствами индивидуальной защиты. Действия персонала в аварийных ситуациях.

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, режимом работы и отдыха. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения кузнеца-штамповщика.

Тема 2. Ознакомление с исходными материалами и оборудованием.

Ознакомление с исходными материалами, применяемыми для изготовления поковок, их маркировкой, клеймовкой и сопровождающей документацией. Определение марок стали по цветовой окраске.

Ознакомление с основными видами кузнечно-штамповочного оборудования: паровоздушными штамповочными молотами; обрезными и гидравлическими прессами; горизонтально-ковочными машинами;  ковочными вальцами;  раскатной машиной, гибочным станков, автоматизированным ковочным комплексом.

Ознакомление с инструментом и приспособлениями, применяемыми при подготовке металла, ковке, штамповке, рубке, прошивке, клеймовке металла. Определение дефектов металла и заготовок. Ознакомление с применением огневой зачистки дефектов.

Ознакомление с правилами транспортировки металла к нагревательным печам, прессам и молотам.

Тема 3. Ознакомление с нагревательными устройствами и нагревом металла.

Ознакомление с видами топлива, применяемыми для нагрева заготовок. Ознакомление с оборудованием для пламенного нагрева металла и правилами обслуживания печей.

Ознакомление с электронагревом металла,  правилами обслуживания электропечи.

Ознакомление с инструментом и приспособлениями, применяемыми при загрузке, выгрузке и кантовке металла во время нагрева.

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами и режимами нагрева металла различных марок.

Участие в подготовке нагревательных устройств к работе. Розжиг нагревательных и очковых печей. Загрузка заготовок в нагревательные и очковые печи. Кантовка заготовок при нагревании. Обслуживание нагревательных и очковых печей. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов. Участие в регулировании режима нагрева.

Определение температуры нагрева металла по внешнему виду и показаниями приборов. Определение готовности нагретого металла к выдаче из печи.

Выгрузка нагретого металла из печи и подача его на ковку и штамповку.

Ознакомление с видами брака металла по нагреву (пережог, перегрев, недогрев) и мерами их предупреждения и устранения.

Тема 4. Обучение приемам работы на кузнечно-штамповочном оборудовании

Обучение приемам работы на кривошипном ковочно-штамповочном  прессе (ККШП). Ознакомление с устройством и работой пресса. Ознакомление с инструкцией по эксплуатации пресса и требованиями техники безопасности. Ознакомление с конструкцией штампов для пресса. Установка и наладка штампов на прессе, подналадка и уход за ними в процессе работы.

Подготовка пресса к работе, пуск, порядок работы, устранение мелких неполадок, отключение пресса. Регулирование закрытой высоты пресса с помощью клинового стола. Обучение гибке и штамповке простых и средней сложности деталей на прессах.

Ознакомление с видами брака поковок и причинами его возникновения. Предупреждение и устранение причин возникновения брака.

Обучение  приемам работы на обрезном прессе. Ознакомление с работой и устройством обрезного пресса. Ознакомление с требованиями безопасности при работе на прессе. Обучение по пуску и остановке пресса. Ознакомление с устройством обрезных и правочных штампов. Участие в установке и креплении обрезных и правочных штампов. Замена отдельных деталей штампа во время работы. Регулирование закрытой высоты пресса.

Обрезка заусенцев поковок в холодном состоянии. Проверка качества обрезки заусенцев.

Обучение приемам работы на гидравлических прессах. Ознакомление с устройством и работой гидравлических прессов. Обучение приемам управления пресса. Ознакомление с устройством штампов для гидравлического пресса. Транспортировка, установка, замена и наладка штампов. Подготовка штампов к работе и уход за ними во время работы. Регулировка высоты подъема стола пресса. Подготовка пресса к работе. Ознакомление с требованиями безопасности при работе на прессе. Обучение штамповке простых и средней сложности деталей. Ознакомление с видами и причинами  брака поковок и мерами по устранению и предупреждению брака.

Обучение работе на штамповочных молотах, горизонтально-ковочной машине (ГКМ), раскатной машине РМ-300М, ковочных вальцах, гибочном станке.

Ознакомление с устройством и работой штамповочного молота, ГКМ, раскатной машины, ковочных вальцев, гибочного станка. Обучение приемам управления оборудованием. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для штамповки, раскатки, гибки: штампы, вставки и пуансоны для ГКМ, бандажи для раскатной машины, клещи, стойки, мерительным инструментом (кронциркули, угольники, линейки, калибры). Освоение приемов использования и применение всех видов инструмента. Освоение приемов подачи заготовок на штамповочное оборудование.

Ознакомление с видами брака при изготовлении поковок, причины возникновения. Предупреждение и устранение причин брака.

Замена штамповой оснастки используемые приспособления (рольганг, траверса и др.) Устранение неисправностей оборудования, возникающих в процессе работы.

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ в качестве кузнеца-штамповщика 2-го разряда

Самостоятельное выполнение (под руководством инструктора производственного обучения) всего комплекса работ, предусмотренного квалификационной характеристикой кузнеца-штамповщика.

Практическая (квалификационная) работа

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

- Профессия - кузнец-штамповщик

- Квалификация - 3-й разряд

Характеристика работ. Горячая штамповка - высадка простых и средней сложности деталей на горизонтально-ковочных машинах усилием до 2 МН (200 тс). Горячая штамповка простых и средней сложности деталей на молотах с массой падающих частей до 1,5 т и на механических ковочных прессах усилием до 8 МН (800 тс). Горячая штамповка простых и средней сложности деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием свыше 1 до 3 МН (свыше 100 до 300 тс) и на гидравлических прессах усилием свыше 2 МН (200 тс); сложных деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием до 1 МН (100 тс). Гибка деталей и заготовок из листового и профильного металла на горизонтально-гибочных машинах в горячем и холодном состоянии. Чеканка деталей и изделий на прессах усилием свыше 2 до 8 МН (свыше 200 до 800 тс). Осадка, высадка, вытяжка, отрубка металла на указанных выше молотах и прессах. Прошивка неглубоких и прямоугольных отверстий. Правка деталей в холодном и горячем состоянии на молотах с массой падающих частей до 1,5 т и механических ковочных прессах усилием до 8 МН (800 тс). Установка и подналадка штампов под руководством наладчика. Обрезка заусенцев на прессах усилием свыше 2 до 5 МН (свыше 200 до 500 тс). Горячая штамповка простых и средней сложности деталей и изделий на полуавтоматических и автоматических линиях. Управление прессами, молотами и подъемно-транспортными механизмами. Пользование контрольно-измерительными приборами. Участие в текущем ремонте. Работа в качестве подручного с кузнецом-штамповщиком более высокой квалификации.

Должен знать: устройство обслуживаемых молотов, прессов, горизонтально-ковочных машин; правила обслуживания нагревательных печей и горнов; правила охлаждения, смазки и подготовки штампов к работе; ковочные свойства и режим нагрева углеродистых сталей различных сортов; способы штамповки в зависимости от марки металла и требуемой чистоты поверхности изделий; наименования, устройство и способы установки ковочных бойков, штампов и крепежных приспособлений; устройство специальных приспособлений, простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приборов; размеры припусков на обработку и допуски на горячую штамповку; способы и приемы загрузки заготовок в печи и нагрева их; устройство автоматических и полуавтоматических линий.

Примеры работ

Штамповка и высадка простых и средней сложности деталей на молотах с массой падающих частей до 1,5 т, на механических ковочных прессах усилием до 8 МН (800 тс) и

горизонтально-ковочных машинах усилием до 2 МН (200 тс):

1. Болты, гайки и заклепки с диаметром свыше 25 мм - высадка.

2. Валики переключения коробок передач тракторов - высадка.

3. Вилки переключения тракторов - штамповка.

4. Гайки-барашки - штамповка.

5. Дверки дымовых коробок и днища воздушных резервуаров паровозов - штамповка.

6. Детали бортов платформ - штамповка.

7. Долота хирургические - штамповка.

8. Кольца подшипниковые - высадка.

9. Муфты - штамповка.

10. Пальцы траков - высадка.

11. Планки рессорных комплектов тележек подвижного состава - штамповка.

12. Скобы предохранительные тележек тормозной рычажной передачи подвижного состава - штамповка.

13. Скобы, угольники, планки толщиной свыше 10 мм - гибка.

14. Фланцы листовые диаметром до 150 мм - штамповка.

15. Цепи для талей - штамповка звена.

Штамповка простых и средней сложности деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием свыше 1 до 3 МН (свыше 100 до 300 тс) и на гидравлических прессах усилием свыше 2 МН (200 тс):

1. Ключи торцовые - гибка рукоятки.

2. Кронштейны - гибка.

3. Ручки дверные - штамповка.

4. Чаши - штамповка.

5. Шпингалеты оконные - штамповка.

Штамповка сложных деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием до 1 МН (100 тс):

1. Валы коленчатые дизелей.

2. Диафрагма хребтовых балок вагонов.

3. Коромысла и кольца уплотнительные дизелей.

4. Оси шестерен дизелей.

5. Раскосы ферм вагонов.

Правка деталей на молотах с массой падающих частей до 1,5 т и на механических ковочных прессах усилием до 8 МН (800 тс):

1. Крестовины карданных валов.

2. Стойка передних подвесок автомашины.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

- Профессия - кузнец-штамповщик

- Квалификация - 4-й разряд

Характеристика работ. Горячая штамповка сложных деталей на молотах с массой падающих частей до 1,5 т и на механических ковочных прессах усилием до 8 МН (800 тс). Горячая штамповка - высадка сложных деталей на горизонтально-ковочных машинах усилием до 2 МН (200 тс). Горячая штамповка простых и средней сложности деталей на молотах с массой падающих частей свыше 1,5 до 3 т, на механических ковочных прессах усилием свыше 8 до 15 МН (свыше 800 до 1500 тс). Прошивка глубоких и сложных отверстий.  Работа в качестве подручного с кузнецом-штамповщиком более высокой квалификации.

Должен знать: устройство молотов, прессов, горизонтально-ковочных машин и нагревательных печей различных типов; конструктивные особенности бойков, ковочных и обрезных штампов, установочных и крепежных приспособлений; режимы нагрева, охлаждения и штамповки сталей различных марок и цветных металлов и сплавов; устройство, принципиальные схемы оборудования и взаимодействие механизмов .

Примеры работ

Штамповка сложных деталей на молотах с массой падающих частей до 1,5 т, на механических ковочных прессах усилием до 8 МН (800 тс) и на горизонтально-ковочных машинах усилием до 2 МН (200 тс):

1. Вал карданный - высадка концов вала.

2. Гайки корончатые - высадка.

3. Клапаны автомашины ЗИЛ-150 - высадка и штамповка.

4. Крестовины дифференциалов автомобилей - штамповка.

5. Крышки шатунов автомобилей - штамповка.

6. Подвески люлечные подвижного состава - высадка.

7. Ступицы дисков сцепления автомобилей - штамповка.

8. Фланцы карданного вала автомобилей - штамповка.

9. Шестерни тонкостенные диаметром до 100 мм - штамповка.

10. Шестерни коробки передач автомашины ГАЗ-51, ГАЗ-21 - высадка.

Штамповка простых и средней сложности деталей на молотах с массой падающих частей свыше 1,5 до 3 т, на механических ковочных прессах усилием свыше 8 до 15 МН (свыше 800 до 1500 тс) и на горизонтально-ковочных машинах усилием свыше 2 до 12 МН (свыше 200 до 1200 тс):

1. Валы ступенчатые тракторные - штамповка.

2. Вилки переключения коробки передач трактора, первой передачи и заднего хода автомашин ЗИЛ-130 - штамповка.

3. Ключи гаечные под болты - штамповка.

4. Кулачки разжимные коленчатых валов автомашин - высадка.

5. Пояса тележек четырехосных вагонов и тендеров - гибка и штамповка.

6. Рычаги поворотных кулис автомашин - высадка.

7. Рычаги сцепления коробки передач трактора - штамповка.

8. Сателлиты автомашин ЗИЛ-150 - штамповка.

9. Фланцы - гибка на фланцегибочной машине.

10. Фланцы карманных валов тепловозов - высадка.

11. Фланцы листовые диаметром свыше 150 мм - штамповка.

12. Храповики коленчатых валов автомобилей - высадка.

13. Цапфы, втулки, кольца диаметром до 150 мм - высадка.

14. Шестерни конические вторичных валов тракторов - высадка.

Штамповка простых и средней сложности деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием свыше 3 МН (300 тс):

1. Затяжки горизонтальных рычагов вагонов - штамповка и гибка.

2. Листы буферных брусов вагонов - штамповка и гибка.

Штамповка сложных деталей на фрикционных и кривошипных прессах усилием свыше 1 до 3 МН (свыше 100 до 300 тс).

1. Поршни дизелей.

2. Шкворни пассажирских вагонов.

Правка деталей на молотах с массой падающих частей свыше 1,5 до 8 т, на механических ковочных прессах усилием свыше 8 до 50 МН (свыше 800 до 5000 тс):

1. Валики кулачковые автомобилей.

2. Крестовины дифференциалов.

3. Шатуны тракторов и автомобилей ГАЗ-51, ЗИЛ-150.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

- Профессия - кузнец-штамповщик

- Квалификация - 5-й разряд

Характеристика работ. Горячая штамповка сложных деталей на молотах с массой падающих частей свыше 1,5 до 3 т и на механических ковочных прессах усилием свыше 8 до 15 МН (свыше 800 до 1500 тс). Горячая штамповка - высадка сложных деталей на горизонтально-ковочных машинах усилием свыше 2 до 12 МН (свыше 200 до 1200 тс). Горячая штамповка простых и средней сложности деталей на молотах с массой падающих частей 3 т и на механических ковочных прессах усилием свыше 15 МН (1500 тс).

Должен знать: кинематические схемы молотов, прессов, горизонтально-ковочных машин различных систем; ковочные свойства сталей различных марок, цветных металлов и сплавов; температуру начала и конца ковки металла; конструкцию автоматических и полуавтоматических линий.

Примеры работ

Штамповка сложных деталей на молотах с массой падающих частей свыше 1,5 до 3 т, на механических ковочных прессах усилием свыше 8 до 15 МН (свыше 800 до 1500 тс) и на горизонтально-ковочных машинах усилием свыше 2,00 до 12 МН (свыше 200 до 1200 тс):

1. Балки люлечные тележек подвижного состава - штамповка.

2. Валики кулачковые автомашин - штамповка.

3. Валы коленчатые тракторов - штамповка.

4. Вилки переключения 2-5 передач автомобилей ЗИЛ-130 - штамповка.

5. Головки под кулак шарнира и буксирного крюка автомашин - высадка.

6. Крюки буксирные автомашин - штамповка.

7. Траверсы тележек вагонов - штамповка.

8. Шатуны автомашин - штамповка.

9. Шатуны дизелей - штамповка.

10. Шатуны с крышкой трактора - штамповка.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

- Профессия - кузнец-штамповщик

- Квалификация - 6-й разряд

Характеристика работ. Горячая штамповка сложных деталей на молотах с массой падающих частей свыше 3 т и на механических ковочных прессах усилием свыше 15 МН (1500 тс). Горячая штамповка сложных деталей повышенной точности из титановых и жаропрочных сталей и сплавов на высокоскоростных молотах. Изотермическая штамповка сложных деталей повышенной точности с минимальными припусками и без припусков на механического обработку. Обеспечение подготовки всех агрегатов и механизмов к работе.

Должен знать: конструкцию молотов, прессов, горизонтально-ковочных машин и нагревательных печей различных типов, правила и способы установки и наладки штампов.

Примеры работ

1. Валы коленчатые тракторов - штамповка.

2. Валы многоколенчатые - штамповка.

3. Валы распределительные мощных двигателей - штамповка.

4. Кожухи полуосей и сферы гидравлических опор автомашин - штамповка - высадка на горизонтально-ковочных машинах.

5. Лопатки компрессоров авиадвигателей из титановых и жаропрочных сплавов - высокоскоростная штамповка.

6. Пилоны, фланцы авиадвигателей из титановых сплавов - изотермическая штамповка.

7. Траверсы, шатуны мощных двигателей - штамповка.

8. Заготовки матриц для пресса 2000, 3600.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки рабочих по профессии

«Кузнец-штамповщик» 3-6-го разряда

Срок обучения – 2,5 месяца

| № п/п | # Предметы, темы | # Кол-во # часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I.Теоретическое обучение | 123 |  |
| 1. | Экономический курс | 7 | Зачет |
| 2. | Система менеджмента качества | 3 | Зачет |
| 3. | Бизнес система Северсталь (БСС) | 1 |  |
| 4. | Техническическое обслуживание и ремонты (ТОиР) | 2 |  |
| 5. | Общетехнический курс | 20 | Зачет |
| 5.1. | Материаловедение | 3 |  |
| 5.2 | Чтение чертежей | 2 |  |
| 5.3. | Электротехника | 3 |  |
| 5.4. | Техническая механика | 2 |  |
| 5.5 | Охрана труда | 10 | Зачет |
| 6 | Специальная технология | 90 | Зачет |
|  | II. Производственное обучение | 276 | Зачет |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |  |
|  | ИТОГО: | 407 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«КУЗНЕЦ ШТАМПОВЩИК»

3-6 разряда

(2,5 месяцев)

| № п/п | ## Наименование курсов, ## предметов, тем | Недели |  |  |  |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |  |  |  |  |
| 1. | Теоретическое обучение | 58 | 38 | 27 |  |  |  |  |  | 123 |
| 1.1. | Экономическое обучение | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.2. | Система менеджмента качества | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.3. | Бизнес система Северсталь (БСС) | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4. | Техническическое обслуживание и ремонты (ТОиР) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.2. | Общетехнический курс | 11 | 9 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1.2.1. | Материаловедение | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2.2 | Чтение чертежей и схем | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.2.3. | Электротехника | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.2.4. | Техническая механика | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.2.5. | Охрана труда | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.3 | Специальный курс | 40 | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 90 |
| 2. | Производственное обучение | 10 | 34 | 52 | 90 | 90 |  |  |  | 276 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |
|  | ### Итого: | 68 | 72 | 79 | 90 | 98 |  |  |  | 407 |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 2. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема  3. БИЗНЕС СИСТЕМА СЕВЕРСТАЛЬ

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТЫ

Изучается по программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 5. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

Тема 5.1. Материаловедение.

Основные сведения о металлах.  Черные и цветные металлы. Их основные физические, химические и механические свойства. Понятие об испытании металлов. Понятие о макро- и микроструктуре металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры.

Чугун. Основные сведения о производстве серого, белого и ковкого чугуна. Чугун, модифицированный магнием, шаровидным графитом. Механические свойства, а также область применения. Маркировка чугунов по ГОСТу.

Сталь. Основные сведения о способах производства стали.

Углеродистые стали, их химический состав, механические и технологические свойства. Маркировка углеродистых сталей и их применение.

Легированные стали. Влияние на качество и свойства стали легирующих элементов: марганца, хрома, никеля, молибдена, кобальта, вольфрама, титана и др. Механические и технологические свойства легированных сталей. Стали с особыми свойствами: жаропрочные, нержавеющие и др. Быстрорежущие стали. Маркировка легированных сталей и их применение.

Термическая и химико-термическая обработка стали и чугуна; ее назначение и сущность.

Понятие о нагревательных, термических печах.

Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Понятие об изменении свойств стали и чугуна в результате термической обработки. Возможные дефекты закалки сталей. Основные понятия о поверхностной закалке и обработке холодом.

Виды химико-термической обработки сталей: цементация, азотирование, цианирование, их назначение.

Твердые сплавы. Роль твердых сплавов в современной обработке металлов. Виды твердых сплавов.

Цветные металла и их сплавы. Цветные металлы: медь, бронза; их основные свойства и применение. Медь и ее сплавы (бронза, латунь).  Маркировка, химический состав, механические и технологические свойства и область применения различных цветных сплавов.

Смазочные и охлаждающие вещества, предъявляемые к ним требования.

Тема 5.2. Чтение чертежей.

Чертежи и эскизы деталей. Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже. Масштабы. Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей. Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении простых рабочих чертежей.

Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначения. Штриховка в разрезах и сечениях. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями. Особые случаи разрезов (через ребро, спицу и тонкую стенку).

Условные обозначения на чертежах основных типов резьб, зубчатых колес, пружин, валов, гаек и др. Упражнения в чтении чертежей деталей, имеющих резьбу, чертежей зубчатых колес и других деталей машин и механизмов.

Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. Последовательность работ при выполнении эскизов с натуры. Обмер деталей. Упражнения в выполнении эскизов с натуры.

Сборочные чертежи. Сборочный чертеж и его назначение. Спецификация. Нанесение размеров и обозначение посадок. Разрезы на сборочных чертежах. Изображение и условное обозначение сварных швов, заклепочных соединений и др. Упражнения в чтении сборочных чертежей.

Чертежи-схемы. Понятие о кинематических схемах. Условные обозначения типовых

деталей, узлов на кинематических схемах. Разбор простых кинематических схем. Упражнения в чтении кинематических схем машин и механизмов по изучаемой специальности.

Тема 5.3. Электротехника.

Постоянный ток. Электрическая цепь. Величина и плотность электрического тока. Сопротивление и проводимость проводника. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников и источников тока. Работа и мощность тока.

Переменный ток. Получение переменного тока.	Частота и период. Соединение звездой и треугольником. Литейные и фазные токи и напряжения; соотношение между ними. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. Электроизмерительные приборы.

Трансформаторы: принцип действия, устройство и применение.

Асинхронный электродвигатель: принцип действия, устройство и применение, пуск его в работу, реверсирование. Коэффициент полезного действия.

Понятие об электрическом приводе. Электродвигатели, устанавливаемые в  цехе.

Заземление. Электрическая защита.

Пускорегулирующая аппаратура (рубильники, переключатели, реостаты, контроллеры,  магнитные пускатели). Защитная аппаратура (предохранители, реле и пр.). Арматура местного освещения.

Действие тока на организм человека, факторы, усиливающие действие тока. Безопасные величины тока и напряжения.

Тема 5.4.Техническая механика.

Движение и его виды. Путь, скорость и время при движении. Линейная и угловая скорости. Скорость вращательного движения, выражение в числах оборотов.

Понятие о силе. Измерение величины силы. Графическое изображение силы. Сложение сил. Параллелограмм сил. Разложение сил. Центр тяжести. Устойчивость равновесия. Момент сил. Центростремительная сила.

Понятие о механизмах и машинах. Работа и мощность, единицы измерения. Коэффициент полезного действия.

Виды передач: ременная, фрикционная, цепная, зубчатая, червячная. Передаточное отношение. Детали передач: оси, валы, опоры, подшипники, муфты; их назначение и разновидности.

Механизмы преобразования движения: кривошипно-шатунный и кулачковый; их назначение и устройство.

Виды соединений – разъемные и неразъемные; их применение.

Понятие о видах деформации (растяжение, сжатие, кручение, изгиб).

Тема 5.5. Охрана труда

Законодательство об охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в Российской Федерации.

Содержание понятия «охрана труда» и его составных частей (законодательство, промышленная безопасность, производственная санитария и гигиена, пожарная безопасность).

Государственные и общественные органы надзора по охране труда. Административная, уголовная ответственность лиц, виновных в нарушении правил безопасности. Система работы по охране труда в ОАО «Северсталь-метиз»..

Классификация опасных и вредных производственных факторов, являющихся причиной несчастных случаев и профессиональных заболеваний (физические, биологические, психофизиологические, химические).

Промышленная безопасность. Определение промышленной безопасности труда. Организация работы по созданию безопасных условий труда.

Нормативные документы по охране труда и технике безопасности, действующие на ОАО «Северсталь-метиз». Разбор инструкции по охране труда для кузнеца-штамповщика. Обязанности рабочих согласно СРОТ.

Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе. Виды инструктажей по технике безопасности. Лица, ответственные за выполнение правил и инструкций по охране труда и технике безопасности на ОАО, в цехе. Мероприятия по обеспечению безопасности, инструктаж на рабочем месте и ежегодная проверка знаний правил безопасности труда. Мероприятия по предупреждению травматизма и улучшению условий труда. Меры безопасности при работе на кузнечно-штамповочном оборудовании, замене штамповой оснастки, при работе с ручным инструментом и приспособлениями.

Понятие о несчастных случаях (их различие по степени тяжести). Производственный травматизм, порядок расследования и учета. Показатели травматизма (коэффициент тяжести и частоты). Учетные и неучтенные травмы. Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев на производстве.

Электробезопасность. Виды поражения электрическим током. Профилактика электротравм.

Бирочная система допуска к работе. Спецодежда. Спецобувь и другие защитные приспособления. Правила безопасности во время работы с грузоподъемными приспособлениями.

Режим труда и отдыха. Медицинское и санитарное обслуживание. Требования к освещению и вентиляции производственных помещений. Допустимые нормы содержания в воздухе газа и пыли, допустимый уровень производственного шума. Требования к санитарно-бытовым помещениям. Требования личной гигиены рабочих. Профилактика профессиональных заболеваний. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. Правила пользования индивидуальными пакетами и аптечками. Транспортировка пострадавших.

Основные причины возникновения пожаров. Требования к содержанию рабочих мест. Средства пожаротушения, правила пользования ними. Действия персонала при возникновении пожара.

Пожарные посты и пожарная охрана ОАО «Северсталь-метиз». Знаки пожарной безопасности. Правила проведения огневых работ.

«Специальная технология»

Тематический план

| №№ п/п | ## Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Исходные материалы и их подготовка | 22 |
| 3. | Нагревательные устройства и режимы нагрева металла | 13 |
| 4. | Кузнечно-штамповочное оборудование | 20 |
| 5. | Штамповая оснастка, рабочий и измерительный инструмент | 15 |
| 6. | Технологический процесс горячей штамповки | 18 |
|  | ИТОГО: | 90 |

### ПРОГРАММА

Тема 1. Введение.

Структура ОАО «Северсталь-метиз».. Продукция, выпускаемая акционерным обществом, ее краткая характеристика.

Структура и службы цеха. Продукция, выпускаемая цехом, ее краткая характеристика. Основные вспомогательные участки цеха, их краткая характеристика, назначение. Взаимосвязь участков. Автоматизация и механизация производственных процессов.

Требования к уровню квалификации рабочих. Правила внутреннего трудового распорядка.

Рабочее место кузнеца-штамповщика, его организация и техническое обслуживание.

Тема 2. Исходные материалы и их подготовка.

Сплавы, применяемые в кузнечно-штамповочном производстве. Литые  заготовки. Формы, размеры и строение слитков.

Обжатые, прокатанные и прессованные заготовки. Профили, применяемые в кузнечно-штамповочном производстве.

Маркировка и условные цвета окраски, клеймение различных марок стали и сплавов.

Сертификаты на заготовки, поступающие в кузнечно-прессовый цех Прием и хранение металла.

Подготовка металла к ковке и штамповке. Очистка, правка металла. Резка металла на мерные заготовки. Зачистка поверхностных пороков металла. Оборудование и инструмент, применяемые при резке.

Требования, предъявляемые к заготовкам. Виды дефектов заготовок, причины их возникновения и способы устранения. Влияние различных дефектов заготовок на дальнейшую обработку металла.

Тема 3. Нагревательные устройства и режимы нагрева металла.

Нагревательные, термические и очковые печи, их устройство и принцип работы. Топливо и его сжигание. Основные сведения о топливе. Теплотворная способность топлива. Виды топлива: твердое, жидкое, газообразное. Применение газообразного топлива (природного газа) в цехе. Его свойства, действие на человека, безопасная концентрация. Устройства для его сжигания. Регулирование подачи воздуха и газа. Розжиг и остановка печей.

Электронагрев металла. Типы электрических печей. Печи сопротивления. Электроконтактный нагрев. Принцип работы эл. нагревательных печей, основные характеристики, преимущества и недостатки различных типов эл. нагревательных устройств.

Правила техники безопасности при работе с нагревательным устройствами.

Контрольно-измерительные приборы для контроля нагрева и управления работой нагревательных и электропечей. Приборы для определения температуры металла. Термоэлектрические преобразователи (термопары), потенциометры и исполнительные механизмы для контроля и регулирования температуры, расхода топлива и т.д. Принцип действия указанных приборов, правила пользования. Значение контрольно-измерительных приборов для качества нагрева  металла и экономии топлива. Приборы для определения температуры металла. Термоэлектрические преобразователи (термопары), потенциометры и исполнительные механизмы для контроля и регулирования температуры, расхода топлива и т.д. Принцип действия указанных приборов, правила пользования. Значение контрольно-измерительных приборов для качества нагрева  металла и экономии топлива.

Технология нагрева и нагревательные устройства. Явления, происходящие в металле при нагреве. Влияние нагрева на структуру, сопротивление деформации и пластичность металлов. Температурный интервал штамповки сталей. Брак при нагреве металла: недогрев, перегрев, пережог. Обезуглероживание поверхностного слоя металла. Меры по предупреждению брака.

Режим нагрева металла. Температура печи при посаде металла. Скорость нагрева, продолжительность выдержки при температуре нагрева. Факторы, определяющие продолжительность нагрева заготовок. Контроль температуры нагрева, определение температуры по цветам.

Инструменты и приспособления для обслуживания печей, загрузка и выгрузка заготовок. Расположение заготовок в печи.

Тема 4. Кузнечно-штамповочное оборудование.

Классификация кузнечно-прессового оборудования, характеристика основных типов.

Молоты. Общие сведения о молотах. Принцип работы и схемы взаимодействия частей молота. Выбор молота в зависимости от массы и размеров обрабатываемых заготовок.

Молоты пневматические, их устройство, принцип действия и назначение. Основные  части молота и их взаимодействие: рама, станина, компрессор, рабочий цилиндр, шток, поршень, баба, пневматические системы  и системы управления. Техническая характеристика основных типов пневматических молотов: масса падающих частей, число ударов в минуту, энергия удара, мощность электропривода. Зависимость силы удара от массы падающих частей, высоты подъема и скорости падения бабы молота.

Уход за молотом.

Молоты паровоздушные, их устройство, принцип действия и назначение. Типы паровоздушных молотов – одностанинные и двухстанинные, с направляющими и без направляющих, арочные и мостовые. Основные части молота, их назначение и конструкция: шабот, станина, цилиндр, поршень, шток, золотниковая коробка, паропроводы и воздухопроводы, падающие части, система паровоздухораспределения и управления молотом. Взаимодействие частей и системы управления молотом, пуск и остановка, нанесение ударов и удержание бабы на весу.

Автоматическое и смешанное управление молотом, их устройство и принцип действия. Подготовка молотов к работе: набивка и подтягивание сальников, смазка, спуск воды из цилиндров, регулирование направляющих параллелей, крепление клиньев и болтов. Уход за молотом во время работы.

Прессы. Общие сведения о прессах. Деление прессов по конструкции и принципу работы на кривошипные, эксцентриковые, фрикционные, чеканочные, кривошипно-коленные, гидравлические. Их назначение, преимущества и недостатки. Сравнение условий ковки металла на молотах и прессах.

Обрезные прессы. Их назначение и устройство. Основные части пресса и их взаимодействие. Система управления и смазка пресса.

Гидравлические прессы. Их устройство и назначение. Среда, передающая механическую энергию. Преимущества и недостатки гидравлического пресса. Основные части и их взаимодействие: станина, стол, колонны, траверса, неподвижная поперечина, рабочие и подъемные цилиндры выдвижения стола, выталкивателя. Система управления. Характеристика гидравлических прессов.

Автоматизированный ковочный комплекс, устройство и принцип работы.

Горизонтально-ковочные машины. Краткие сведения о назначении, устройстве и принципе действия ГКМ.

Ковочные вальцы, раскатные машины, гибочный станок, устройство,  назначение, принцип действия. Требования безопасности при работе на молотах и прессах.

Оборудование для транспортировки поковок и заготовок, посадки и выдачи заготовок из печей, при ковке и штамповке поковок: электромостовые краны, транспортеры, ковочные манипуляторы  (напольные).

Основные возможные неисправности в работе оборудования, меры их устранения. Действия персонала в аварийных ситуациях.

Тема 5. Штамповая оснастка, рабочий и измерительный инструмент.

Классификация штампов и их назначение. Стандарты и нормали на штампы.

Основные виды штампов: молотовые, высадочные для ГКМ, штампы для кривошипных ковочно-штамповочных прессов, обрезные, правочные, комбинированные, чеканочные, подкладные штампы; их устройство и особенности. Отличие штампов для горячей и холодной штамповки.

Литые и штампованные штампы. Изготовление штампов. Термическая обработка штампов и матриц. Марки сталей, применяемые при изготовлении  штампов.

Правила установки, замены и наладки штампов. Открытая и закрытая высота пресса. Основные сведения об эксплуатации штампов. Назначение ловителя на штампах при вырубке. Меры повышения стойкости штампов. Разгарные трещины на штампах, их последствия.

Вспомогательный рабочий инструмент – клещи. Типы клещей, применяемых в кузнечно-штамповочном производстве, их назначение. Применение шпандыря (кольца) для держания заготовки в клещах.

Измерительный инструмент для измерения поковок: линейки, кронциркули, нутромеры, усадочные метры, угольники, угломеры, микрометры, штангенциркули; их устройство и правила пользования ими. Ошибки при измерениях.

Специальные виды измерительного инструмента и приспособлений: шаблоны, скобы, контурные шаблоны из листовой стали и различные контрольно-измерительные инструменты и приспособления; требования к нему, их назначение и правила пользования.

Тема 6. Технологический процесс горячей штамповки.

Технологический процесс горячей штамповки, резка заготовок, нагрев, штамповка, обрезка заусенцев, термическая обработка, очистка от окалины, правка, чеканка и окончательный контроль.

Элементы операции штамповки, подкатка и протяжка, гибка, формовка, предварительная и окончательная штамповка, вырубка, прошивка. Правила их выполнения. Возможные дефекты при горячей и холодной штамповке.

Припуски для механической обработки поковок, допуски и напуски на размеры поковок. Понятие о точной штамповке. Понятие о коэффициенте использования металла.

Выбор основных и отделочных операций, последовательность выполнения с использованием основного, вспомогательного и измерительного инструмента и приспособлений. Комбинированная штамповка. Выбор штамповочного оборудования. Технологическая карта и технологическая инструкция.

Контроль поковок по геометрической форме и размерам, по структуре и механичским свойствам.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | ## Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством | 2 |
| 2. | Ознакомление с исходными материалами и оборудованием. | 4 |
| 3. | Ознакомление с нагревательными устройствами и нагревом металла | 8 |
| 4. | Обучение работе на кузнечно-штамповочном оборудовании | 40 |
| 5. | Самостоятельное выполнение работы в качестве кузнеца-штамповщика 5-6-го разряда | 222 |
|  | ИТОГО: | 276 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с производством.

Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности на рабочем месте.

Ознакомление с цехом, участком, пешеходными маршрутами передвижения по цеху. Опасные и вредные факторы, опасные места в цехе.

Ознакомление с рабочим местом кузнеца-штамповщика, используемым оборудованием и приспособлениями, техническими средствами безопасности труда, средствами индивидуальной защиты. Действия персонала в аварийных ситуациях.

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, режимом работы и отдыха. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения кузнеца-штамповщика.

Тема 2. Ознакомление с исходными материалами и оборудованием.

Ознакомление с исходными материалами, применяемыми для изготовления поковок, их маркировкой, клеймовкой и сопровождающей документацией. Определение марок стали по цветовой окраске.

Ознакомление с основными видами кузнечно-штамповочного оборудования: паровоздушными штамповочными молотами; обрезными и гидравлическими прессами; горизонтально-ковочными машинами;  ковочными вальцами;  раскатной машиной, гибочным станков, автоматизированным ковочным комплексом.

Ознакомление с инструментом и приспособлениями, применяемыми при подготовке металла, ковке, штамповке, рубке, прошивке, клеймовке металла. Определение дефектов металла и заготовок. Ознакомление с применением огневой зачистки дефектов.

Ознакомление с правилами транспортировки металла к нагревательным печам, прессам и молотам.

Тема 3. Ознакомление с нагревательными устройствами и нагревом металла.

Ознакомление с видами топлива, применяемыми для нагрева заготовок. Ознакомление с оборудованием для пламенного нагрева металла и правилами обслуживания печей.

Ознакомление с электронагревом металла,  правилами обслуживания электропечи.

Ознакомление с инструментом и приспособлениями, применяемыми при загрузке, выгрузке и кантовке металла во время нагрева.

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами и режимами нагрева металла различных марок.

Участие в подготовке нагревательных устройств к работе. Розжиг нагревательных и очковых печей. Загрузка заготовок в нагревательные и очковые печи. Кантовка заготовок при нагревании. Обслуживание нагревательных и очковых печей. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов. Участие в регулировании режима нагрева.

Определение температуры нагрева металла по внешнему виду и показаниями приборов. Определение готовности нагретого металла к выдаче из печи.

Выгрузка нагретого металла из печи и подача его на ковку и штамповку.

Ознакомление с видами брака металла по нагреву (пережог, перегрев, недогрев) и мерами их предупреждения и устранения.

Тема 4. Обучение приемам работы на кузнечно-штамповочном оборудовании

Обучение приемам работы на кривошипном ковочно-штамповочном  прессе (ККШП). Ознакомление с устройством и работой пресса. Ознакомление с инструкцией по эксплуатации пресса и требованиями техники безопасности. Ознакомление с конструкцией штампов для пресса. Установка и наладка штампов на прессе, подналадка и уход за ними в процессе работы.

Подготовка пресса к работе, пуск, порядок работы, устранение мелких неполадок, отключение пресса. Регулирование закрытой высоты пресса с помощью клинового стола. Обучение гибке и штамповке простых и средней сложности деталей на прессах.

Ознакомление с видами брака поковок и причинами его возникновения. Предупреждение и устранение причин возникновения брака.

Обучение приемам работы на обрезном прессе. Ознакомление с работой и устройством обрезного пресса. Ознакомление с требованиями безопасности при работе на прессе. Обучение по пуску и остановке пресса. Ознакомление с устройством обрезных и правочных штампов. Участие в установке и креплении обрезных и правочных штампов. Замена отдельных деталей штампа во время работы. Регулирование закрытой высоты пресса.

Обрезка заусенцев поковок в холодном состоянии. Проверка качества обрезки заусенцев.

Обучение приемам работы на гидравлических прессах. Ознакомление с устройством и работой гидравлических прессов. Обучение приемам управления пресса. Ознакомление с устройством штампов для гидравлического пресса. Транспортировка, установка, замена и наладка штампов. Подготовка штампов к работе и уход за ними во время работы. Регулировка высоты подъема стола пресса. Подготовка пресса к работе. Ознакомление с требованиями безопасности при работе на прессе. Обучение штамповке простых и средней сложности деталей. Ознакомление с видами и причинами  брака поковок и мерами по устранению и предупреждению брака.

Обучение работе на штамповочных молотах, горизонтально-ковочной машине (ГКМ), раскатной машине РМ-300М, ковочных вальцах, гибочном станке.

Ознакомление с устройством и работой штамповочного молота, ГКМ, раскатной машины, ковочных вальцев, гибочного станка. Обучение приемам управления оборудованием. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для штамповки, раскатки, гибки: штампы, вставки и пуансоны для ГКМ, бандажи для раскатной машины, клещи, стойки, мерительным инструментом (кронциркули, угольники, линейки, калибры). Освоение приемов использования и применение всех видов инструмента. Освоение приемов подачи заготовок на штамповочное оборудование.

Ознакомление с видами брака при изготовлении поковок, причины возникновения. Предупреждение и устранение причин брака.

Замена штамповой оснастки используемые приспособления (рольганг, траверса и др.) Устранение неисправностей оборудования, возникающих в процессе работы.

Тема 5. Самостоятельное выполнение работ в качестве кузнеца-штамповщика

5-6-го разряда

Самостоятельное выполнение (под руководством инструктора производственного обучения) всего комплекса работ, предусмотренного квалификационной характеристикой кузнеца-штамповщика.

Практическая (квалификационная) работа

Литература

1. Сторожев М.В. Ковка и объемная штамповка сталей. М., Машиностроение, 1967.

2. Коротин И.М. Нагрев металла в кузнечно-штамповочных цехах. М., Высшая школа, 1975.

3. Гликин Н.М. Ковка на молотах и прессах. М., Высшая школа, 1968.

4. Новиков И.И. Термическая обработка металлов, М. Металлургия, 1978 г.

5. Гуляев А.П. Металловедение ,М., Металлургия, 1986 г.

6. Макиенко В.Е. Основы материаловедения, М., Высшая школа, 1980 г.

7. Ломонов Л.Ю. Электротехника, М., Энергоатомиздат, 1990 г.

8. Межотраслевые правила по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ ПОТ РМ-003-97 Москва 1998

9. Инструкция по охране труда для кузнецов на молотах и прессах, кузнецов–штамповщиков, кузнецов ручной ковки ИОТ 0-06