Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2019 г

приказ/распоряжение  от                 №

Образовательная программа профессионального обучения повышения квалификации по профессии травильщик (4 разряд)

(код профессии - 19182)

г. Орел

Пояснительная  записка

Образовательная программа предназначена  для повышения квалификации  рабочих по  профессии травильщик 4 разряда.

Объём профессиональных умений и технических знаний, предусмотренных в программе, отвечает требованиям профессионального стандарта.

Продолжительность обучения составляет 1 месяц в количестве 164 часов.

Учебные планы и программы разработаны с учетом теоретических знаний, трудовых умений и навыков рабочих кадров,  имеющих среднее (общее) образование.

Программа производственного обучения рассчитана на подготовку рабочих непосредственно на рабочем месте. В качестве инструктора производственного обучения привлекаются высококвалифицированные рабочие, имеющие стаж работы по данной профессии не менее трёх лет, имеющие среднее (полное) общее  или средне-специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы производственного обучения должны систематически давать им необходимые разъяснения и задания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья,  материалов, энергии и т.п.

При подготовке рабочих кадров, к концу обучения каждый обучаемый должен уметь выполнять самостоятельно все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой и учебной программой в соответствии с технологическими требованиями и нормами, установленными на предприятии. Инструктор производственного обучения следит за правильностью  выполнения комплекса операций, производит их оценку и корректировку во избежание нарушений технологии,  правил безопасности и аварий.

Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее или средне-специальное образование, стаж работы по специальности не менее трёх лет.

В сборник включены: квалификационная характеристика, учебные планы и программы по предметам специального общетехнического курса, производственного обучения.

Изложение  учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участка, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями, правилами эксплуатации и технического обслуживания оборудования, приспособлений и инструментов.

Обучение рабочих кадров завершается проведением квалификационных экзаменов, включающих выполнение квалификационной пробной работы и проверку теоретических знаний в объёме учебных программ.

Программы необходимо систематически дополнять материалами о последних усовершенствованиях технологии, использовании новейшей техники и оборудования, прогрессивных методах труда и других достижениях. Одновременно из них следует исключать устаревшие сведения.

Цель обучения: обучение рабочего персонала с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии травильщик.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 164 часа

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: 21 рабочий день по 8 часов.

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс | 10 |
| 2 | Производственный курс | 154 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс |  |
| 1.1 | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 |
| 2 | Производственный курс |  |
| 2.1 | Корректировочные работы при ведении процесса травления, декапирования, фосфатирования и известкования катанки (проката) из углеродистых, высокоуглеродистых и легированных марок стали | 86 |
| 2.2 | Руководство бригадой | 60 |
| 2.2.1 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Квалификационная  характеристика

Профессия – травильщик

Квалификация – 4 разряд

Должен уметь:

- осуществлять травление катанки из низкоуглеродистых, сварочных, среднеуглеродистых и высокоуглеродистых, легированных марок стали,

- вести процесс травления катанки/калиброванного проката в серной и соляной кислотах в соответствии с установленными режимами травления,

- готовить ванны для травления: приготовление растворов требуемой концентрации и перекачка ОТР на станцию нейтрализации,

- выполнять корректировку технологических растворов в соответствии с требованиями технологической документации,

- осуществлять контроль за температурой и концентрацией ванн травления, промывки, нейтрализации,

- проводить оценку качества металла после травления,

- регулировать работу паровых, водяных и кислотных задвижек на ваннах,

- выполнять технологические регламенты обслуживания и эксплуатации  травильных ванн, специальных приспособлений, используемых при травлении.

Должен знать:

- устройство и правила обслуживания технологических ванн;

- основы процесса травления химическим способом;

- составы травильных растворов и раствора для ванн нейтрализации, способы их приготовления и корректировки;

- правила подготовки к работе травильных ванн, ванн промывки и нейтрализации;

- свойства кислот, ингибитора, пенообразователя, буры, тринатрийфосфата и правила обращения с ними;

- способы сушки металла после травления;

- устройство специальных приспособлений; кислотных насосов, контрольно-измерительных приборов, приточной и вытяжной вентиляции;

- материалы, применяемые для изготовления травильных ванн;

- критерии оценки качества травления катанки внешним осмотром;

- виды окалины и способы её удаления;

- виды брака при травлении катанки, причины и способы устранения;

- марки стали, подвергаемые травлению,

- периодичность чистки ванн.

Литература

- Красильников Л.А., Красильников С.А. Волочильщик проволоки – М.: Металлургия, 1977.

- Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов. Выпуск 1 – М.: ВИНИТИ, 1994.

- Папка производственного обучения по профессии «Травильщик».

- Межотраслевые правила по охране труда.

- Инструкции по охране труда

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

- УТВЕРЖДАЮ:

- Председатель квалификационной комиссии

- Начальник сталепроволочного цеха № 2

___________________ А.А. Куроедов

«_____» _______________ 2019 г.

- Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии травильщик (4 разряд)

(код профессии - 19182)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Вед. инженер-технолог СПЦ № 2

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   Т.А. Романова

« ….. » ………….2019 г.			 	               « ….. » ………….2019 г

г. Орел

БИЛЕТ № 1

1. Металлы. Физические, химические и механические свойства металлов.

2. Устройство травильных ванн. Материалы, применяемые для их изготовления.

3. Виды материалов, используемых в технологии травления. Их назначение.

4. Назовите основные показатели, характеризующие работу Вашего участка.

5. Организация рабочего места травильщика, как его состояние влияет на производственный травматизм.

БИЛЕТ № 2

1. Способы производства металла. Классификация стали. Марки стали, применяемые в цехе для работы.

2. Устройство трубопроводов для заправки ванн водой, кислотой.

3. Приготовление и корректировка раствора заданной концентрации.

4. Из каких затрат складывается полная себестоимость продукции.

5. Ответственность рабочих за нарушение правил техники безопасности.

БИЛЕТ  № 3

1. Термическая обработка стали, её влияние на качество стали.

2. Устройство ванн каскадной промывки, ванн нейтрализации.

3. Санитарные требования к рабочему месту травильщика.

4. В каком документе сформулированы цели в области качества.

5. Общие правила техники безопасности на предприятии.

БИЛЕТ  № 4

1. Коррозия металлов. Способы защиты металла от коррозии.

2. Устройства, применяемые для подогрева рабочих растворов в ваннах.

3. Регулирование температуры рабочих растворов во время травления металла.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия Системы менеджмента качества предприятия.

5. Виды инструктажей по технике безопасности. Сроки их проведения.

БИЛЕТ  № 5

1. Концентрация растворов. Окислы железа, окалина.

2. Емкости для хранения серной кислоты, насосы, задвижки. Из какого металла они изготовлены.

3. Возможно ли применение на рабочем месте неучтенной документации.

4. Реализация инструмента 5С на рабочем месте.

5. Требования техники безопасности к рабочему перед началом работы.

БИЛЕТ  № 6

1. Понятие о кислотах, щелочах, солях, окислах.

2. Система сбора отработанных растворов, для чего она нужна.

3. Особенности травления высокоуглеродистых/легированных марок стали.

4. За выполнение какого показателя Вам начисляется премия, её размер.

5. Требования техники безопасности к рабочему после окончания  работы.

БИЛЕТ № 7

1. Маркировка катанки в зависимости от марки стали и поставщиков.

2. Контрольно-измерительные приборы травильного отделения, их назначение.

3. Операция нейтрализации: назначение, технология, применяемые материалы.

4. На выполнение чьих требований ориентирована система менеджмента качества.

5. Опасные и вредные факторы на рабочем месте травильщика. Меры по предупреждению их действия на организм человека.

БИЛЕТ № 8

1. Влияние углерода, серы, фосфора, кремния и марганца на свойства стали.

2. Травление металла в растворах серной и соляной кислот, достоинства и недостатки.

3. Периодичность отбора растворов на анализ.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция.

5. Действия травильщика при обнаружении возгорания. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

БИЛЕТ № 9

1. Кислоты: серная, соляная, азотная, ортофосфорная. Их свойства, применение, хранение.

2. Приготовление травильного раствора, его концентрация.

3. Чистка  ванн травления, промывки и нейтрализации от грязи и шлама.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества на предприятии.

5. Восемь видов потерь на производстве.

БИЛЕТ № 10

1. Окалина, её состав. Способы удаления.

2. Два этапа травления катанки: предварительное и окончательное. Травление  сварочной катанки Св08Г2С.

3. Транспортные средства и грузозахватные приспособления, применяемые  в  травильном отделении.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества.

5. Стандартная операционная процедура (СОП), этапы разработки.

БИЛЕТ № 11

1. Влияние на качество стали легирующих элементов. От чего зависит продолжительность травления катанки.

2. Влияние на процесс травления концентрации кислоты, солей железа  и температуры  раствора.

3. Правила обращения с кислотами, их хранение и транспортировка.

4. Понятие SMED (быстрая переналадка).

5. Требования к спецодежде травильщика.

БИЛЕТ № 12

1. Марки  стали, применяемые  при производстве проволоки. Их маркировка после травления.

2. Система сбора отработанных растворов и перекачки их на станцию нейтрализации.

3. Технология приготовления травильных растворов.

4. Правила техники безопасности при обслуживании травильных ванн.

5. Восемь видов потерь: ненужные перемещения.

БИЛЕТ № 13

1. Металлы. Физические, химические и механические свойства металлов.

2. Устройство трубопроводов для заправки ванн водой, кислотой.

3. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества.

4. Переменные затраты при изготовлении  продукции.

5. Требования техники безопасности к рабочему после окончания  работы.

БИЛЕТ № 14

1. Способы производства металла. Классификация стали. Марки стали, применяемые в цехе для работы.

2. Система сбора отработанных растворов, для чего она нужна.

3. Маркировка катанки после травления.

4. Прибыль предприятия.

5. Понятие об опасной зоне машин и механизмов. Ограждения и специальные устройства безопасности.

БИЛЕТ № 15

1. Кислоты: серная, соляная, азотная, ортофосфорная. Их свойства, применение, хранение.

2. Приготовление травильного раствора, его концентрация.

3. Транспортные средства и грузозахватные приспособления, применяемые в травильном отделении.

4. Перечислите цели и задачи предприятия в области системы менеджмента качества.

5. Восемь видов потерь: перепроизводство.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2019 г.

приказ/распоряжение  от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

травильщик 4 разряда

(код профессии - 19182)

по «Специальному курсу»

г. Орел

1.1 Охрана труда и промышленная безопасность

1.1.1 Основы законодательства по охране труда в РФ. Основные понятия обеспечения безопасности труда

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; иные нормативные правовые и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

Основные направления государственной политики в области охраны труда.

Понятия:  охрана труда, безопасность труда, условия труда. Вредные и опасные производственные факторы, их определение и классификация.

Специальная оценка условий труда, ее задачи. Классы условий труда. Компенсации за условия труда.

Государственное регулирование в сфере охраны труда.  Органы государственного надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Ответственность за нарушение требований охраны труда.

Права и обязанности работодателя в области охраны труда.

Права и обязанности работника в области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Ограничения выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.

1.1.2 Система управления охраной труда в организации

Организация системы управления охраны труда.

Понятие о единой системе управления промышленной безопасностью и охраной (СУПБ и ОТ). Производственный контроль над соблюдением требований охраны труда. Служба охраны и комитеты (комиссии) по охране труда и их задачи и функции.

Обучение работников предприятия по охране труда.  Организация обучения рабочих безопасным методам труда в соответствии с требованиями ГОСТа. Назначение и виды инструктажей по безопасности труда, периодичность их проведения. Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе.

Методики по безопасности труда на предприятии.

Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности (ПАБ). Цель методики. Понятие  ПАБ, его цели. Отличие ПАБ от «старых» подходов к проведению производственного контроля. Категории наблюдения. Результаты ПАБ.

Методика работы с нарушителями требований охраны труда. Цель методики. Понятие нарушения требований охраны труда. Порядок работы с нарушителями.

Методика «Работа с Доской решения проблем». Цель методики. Порядок работы с Доской решения проблем. Условия, при которых заполняются листы выявления проблем (ЛВП). Движение ЛВП.

Методика расследования микротравм и опасных событий. Цель методики. Понятие микротравмы. На что направлено расследование микротравм. Понятие опасного события. Движение информации о микротравмах и опасных событиях. Порядок расследования микротравм.

1.1.3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности. Бирочная система

Безопасность труда на производстве.

Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО « Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах предприятия.

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира. Требования охраны труда  при управлении транспортными средствами.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система.

Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте  механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Работы повышенной опасности.

Понятие о наряде – допуске на производство работ.

Производственная санитария и гигиена труда.   Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Требования к санитарно-бытовым помещениям, питьевой режим.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников предприятия, порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность. Основные положения правил пожарной безопасности для предприятий черной металлургии, противопожарного режима в Российской Федерации. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожаров  на предприятии и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Основные противопожарные требования, предъявляемые к производственным зданиям, сооружениям и оборудованию.  Роль пожарной профилактики.

Классификация помещений, зданий, сооружений, установок по взрывопожарной и пожарной опасности  Требования к содержанию территории и рабочих мест.

Пожароопасные работы. Требования безопасности при проведении огневых работ, допуск к данным работам.

Знаки пожарной безопасности.

Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности

Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках.

Установки пожарной автоматики: пожарная (охранно-пожарная) сигнализация и автоматическое пожаротушение.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

1.1.4 Социальная защита пострадавших на производстве.

Требования к общему порядку экстренных действий персонала по спасению людей.

Действия первого заметившего. Действия диспетчерской службы. Действия руководителя. Организация и проведение спасательных работ. Порядок привлечения аварийно-спасательных служб города. Перечень оперативных телефонов.

Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний  на производстве. Причины производственного травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Действия работника при обнаружении пострадавшего, находящегося под воздействием опасного фактора. Обязанности работодателя при наступлении несчастного случая на производстве. Порядок передачи информации о происшедшем несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Профилактика производственного травматизма.

Причины профессиональных заболеваний. Порядок расследования профессиональных заболеваний (отравлений). Профилактика профзаболеваний.

1.1.5 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами, тепловом ударе, обмороке.

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.).

Клиническая и биологическая смерть. Техника проведения сердечно-легочной реанимации.

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.

1.1.6 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

Краткая информация о природоохранном законодательстве РФ. Основные положения закона об охране окружающей среды. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Ответственность за несоблюдение требований природоохранного законодательства.

Краткая информация о воздействии на окружающую среду производственной деятельности подразделений, о природоохранных объектах. Структура экологической службы.

Основные источники выбросов, сбросов, образования отходов. Общие понятия о нормативах ПДВ (предельно допустимых выбросов), ДС (допустимых сбросов), ООЛР (образования отходов и лимитов на их размещение).

Производственный экологический контроль.

Роль экологической политики.

Экологические аспекты. Понятие «значимого экологического аспекта».

Экологические цели и задачи.  Программа мероприятий по достижению экологических задач.

Необходимость регулярного мониторинга. Роль рабочих в организации мониторинга.

Готовность к аварийным ситуациям, которые могут оказать воздействие на окружающую среду.

1.1.7 Промышленная безопасность опасных производственных объектов.

Общие положения Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Основные понятия: промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент.

Порядок регистрации опасных производственных объектов. Понятие о регистрации и лицензировании, сертификации и экспертизы в области промышленной безопасности.

Опасные производственные объекты на нашем предприятии. Требования к эксплуатации опасных производственных объектов. Классификация аварий. Организация надзора в области промышленной безопасности.

1.1.8 Общие требования безопасного выполнения трудовых операций в процессе волочения проволоки

Порядок выполнения трудовых операций: перед началом работы, в процессе работы, по окончанию работы.

Литература

- Красильников Л.А., Красильников С.А. Волочильщик проволоки – М.: Металлургия, 1977.

- Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов. Выпуск 1 – М.: ВИНИТИ, 1994.

- Папка производственного обучения по профессии «Травильщик».

- Межотраслевые правила по охране труда.

- Инструкции по охране труда

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2019 г.

приказ/распоряжение от               №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии травильщик 4 разряда

(код профессии - 19182)

по «Производственному курсу»

г. Орел

Корректировочные работы при ведении процесса травления, декапирования, фосфатирования и известкования катанки (проката) из углеродистых, высокоуглеродистых и легированных марок стали

Свойства кислот. Состав, свойства и рецептура травильных растворов.

Способы корректировки травильных растворов. Марки стали.

Требования ТИ и ИОТ, нормы расхода кислоты и последствия недостаточной концентрации кислоты  в ванне. Формула расчёта необходимого количества компонентов для корректировки растворов для нужных материалов. Условные обозначения химических элементов, маркировка, порядок добавлений при смешивании. Изучение НД и ТД,  предъявляемые требования  к травлению металла.

Руководство бригадой

Регламентирующие документы в части выполнения своих должностных обязанностей; технологических инструкций, правил технической эксплуатации обслуживаемого оборудования. Требования к качеству, приемочный контроль, условия поставки,  хранению и транспортировке.

Основные организационные и технологические мероприятия по экономии материалов. Четыре этапа наставничества. Принципы составления СОП. Инструменты бережливого производства.

Порядок устранения инцидентов. Действия по ПЛА.

Квалификационная пробная работа

Самостоятельное выполнение работ, определенных квалификационной характеристикой, демонстрируя знания, умения и навыки по профессии.

Литература

- Красильников Л.А., Красильников С.А. Волочильщик проволоки – М.: Металлургия, 1977.

- Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов. Выпуск 1 – М.: ВИНИТИ, 1994.

- Технологическая документация по волочению проволоки.

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская