АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                        Утверждаю:

Начальник отдела технического                          Исполнительный директор

Контроля						       филиала «Волгоградский»

__________ Однороманенко Е.В.                         ____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                  «___»______________2019г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

# ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ

# КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ №____

# «ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ»

Квалификация: 4-6 разряды

Код профессии: 13302

| Разработал: | Расстрыгина Н.Ю., Начальник лаборатории ОТК |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |
| Рецензент: | Серединцева Е.В. Менеджер ОТК |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначены для переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» 4-6-го разрядов.

В программу включены квалификационные характеристики, учебные планы, программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (М., вып. 1) и содержат требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий.

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные характеристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС.

Продолжительность обучения при переподготовке новых рабочих установлена 3 месяцев.

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного времени. Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исключать устаревшие сведения.

При переподготовке новых рабочих кадров в соответствии с действующим «Перечнем профессий, по которым осуществляется переподготовка новых рабочих на производстве» продолжительность обучения 3 месяца. При повышении квалификации по профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» курс обучения составляет 2,5 месяца.

На теоретическое обучение предусмотрено 114 часов, на производственное - 396 часов. Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме. Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе подготовки/переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ »  4 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для переподготовки рабочих по профессии «лаборант по физико-механическим испытаниям» 4 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Проведение физико-механических испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на прочность, растяжение, изгиб, сжатие, разрыв, твердость, скручивание и другие качественные показатели с выполнением работ по обработке и обобщению результатов проведения испытаний. |
|  | Выполнение расчетов по определению показателей качества материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. |
|  | Юстировка и наладка применяемых приборов и их настройка. |
|  | Определение предела текучести металла по диаграмме. Составление расчетных таблиц. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

1. Использование нормативной и технологической документации на изготавливаемую   продукцию.

2. Проведение физико-механических испытаний с выполнением работ по обработке и обобщению результатов проведенных испытаний.

3. Выполнение расчетов по определению показателей качества сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

4. Определение соответствие испытуемых образцов установленным стандартам и техническим условиям.

5. Проводение контрольных испытаний.

6. Юстировка, наладка   применяемых приборов и оборудования. Их настройка.

7. Определение предела текучести металла по диаграмме.

8. Составление расчетных таблиц.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

1. Нормативную и технологическую документацию на изготавливаемую продукцию.

2. Правила проведения физико-механических испытаний различной сложности.

3. Систему записи производимых испытаний и методику обобщения результатов испытаний.

4. Устройство и назначение лабораторного оборудования и приборов.

5. Правила проверки и наладки оборудования перед проведением испытаний.

6. Основы металловедения и термической обработки.

7. Величины допустимых нагрузок и напряжений на испытываемый материал.

8. Пределы прочности и текучести при растяжении и изгибе.

9. Пределы усталости, максимальные напряжения.

10. Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.

11. Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки рабочих по профессии

«Лаборант по физико-механическим испытаниям» 4 разряда

Срок обучения –  3 месяца

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов 4 разряд | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 159 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1 | Материаловедение | 17 | Зачет |
| 2 | Основы электротехники | 6 | Зачет |
| 3 | Допуски и технические измерения | 6 | Зачет |
| 4. | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 5. | Специальный курс | 90 | Зачет |
| 6. | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 7. | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
| 8. | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 349 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 510 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ«ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ» 4 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-9 | 10-12 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материаловедение | 8 | 9 |  |  |  |  |  | 17 |
| 2. | Основы электротехники | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| 3. | Допуски и технические измерения | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| 4. | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 20 |
| 5 | Специальный курс | 45 | 45 |  |  |  |  |  | 90 |
| 6 | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 7 | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение | 2 | 4 | 40 | 40 | 60 | 80 | 123 | 349 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 81 | 84 | 40 | 40 | 60 | 80 | 125 | 510 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1  Материаловедение

Строение металлов и сплавов. Кристаллические и аморфные тела. Понятие о кристаллическом строении металлов и их сплавов. Кристаллизация чистого металла и схема процесса кристаллизации. Понятие о критических точках; явление анизотропности.

Понятие о сплавах: механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение; структура и свойства каждого типа сплава. Способы получения сплавов - сплавление и спекание.

Основные свойства металлов и их сплавов.

Понятие о физических свойствах: цвет, удельный вес, электропроводность, теплопроводность, теплоемкость, магнитные свойства.

Понятие о механических свойствах: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость, жаростойкость, жаропрочность.

Понятие о технологических свойствах: обрабатываемость резанием, линейные свойства, свариваемость, прокаливаемость, паяемость.

Чугуны. Классификация чугунов. Механические свойства чугунов. Маркировка чугунов. Область применения чугунов.

Влияние примесей на свойства чугуна. Влияние углерода на свойства чугуна. Белый чугун, его структура, свойства и область применения. Понятие о диаграмме железо-углеродистых сплавов.

Серый чугун. Структура и свойства серого чугуна.

Ковкий чугун. Общие сведения о получении ковкого чугуна. Структура ковкого чугуна. Свойства ковкого чугуна. Марки и область применения.

Модифицированные и высокопрочные чугуны; марки и область применения модифицированных и высокопрочных чугунов.

Диаграмма состояния систем сплавов «железо-углерод», относящаяся к группе чугунов. Характерные линии, точки. Понятие о доэвтектических, эвтектических, заэвтектических чугунах, их структуре и свойствах.

Стали. Определение стали. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей по составу и значению: хромистые, никелевые, хромоникелевые; конструкционные и инструментальные; обыкновенного качества, качественные, высококачественные. Механические и технологические свойства каждой группы стали, их обозначения. Маркировка углеродистых сталей. Область применения углеродистых сталей.

Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация и маркировка легированных сталей, область применения. Экономическая эффективность применения легированных сталей.

Легированные стали. Классификация легированных сталей по назначению и свойствам: конструкционные, инструментальные, специальные. Механические и технологические свойства каждой группы стали. Маркировка легированных сталей. Область применения легированных сталей.

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения, обыкновенного качества и качественная, их маркировки. Углеродистая инструментальная сталь; ее маркировка, химический состав, область применения. Влияние содержания углерода, фосфора, серы на свойства стали.

Термическая и химико-техническая обработка стали. Сущность влияния коррозии металла, способы защиты от коррозии. Смазочно-охлаждающие материалы; свойства и назначение.

Цветные металлы и их сплавы.

Классификация цветных металлов и их использование.

Медь. Ее назначение и свойства. Сплавы меди с цинком, оловом, алюминием, свинцом, бериллием, никелем; марки меди и сплавов на ее основе, механические и технологические свойства сплавов, обозначение по ГОСТу.

Алюминий. Его назначение и свойства. Сплавы алюминия для литья - силумины. Деформируемые алюминиевые сплавы. Физические, механические и технологические свойства сплавов алюминия; область применения; марки; обозначение по ГОСТу.

2 Основы электротехники

Основные сведения о постоянном и переменном токе. Получение переменного тока. Частота и период. Соединение звездой и треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения; отношения между ними. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока.

Электрические измерения и электроизмерительные приборы.

Общие сведения об устройстве и принципе работы электрооборудования и допусковой аппаратуры лаборатории. Обязанности лаборанта по физико-механическим испытаниям при обслуживании приборов и оборудования.

Защитная аппаратура, ее назначение.

3  Допуски и технические измерения

Определения: стандартизация, стандарт. Виды и категории стандартов, их обозначение и применение.

Номинальный размер. Погрешности размера. Отклонения. Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений.

Методы измерения, инструмент для измерения. Основные метрологические показатели средств измерения (цена деления, точность измерения, предел измерения и т.д.). Правила измерения контрольно-измерительными инструментами. Штангенциркуль. Микрометр (простой, рычажный, с пяткой). Устройство и назначение. Чувствительность измерительных приборов. Погрешность при измерении. Упражнения по измерению проволоки, ленты.

4 Охрана труда и промышленная безопасность

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Введение | 1 |
| 5.2 | Производственная санитария и гигиена труда рабочих | 3 |
| 5.3 | Физические свойства материалов и способы их определения | 28 |
| 5.4 | Ознакомление с устройством и работой лабораторного оборудования и приборов. | 26 |
| 5.5 | Статические испытания материалов | 24 |
| 5.6 | Ознакомление с устройством и принципом работы средств измерений. Требования к ним. | 4 |
| 5.7 | Стандартизация, сертификация и качество продукции | 4 |
| Итого: | 90 |

Программа предмета

5.1 Введение.

Роль технического контроля, физико-механических испытаний при изготовлении продукции.

Значение повышения квалификации рабочих.

Ознакомление с квалификационными характеристиками и программой спецкурса лаборанта по физико-механическим испытаниям 3-4-го разрядов.

5.2 Производственная санитария и  гигиена труда рабочих.

Основные понятия о гигиене труда.

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде; уход за ней и правила ее хранения. Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.

Общие понятия о профессиональных заболеваниях и промышленном травматизме. Краткая характеристика санитарно-гигиенических условий труда.

Производственные процессы, связанные с выделением металлической, асбестовой и минеральной пыли.

Травматизм и заболевания глаз. Причины, вызывающие травмы глаз. Меры предупреждения травм глаз при физико-механических испытаниях (очки, защитные экраны, щитки, козырьки, сетки).

Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь пострадавшим. Индивидуальный пакет и правила пользования им.

5.3 Физические свойства материалов и способы их определения.

Упругие свойства металлов и сплавов. Общие сведения о деформации, которую образец испытывает под действием внешних сил. Основные стадии процесса деформирования. Упругая и пластическая деформация. Закон Гука. Установки для определения динамических модулей Юнга. Методики проведения испытаний. Изменение структуры и свойств материалов при деформации в различных состояниях, способы упрочнения.

Электрические свойства материалов. Установки для определения электросопротивления. Методика проведения испытаний.

Требования безопасности труда при выполнении физических испытаний.

5.4 Ознакомление c устройством и работой лабораторного оборудования и приборов.

Ознакомление с ассортиментом материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, подлежащей физико-механическим испытаниям в лаборатории.

Ознакомление с устройством и работой лабораторного оборудования.

Общие требования к испытательным машинам и приборам различного типа и модели.

Разрывные машины, их характеристика, принцип работы. Освоение навыков работы на разрывных машинах различных типов для определения прочностных характеристик контролируемой продукции. Требования к поверке оборудования. Выполнение задания по испытанию на растяжение.

Машины для испытания на скручивание, их характеристика, устройство, принцип работы. Освоение навыков работы на машинах на скручивание. Выполнение задания по испытанию на скручивание.

Приборы для испытания на перегиб, их характеристика, устройство, принцип работы. Освоение навыков работы на приборах на перегиб. Выполнение задания по испытанию на перегиб.

Оборудование для испытания на навивание, его характеристика, устройство, принцип работы. Подбор оправки для проведения испытаний. Освоение навыков работы. Выполнение задания по испытанию на навивание.

5.5 Статические испытания материалов.

Классификация механических испытаний по характеру приложения нагрузки (растяжение, сжатие, перегиб, изгиб, скручивание, навивание и т.д.). Основные характеристики механических свойств, определяемые при испытаниях.

Образцы для испытаний и требования к ним.

Механические испытания материалов на растяжение при комнатных температурах. Диаграмма растяжения. Понятие о пределе прочности, допустимом напряжении. Механические характеристики материалов.

Методика определения модуля упругости и пределов пропорциональности, упругости с помощью механических тензометров. Определение предела текучести по диаграмме.

Методы проведения технологических испытаний на перегиб, скручивание, навивание.

Обработка и оформление результатов испытаний.

Требования безопасности труда при выполнении технологических испытаний материалов. Организация рабочего места.

5.6 Ознакомление с устройством и принципом работы средств измерений. Требования к ним.

Классификация средств измерения, применяемых при проведении испытаний.

Порядок эксплуатации, настройки и условия хранения средств измерения.

Основные составные части СИ. Цена деления.

Поверка средств измерения.

5.7 Стандартизация, сертификация и качество продукции

Нормативная технологическая документация (НД и ТД).

Требования,  предъявляемые к качеству готовой продукции. Виды брака при производстве проволоки и канатов.

Оценка результатов испытаний. Аттестация готовой продукции. Сертификация.

Тема 6 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 7  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9000 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тема 8 Инструменты Бизнес-системы

8 видов потерь. Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему».Стандарты.

Тематический план

производственного обучения

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда | 8 |
| 2 | Освоение приемов определения характеристик физических свойств материалов | 40 |
| 3 | Освоение приемов определения характеристики механических свойств материалов | 72 |
| 4 | Самостоятельное выполнение работ лаборанта по физико-механическим испытаниям 4-го разряда | 221 |
| 5 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ВСЕГО | 349 |

Программа производственного обучения

1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда

Задачи производственного обучения при переподготовки рабочих по профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» 4 разряда.

Безопасность труда. Типовая инструкция по безопасности труда. Безопасность при работе на испытательных машинах. Причины и виды травматизма. Безопасные приемы работы. Ограждение опасных зон. Безопасные условия труда.

Основные сведения о пожарной безопасности.

Основные сведения об электробезопасности. Защитное заземление и зануление оборудования. Правила пользования пусковыми электроприборами, испытательным оборудованием лаборатории по физико-механическим испытаниям. Первая помощь при поражении электрическим током до прибытия врача.

2 Освоение приемов определения характеристик физических свойств материалов

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места.

Ознакомление с требованиями ГОСТ к методам физических испытаний. Ознакомление с методами оценки физических свойств контролируемой продукции. Определение временного сопротивления разрыву с предварительным подсчетом площади поперечного сечения испытываемого образца.

Определение электропроводности. Связь электропроводности с удельным электросопротивлением. Методы измерения электросопротивления. Расчет электропроводности. Понятия относительного и удельного электросопротивления. Приборы для замера электросопротивления. Подготовка образцов к проведению замеров.

Подсчет процента разрывного усилия с узлом, относительного удлинения, сужения, напряжения при 1% удлинении.

Проведение контрольных испытаний. Составление расчетных таблиц. Оформление результатов испытаний.

3 Освоение приемов определения механических свойств материалов

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места.

Изучение требований ГОСТ по методам испытаний на растяжение при комнатных температурах. Освоение приемов проведения испытаний. Оборудование, применяемое при проведении испытаний. Методы испытания на осадку. Метод испытания ленты на загиб.

Проволока. Метод испытания на перегиб. Метод испытания на скручивание. Метод испытания на навивание.

Канаты. Методы испытаний. Испытание канатов по-проволочно и испытание каната в целом.

Ознакомление с устройством и принципом действия машин, приспособлений и оснастки, применяемых при технологических испытаниях. Проведение технологических испытаний на различные виды и определением контролируемых параметров.

Оформление результатов испытаний.

4 Самостоятельное выполнение работ лаборанта по физико-     механическим испытаниям   4-го разряда

Выполнение всех видов работ, входящих в обязанности лаборанта по физико-механическим испытаниям 4-го разряда.

Овладение навыками и приемами проведения испытаний в объеме требований квалификационной характеристики. Освоение новых методик определения физико-механических свойств материалов.

Все работы выполняются по инструкциям лаборанта по физико-механическим испытаниям предприятия (под наблюдением инструктора производственного обучения).

5 Квалификационная пробная работа

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ ««ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ »  ДО УРОВНЯ 5-6 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «лаборант по физико-механическим испытаниям» 5 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Проведение физико-механических испытаний всех видов сварных соединений, листового и профильного проката с получением всех характеристик согласно техническим требованиям и условиям. |
|  | Проведение различных нестандартных испытаний. |
|  | Проведение испытаний с применением различных тензометров. |
|  | Проведение текущего ремонта и настройка используемого при испытании оборудования. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «лаборант по физико-механическим испытаниям» 6 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Проведение физико-механических испытаний для определения электропроводности и температурного коэффициента сопротивления. |
|  | Участвовать в разработке методик и метрологической аттестации средств измерений. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен уметь:

1. Проведение физико-механических испытаний всех видов сварных соединений, листового и профильного проката с получением всех характеристик согласно техническим требованиям и условиям.

2. Проведение различных нестандартных испытаний.

3. Проведение испытаний готовой продукции.

4. Проведение испытаний с применением различных тензометров.

5. Проведение испытаний при разработке новых видов продукции. Участие при проведении претензионных испытаний.

6. Проведение входного контроля сырья.

7. Проведение текущего ремонта и настройка используемого при испытании оборудования.

8.Проведение физико-механических испытаний для определения электропроводности и температурного коэффициента  сопротивления.

9. Участие в разработке методик и метрологической аттестации средств измерений.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен знать:

- Нормативную и технологическую документацию на изготавливаемую продукцию.

- Методику проведения механических испытаний различных сварных соединений, профильного проката, готовой продукции с получением характеристик согласно техническим требованиям и условиям.

- Правила проведения физико-механических испытаний различной сложности.

- Принцип расчета и составления схем для нестандартных испытаний.

- Устройство тензометров и тензометрической аппаратуры.

- Диаграмму состояния железо-углерод.

- Влияние легирующих элементов на физические свойства металлов и сплавов.

- Математическую обработку экспериментальных данных.

- Методику определения физических свойств материалов.

- Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.

- Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по профессии

«лаборант по физико-механическим испытаниям» до уровня 5 – 6 разрядов

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 133 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1 | Материаловедение | 17 | Зачет |
| 2 | Основы электротехники | 6 | Зачет |
| 3 | Допуски и технические измерения | 6 | Зачет |
| 4 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 | Зачет |
| 5 | Специальный курс | 90 | Зачет |
| 6 | Экономический курс | 2 | Зачет |
| 7 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
| 8 | Производственное обучение | 290 |  |
| 9 | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 425 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ» ДО УРОВНЯ 5-6 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материаловедение | 8 | 9 |  |  |  |  |  | 17 |
| 2 | Основы электротехники | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| 3 | Допуски и технические измерения | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| 4 | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 8 |
| 5 | Специальный курс | 45 | 45 |  |  |  |  |  | 90 |
| 6 | Экономический курс | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Производственное обучение | 2 | 4 | 35 | 35 | 50 | 65 | 99 | 290 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 69 | 70 | 35 | 35 | 50 | 65 | 101 | 425 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1  Материаловедение

Строение металлов и сплавов. Кристаллические и аморфные тела. Понятие о кристаллическом строении металлов и их сплавов. Кристаллизация чистого металла и схема процесса кристаллизации. Понятие о критических точках; явление анизотропности.

Понятие о сплавах: механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение; структура и свойства каждого типа сплава. Способы получения сплавов - сплавление и спекание.

Основные свойства металлов и их сплавов.

Понятие о физических свойствах: цвет, удельный вес, электропроводность, теплопроводность, теплоемкость, магнитные свойства.

Понятие о механических свойствах: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость, жаростойкость, жаропрочность.

Понятие о технологических свойствах: обрабатываемость резанием, линейные свойства, свариваемость, прокаливаемость, паяемость.

Чугуны. Классификация чугунов. Механические свойства чугунов. Маркировка чугунов. Область применения чугунов.

Влияние примесей на свойства чугуна. Влияние углерода на свойства чугуна. Белый чугун, его структура, свойства и область применения. Понятие о диаграмме железо-углеродистых сплавов.

Серый чугун. Структура и свойства серого чугуна.

Ковкий чугун. Общие сведения о получении ковкого чугуна. Структура ковкого чугуна. Свойства ковкого чугуна. Марки и область применения.

Модифицированные и высокопрочные чугуны; марки и область применения модифицированных и высокопрочных чугунов.

Диаграмма состояния систем сплавов «железо-углерод», относящаяся к группе чугунов. Характерные линии, точки. Понятие о доэвтектических, эвтектических, заэвтектических чугунах, их структуре и свойствах.

Стали. Определение стали. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей по составу и значению: хромистые, никелевые, хромоникелевые; конструкционные и инструментальные; обыкновенного качества, качественные, высококачественные. Механические и технологические свойства каждой группы стали, их обозначения. Маркировка углеродистых сталей. Область применения углеродистых сталей.

Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали. Классификация и маркировка легированных сталей, область применения. Экономическая эффективность применения легированных сталей.

Легированные стали. Классификация легированных сталей по назначению и свойствам: конструкционные, инструментальные, специальные. Механические и технологические свойства каждой группы стали. Маркировка легированных сталей. Область применения легированных сталей.

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения, обыкновенного качества и качественная, их маркировки. Углеродистая инструментальная сталь; ее маркировка, химический состав, область применения. Влияние содержания углерода, фосфора, серы на свойства стали.

Термическая и химико-техническая обработка стали. Сущность влияния коррозии металла, способы защиты от коррозии. Смазочно-охлаждающие материалы; свойства и назначение.

Цветные металлы и их сплавы.

Классификация цветных металлов и их использование.

Медь. Ее назначение и свойства. Сплавы меди с цинком, оловом, алюминием, свинцом, бериллием, никелем; марки меди и сплавов на ее основе, механические и технологические свойства сплавов, обозначение по ГОСТу.

Алюминий. Его назначение и свойства. Сплавы алюминия для литья - силумины. Деформируемые алюминиевые сплавы. Физические, механические и технологические свойства сплавов алюминия; область применения; марки; обозначение по ГОСТу.

2 Основы электротехники

Основные сведения о постоянном и переменном токе. Получение переменного тока. Частота и период. Соединение звездой и треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения; отношения между ними. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока.

Электрические измерения и электроизмерительные приборы.

Общие сведения об устройстве и принципе работы электрооборудования и допусковой аппаратуры лаборатории. Обязанности лаборанта по физико-механическим испытаниям при обслуживании приборов и оборудования.

Защитная аппаратура, ее назначение.

3  Допуски и технические измерения

Определения: стандартизация, стандарт. Виды и категории стандартов, их обозначение и применение.

Номинальный размер. Погрешности размера. Отклонения. Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений.

Методы измерения, инструмент для измерения. Основные метрологические показатели средств измерения (цена деления, точность измерения, предел измерения и т.д.). Правила измерения контрольно-измерительными инструментами. Штангенциркуль. Микрометр (простой, рычажный, с пяткой). Устройство и назначение. Чувствительность измерительных приборов. Погрешность при измерении. Упражнения по измерению проволоки, ленты.

4 Охрана труда и промышленная безопасность

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Введение | 2 |
| 5.2 | Производственная санитария и гигиена труда рабочих | 4 |
| 5.3 | Физические свойства материалов и способы их определения | 32 |
| 5.4 | Статические испытания | 26 |
| 5.5 | Обработка результатов испытаний | 24 |
| Итого: | 90 |

Программа предмета

5.1.1 Введение

Ознакомление с квалификационными характеристиками и программой спецкурса лаборанта по физико-механическим испытаниях 5-6-го разряда

5.1.2  Производственная санитария и гигиена труда рабочих

Основные понятия о гигиене труда.

Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде; уход за ней и правила ее хранения. Санитарные требования к рабочим помещениям. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.

Общие понятия о профессиональных заболеваниях и промышленном травматизме. Краткая характеристика санитарно-гигиенических условий труда.

Производственные процессы, связанные с выделением металлической, асбестовой и минеральной пыли.

Травматизм и заболевания глаз. Причины, вызывающие травмы глаз. Меры предупреждения травм глаз при физико-механических испытаниях (очки, защитные экраны, щитки, козырьки, сетки).

Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь пострадавшим. Индивидуальный пакет и правила пользования им.

Содержание темы см. в программе подготовки новых рабочих.

5.1.3 Физические свойства материалов и способы их определения

Методы проведения и определения физических и механических свойств материалов

Требования безопасности труда при выполнении физических и механических испытаний повышенной сложности. Организация рабочего места.

Электрические свойства материалов. Понятие об электросопротивлении. Прибор для определения электросопротивления. Методика определения относительного, удельного  электросопротивления.

Общие сведения о превращениях, протекающих в сплавах. Распад и превращения переохлажденного аустенита.

Оформление результатов испытаний. Методика построения графиков и математическая обработка экспериментальных данных.

Требования безопасности труда при выполнении физических испытаний.

5.1.4 Статические испытания

Требования безопасности труда. Организация рабочего места.

Виды сварных соединений. Характеристики механических свойств, используемых для оценки качества сварных соединений, выполненных различными способами.

Требования ГОСТов к качеству выполнения сварных соединений, изготовлению образцов, испытательному оборудованию.

Методики определения характеристик механических свойств по ГОСТам для сварных соединений. Техника проведения испытаний. Обработка результатов испытаний, виды дефектов сварных соединений и их влияние на механические свойства.

Методы определения характеристик механических свойств выпускаемой продукции по требованиям ГОСТ. Техника проведения различных испытаний. Обработка результатов испытаний. Виды отклонений и несоответствий. Оформление результатов испытаний и заключений.

5.1.5 Обработка результатов испытаний

Проведение необходимых подсчетов для выдачи результатов о качестве произведенной продукции. Подсчет площади поперечного сечения проволоки, временного сопротивления разрыву, относительного удлинения, относительного сужения, разрывного усилия с узлом, напряжения при 1% удлинении, линейной плотности, суммарного разрывного усилия каната. Обработка результатов испытаний с определением группы, марки, класса проволоки, отметка о забраковании образцов, не соответствующих требованиям стандартов.

Подсчет суммарного разрывного усилия каната, вычисление разбега по временному сопротивлению разрыва и определение маркировочной группы каната. Отметка о забраковании проволоки из каната, не соответствующей требованиям стандарта. Вычисление процента отбраковки проволоки из каната, согласно требованиям ГОСТ 3241-91.

Пересчет относительного (фактического) электрического сопротивления на удельное, с учетом температуры испытания и температурного коэффициента испытываемого образца.

Тема 6 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 7  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9001 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тематический план

производственного обучения

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда | 6 |
| 2 | Освоение приемов определения характеристик физических свойств материалов | 33 |
| 3 | Освоение приемов определения характеристики механических свойств материалов | 60 |
| 4 | Самостоятельное выполнение работ лаборанта по физико-механическим испытаниям 5-6 разряда | 183 |
| 5 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ВСЕГО | 290 |

Программа производственного обучения

1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда

Задачи производственного обучения при повышении квалификации рабочих по профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» 5-6 разряда.

Безопасность труда. Типовая инструкция по безопасности труда. Безопасность при работе на испытательных машинах. Причины и виды травматизма. Безопасные приемы работы. Ограждение опасных зон. Безопасные условия труда.

Основные сведения о пожарной безопасности.

Основные сведения об электробезопасности. Защитное заземление и зануление оборудования. Правила пользования пусковыми электроприборами, испытательным оборудованием лаборатории по физико-механическим испытаниям. Первая помощь при поражении электрическим током до прибытия врача.

2 Освоение приемов определения характеристик физических свойств материалов

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места.

Ознакомление с требованиями ГОСТ к методам физических испытаний. Ознакомление с методами оценки физических свойств контролируемой продукции. Определение временного сопротивления разрыву с предварительным подсчетом площади поперечного сечения испытываемого образца.

Определение электропроводности. Связь электропроводности с удельным электросопротивлением. Методы измерения электросопротивления. Расчет электропроводности. Понятия относительного и удельного электросопротивления. Приборы для замера электросопротивления. Подготовка образцов к проведению замеров.

Подсчет процента разрывного усилия с узлом, относительного удлинения, сужения, напряжения при 1% удлинении.

Проведение контрольных испытаний. Составление расчетных таблиц. Оформление результатов испытаний.

3 Освоение приемов определения механических свойств материалов

Инструктаж по безопасности труда. Организация рабочего места.

Изучение требований ГОСТ по методам испытаний на растяжение при комнатных температурах. Освоение приемов проведения испытаний. Оборудование, применяемое при проведении испытаний. Методы испытания на осадку. Метод испытания ленты на загиб.

Проволока. Метод испытания на перегиб. Метод испытания на скручивание. Метод испытания на навивание.

Канаты. Методы испытаний. Испытание канатов по-проволочно и испытание каната в целом.

Ознакомление с устройством и принципом действия машин, приспособлений и оснастки, применяемых при технологических испытаниях. Проведение технологических испытаний на различные виды и определением контролируемых параметров.

Оформление результатов испытаний.

4 Самостоятельное выполнение работ лаборанта по физико- механическим испытаниям   5-6 разряда

Выполнение всех видов работ, входящих в обязанности лаборанта по физико-механическим испытаниям 5-6 разряда.

Овладение навыками и приемами проведения испытаний в объеме требований квалификационной характеристики. Освоение новых методик определения физико-механических свойств материалов.

Все работы выполняются по инструкциям лаборанта по физико-механическим испытаниям предприятия (под наблюдением инструктора производственного обучения).

5 Квалификационная пробная работа

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Список рекомендуемой литературы

Материаловедение и технология материалов. Учебник. – М.: Металлургия, 1994.

Металлургия черных и цветных металлов (учебник). – М.: Металлургия, 1993.

Минчевский Б.В. Техника металлургического эксперимента. – М.: Металлургия, 1990.

Раневский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. Учебник для учреждений начального профессионального образования. Изд. 2-е, стереотип. – М.: Академия, ИРПО, 1999.

Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. – М.: ИРПО, 1999.

Сборник учебных планов и программ для подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве по профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям». – Екатеринбург, ЕЦОКП, 2004 г.

Типовая программа для подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям» Екатеринбургского центра повышения кадров промышленности, 2004.

Единый тарифно- квалификационный справочник ЕТКС.

.

### ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ (4 разряд)

Билет № 1

1. Понятие о нагрузках и напряжениях.

2. Устройство и принцип действия машины К-2 для испытания проволоки на скручивание.

3. Требования к образцам проволоки для испытания на растяжение. Подсчет основных механических характеристик.

4. Основные положения по применению бирочной системы.

Билет № 2

1. Строение металлов и сплавов. Кристаллические и аморфные тела.

2. Устройство и принцип действия разрывной машины модели Z100.

3. Метод испытания проволоки на перегиб по ГОСТ 1579-93.

4. Требования безопасности труда при работе на Омметре Щ34 и Микрометре.

Билет № 3

1. Стали. Их классификация и маркировка.

2. Устройство прибора НГ-2 для испытания проволоки на перегиб.

3. Метод испытания проволоки на растяжение по ГОСТ 10446-80.

4. Виды и сроки проведения инструктажей по безопасности труда.

Билет № 4

1. Определение твёрдости материалов.

2. Устройство и принцип действия разрывной машины модели ZD 10/90.

3. Требования к образцам проволоки для испытания на перегиб и скручивание. Недействительные испытания.

4. Спецодежда и СИЗ лаборанта по физико-механическим испытаниям.

Билет № 5

1. Понятие о деформации и разрушении металлов.

2. Классификация испытательных машины для определения механических свойств металла. Основные требования к испытательным машинам.

3. Метод проведения испытания проволоки по ГОСТ 7372-79.

4. Электробезопасность в лаборатории.

Билет № 6

1. Диаграмма растяжения. Понятие о временном сопротивлении разрыву, предел текучести (физический и условный).

2. Устройство и принцип действия разрывной машины модели FDM-40.

3. Метод испытания проволоки на скручивание по ГОСТ 1545-80.

4. Требования безопасности труда при работе на машине К-3 при испытании проволоки на скручивание.

Билет № 7

1. Диаграмма растяжения при пластическом и хрупком разрушении металлов.

2. Штангенциркуль. Устройство и правила пользования.

3. Подготовка образцов грузового каната к испытанию. Метод испытания канатов по-проволочно.

4. Меры оказания первой помощи при несчастных случаях ИОТ 001-18 (общие).

Билет № 8

1. Виды механических испытаний. Их краткая характеристика.

2. Устройство разрывной машины модели ТТ 2810.

3. Методика определения относительного удлинения и сужения проволоки.

4. Требования безопасности труда во время работы и при работе на разрывной машине FDM-40.

Билет № 9

1. Диаграмма растяжения. Характеристики механических свойств: предел пропорциональности. Предел упругости. Предел текучести, истинное и временное сопротивление разрыву.

2. Микрометр. Устройство и правила пользования.

3. Метод испытания проволоки на навивание по ГОСТ 10447-93.

4. Требования безопасности труда при работе на станке отрезном маятниковом СОМ-400.

Билет № 10

1. Термическая обработка стали, её виды и назначения.

2. Методика проведения испытаний канатов стальных закрытых подъемных по ГОСТ 10505-76.

3. Требования к образцам проволоки для испытания на растяжение. Подсчет основных механических характеристик.

4. Заземление, назначение и контроль за его состоянием.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ (5-6 разряд)

Билет № 1

1. Железо и его соединение с углеродом. Диаграмма состояния железо-углерод.

2. Метод оценки марки канатов по результатам механических испытаний без отбраковки. ГОСТ 3241-91.

3. Машины для статических испытаний на растяжение. Общая характеристика машин с механическим и гидравлическим приводом.

4. Электробезопасность в производственных и лабораторных помещениях.

Билет № 2

1. Строение и основные свойства металлов. Понятие о кристаллическом строении. металлов и х сплавов.

2. Методика проведения испытания проволоки по ГОСТ 9850-80 с определением деформации при 1% удлинении.

3. Метод испытания проволоки на растяжение по ГОСТ 1497-84.

4. Меры пожарной безопасности в производственных и лабораторных помещениях.

Билет № 3

1. Наклёп и рекристаллизация. Их влияние на структуру и свойства металла.

2. Методика проведения испытаний канатов специального назначения по ТУ 14-4-1459-89.

3. Основной мерительный инструмент. Погрешность измерений.

4. Опасные производственные факторы. Виды травм.

Билет № 4

1. Понятие о деформации и разрушении металлов.

2. Метод испытания проволоки на растяжение по ГОСТ 1497-84.

3. Классификация машин для проведения испытаний на скручивание. Краткая характеристика.

4. Профзаболевание. Меры их предупреждения.

Билет № 5

1. Зависимость деформации от напряжения. Закон Гука.

2. Методика определения марки каната по вязким свойствам с отбраковкой. ГОСТ 3241-91.

3. Разрывная машина типа Lab Test 6.2000Н.7. Устройство и принцип действия.

4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

Билет № 6

1. Стали их классификация. Маркировка стали.

2. Методика оценки марки канатов по результатам механических испытаний с отбраковкой по пределу прочности. ГОСТ 3241-91.

3. Штангенциркуль. Устройство, правила пользования.

4. Ответственность лаборантов за нарушение правил охраны труда.

Билет № 7

1. Хрупкие и пластичные металлы. Факторы, влияющие на степень хрупкости и пластичности.

2. Методика проведения испытаний канатной проволоки. Определение маркировочной группы проволоки. ГОСТ 7372-79.

3. Разрывная машина модели ZD 10/90. Схема, устройство и принцип действия машины.

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха и кожи.

Билет № 8

1. Твердость металла и её связь с другими механическими характеристиками металлов. Методы и средства испытания на твёрдость.

2. Методика проведения испытаний стальных талевых канатов по ГОСТ 16853-88.

3. Разрывная машина модели Z010. Схема, устройство и принцип действия машины.

4. Правила пользования спецодеждой и индивидуальными средствами защиты.

Билет № 9

1. Основные виды и назначение термообработки (отжиг, нормализация закалка и отпуск).

2. Методика проведения испытаний по Din.

3. Разрывная машина модели FP 10/1. Схема, устройство и принцип действия.

4. Требования безопасности труда при работе на разрывной машине Lab Test 6.2000Н.7.

Билет № 10

1. Диаграмма растяжения при пластическом и хрупком разрушении металлов.

2. Методика проведения испытаний канатов закрытых несущих по ГОСТ 18899-73.

3. Разрывная машина модели FDM-40. Устройство и принцип действия.

4. Основные положения по применению бирочной системы.