АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                        	Утверждаю:

Начальник отдела технического контроля           	Исполнительный директор

филиала «Волгоградский»

__________ Однороманенко Е.В.                          	____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                       (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                        «___»______________2019г.

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ  РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ№_______

«КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ИЗДЕЛИЙ»

Квалификация: 4 разряд

Код профессии: 12991

| Разработал: | Варламова А.А., инженер ОТК |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |
| Рецензент: | Серединцева Е.В., менеджер ОТК |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная основная программа профессионального обучения предназначена для подготовки, переподготовки рабочих по профессии «контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий» 4 разряда.

В программу включены: требования к квалификации/ к результатам освоения программ, учебные планы для подготовки, переподготовки контролеров материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий, календарные учебные графики, тематические планы производственного обучения; программы теоретического и производственного обучения, формы промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля освоения программы, список рекомендуемой литературы. Экономический курс изучается по отдельно издаваемой программе.

Требования к квалификации контролеров материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4 разряда/ к результатам освоения программ составлены в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником профессий рабочих» (выпуск 2, 2001г) и адаптированы к условиям АО «Северсталь канаты».

Срок обучения при подготовке, переподготовке рабочих установлен 4 месяца. На теоретическое обучение предусмотрено 176 часов, на производственное - 496 часов.

Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме.

Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе подготовки/переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ИЗДЕЛИЙ»

4 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий» 4 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Контроль, приемка и отбраковка стальных канатов общего и специального назначения, проката различных профилей, сложных изделий с применением универсального и специального инструмента. |
|  | Проверка соответствия сертификатных данных или контрольных испытаний требованиям государственных стандартов или техническим условиям. |
|  | Оформление рекламационных актов на несоответствующую продукцию. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

- Контроль соблюдения технологической дисциплины производства стальных канатов общего и специального назначения согласно технологическим картам и инструкциям.

- Оценка и отбраковка изготавливаемой продукции.

- Выборочный контроль правильности использования технологической оснастки.

- Проведение замеров технологических параметров с применением средств измерений.

- Ведение записей результатов контроля.

- Проведение оценки результатов испытаний образцов канатов и данных сопроводительного паспорта на изготовление каната требованиям нормативной и технологической документации и дополнительным требованиям заказа.

- Проведение осмотра готовой продукции по внешнему виду, цеховой маркировке, упаковке на соответствие НД/ТД и заказу.

- Выявление несоответствующей продукции по результатам испытаний канатов и визуального осмотра продукции.

- Оформление нарушений технологии на работников канатного цеха, виновных в изготовлении продукции с отклонением от НД/ТД и заказа.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

- Нормативную и технологическую документацию (НД и ТД) на канаты общего и специального назначения.

- Назначение, применение и свойства материалов, полуфабрикатов и изделий, используемых в производстве стальных канатов.

- Правила и методы контроля качества выпускаемой продукции.

- Устройство и правила пользования микрометром и штангенциркулем.

- Назначение и виды механических и химических испытаний.

- Виды брака и несоответствия канатной продукции

- Классификацию выпускаемой продукции.

- Допуски на проволоку и канаты.

- Порядок оформления нарушений технологии.

- Правила маркировки, упаковки и хранения канатной продукции.

- Правила оформления сертификатов качества и маркировочных ярлыков.

- Требования РМРС и РРР, предъявляемые к канатам.

- Правила отбора образцов канатов для испытаний в механической и химической лаборатории.

- Основы работы с персональным компьютером (ПК), программное обеспечение, необходимое для эффективного использования персонального компьютера в работе (в том числе программы Microsoft Excel, Microsoft Word, программу ИС SAP).

- Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки и переподготовки рабочих по профессии

«Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий» 4 разряда

Срок обучения –  4 месяца

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов 4 разряд | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 176 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1. | Материаловедение | 6 | Зачет |
| 2. | Основы электротехники | 2 | Зачет |
| 3. | Допуски и технические измерения | 2 | Зачет |
|  | Специальный курс |  |  |
| 4. | Введение | 1 |  |
| 5. | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 6. | Классификация стальных канатов по ГОСТ 3241 и ЕН 12385 | 15 | Зачет |
| 7. | Материалы, применяемые для изготовления стальных канатов | 4 | Зачет |
| 8. | Общие сведения об оборудовании канатных цехов | 5 | Зачет |
| 9. | Технология изготовления стальных канатов | 32 | Зачет |
| 10. | Контроль изготовления канатной продукции. | 32 | Зачет |
| 11. | Виды механических и химических испытаний в канатном производстве. | 8 | Зачет |
| 12. | Работа с несоответствующей продукцией. Виды брака при производстве канатов. Понятие об исправимом и неисправимом браке. Способы устранения брака. | 10 | Зачет |
| 13. | Упаковка стальных канатов. | 2 | Зачет |
| 14. | Приемка канатов | 8 | Зачет |
| 15. | Маркировочные ярлыки. Маркировка канатов | 4 | Зачет |
| 16. | Оформление сертификатов качества | 2 | Зачет |
| 17. | Оформление свидетельств РМРС | 1 | Зачет |
| 18. | Оформление свидетельств ЕЭС | 1 | Зачет |
| 19. | Сертификация и качество канатной продукции. Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Сертификаты соответствия. | 1 | Зачет |
| 8. | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 9. | Система менеджмента качества. | 4 | Зачет |
| 10. | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 496 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 672 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ИЗДЕЛИЙ»

4 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-9 | 10-16 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материаловедение | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 6 |
| 2. | Основы электротехники | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3. | Допуски и технические измерения | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Введение | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 20 |
| 4.3 | Классификация стальных канатов по ГОСТ 3241 и ЕН 12385 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 15 |
| 4.4 | Материалы, применяемые для изготовления стальных канатов | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 4.5 | Общие сведения об оборудовании канатных цехов | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 5 |
| 4.6 | Технология изготовления стальных канатов |  |  | 10 | 10 | 12 |  |  | 32 |
| 4.7 | Контроль изготовления канатной продукции. |  |  | 10 | 10 | 12 |  |  | 32 |
| 4.8 | Виды механических и химических испытаний в канатном производстве. |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 |
| 4.9 | Работа с несоответствующей продукцией. Виды брака при производстве канатов. Понятие об исправимом и неисправимом браке. Способы устранения брака. |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 10 |
| 4.10 | Упаковка стальных канатов. |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 4.11 | Приемка канатов |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 |
| 4.12 | Маркировочные ярлыки. Маркировка канатов | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 4.13 | Оформление сертификатов качества |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 4.14 | Оформление свидетельств РМРС |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 4.15 | Оформление свидетельств ЕЭС |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 4.16 | Сертификация и качество канатной продукции. Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Сертификаты соответствия. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Система менеджмента качества. | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 7 | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение | 3 | 3 | 33 | 37 | 74 | 104 | 242 | 496 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Итого: | 40 | 40 | 74 | 74 | 98 | 104 | 242 | 672 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1 Материаловедение

Основные свойства металлов и их сплавов.

Понятие о физических свойствах: цвет, удельный вес, электропроводность, теплопроводность, теплоемкость, магнитные свойства.

Понятие о механических свойствах: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость.

Понятие о технологических свойствах: обрабатываемость резанием, свариваемость,

Стали. Определение стали. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей по составу. Стали  обыкновенного качества, качественные, высококачественные. их обозначения. Маркировка углеродистых сталей. Область применения углеродистых сталей.

Легирующие компоненты, их влияние на свойства стали.

Конструкционная углеродистая сталь общего назначения, обыкновенного качества и качественная, их маркировки. Углеродистая инструментальная сталь; ее маркировка, химический состав, область применения. Влияние содержания углерода, фосфора, серы на свойства стали.

Термическая обработка стали. Патентирование.

Коррозия металла, способы защиты от коррозии.

Цветные металлы и их сплавы.

Классификация цветных металлов и их использование.

Медь. Ее назначение и свойства. Сплавы меди с цинком, оловом, алюминием, свинцом, бериллием, никелем; марки меди и сплавов на ее основе, механические и технологические свойства сплавов, обозначение по ГОСТ.

Алюминий. Его назначение и свойства. Деформируемые алюминиевые сплавы. Физические, механические и технологические свойства сплавов алюминия; область применения; марки; обозначение по ГОСТ.

2 Основы электротехники

Основные сведения о постоянном и переменном токе. Единицы измерения. Электрическая защита. Заземление, его назначение.

3 Допуски и технические измерения

Общие понятия о допусках и предельных отклонениях.

Номинальный размер. Отклонения. Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений.

Методы измерения, инструмент для измерения. Основные метрологические показатели средств измерения (цена деления, точность измерения, предел измерения и т.д.). Правила измерения контрольно-измерительными инструментами. Штангенциркуль. Микрометр (простой, рычажный). Устройство и назначение.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Введение | 1 |
| 4.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
| 4.3 | Классификация стальных канатов по ГОСТ 3241 и ЕН 12385 | 15 |
| 4.4 | Материалы, применяемые для изготовления стальных канатов | 4 |
| 4.5 | Общие сведения об оборудовании канатных цехов | 5 |
| 4.6 | Технология изготовления стальных канатов | 32 |
| 4.7 | Контроль изготовления канатной продукции. | 32 |
| 4.8 | Виды механических и химических испытаний в канатном производстве. | 8 |
| 4.9 | Работа с несоответствующей продукцией. Виды брака при производстве канатов. Понятие об исправимом и неисправимом браке. Способы устранения брака. | 10 |
| 4.10 | Упаковка стальных канатов. | 2 |
| 4.11 | Приемка канатов | 8 |
| 4.12 | Маркировочные ярлыки. Маркировка канатов | 4 |
| 4.13 | Оформление сертификатов качества | 2 |
| 4.14 | Оформление свидетельств РМРС | 1 |
| 4.15 | Оформление свидетельств ЕЭС | 1 |
| 4.16 | Сертификация и качество канатной продукции. Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Сертификаты соответствия. | 1 |
|  | ИТОГО | 146 |

Программа предмета

4.1 Введение

Значение металлургической промышленности. Краткая характеристика предприятия. Продукция, выпускаемая предприятием. Перспективы развития и отрасли в целом. Роль технического контроля, физико-механических, химических испытаний при изготовлении продукции.

Ознакомление с квалификационной характеристикой контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий, программой специальной технологии и обучения, режимом и графиком проведения занятий. Правила содержания и ухода за рабочим местом. Техническое оснащение рабочего места.

Понятие о трудовой технологической дисциплине, культуре труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с инструкцией по охране труда для контролеров материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий.  Изучение требований охраны труда перед началом работы, при проведении работ по аттестации и маркировке канатов, по окончании работ.

4.2 Охрана труда

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

4.3 Классификация стальных канатов

Канаты круглопрядные одинарной, двойной и тройной свивки.  Классификация канатов по форме поперечного сечения: круглые, плоские. Классификация канатов по материалу сердечника: с органическим сердечником, с металлическим сердечником, с металлоорганическим сердечником.  Канаты раскручивающие и нераскручивающиеся. По степени уравновешенности: рихтованные, нерихтованные. Классификация канатов по направлению свивки. Степень крутимости канатов. Классификация канатов по механическим свойствам, по виду покрытия. Назначение канатов. Точность изготовления канатов.

Классификация канатов по типу касания проволок.

Построение прядей точечного касания (типа ТК). Область применения канатов типа ТК.

Канаты типа ЛК (линейного касания). Пряди линейного касания и их разновидности.

Коэффициент увивки каната или пряди.

Условные обозначения стальных канатов по конструктивному признаку.

Канаты закрытых и полузакрытых конструкций. Общая классификация стальных канатов.

4.4 Материалы, применяемые для изготовления стальных канатов

Стальная канатная проволока и требования к ней. Краткая технологическая характеристика канатной проволоки (изготовление). Правила приема и хранения проволоки.

Материалы, применяемые под сердечники стальных канатов.

Органические сердечники и требования, предъявляемые к ним.

Подбор органических сердечников по диаметру стального каната.

Канатная смазка. Виды смазок, методы нанесения смазки на канат. Требования к канатной смазке.

4.5 Общие сведения об оборудовании канатных цехов

Намоточные станки. Назначение, принцип работы намоточных станков, виды брака при намотке проволоки на шпули.

Сварочные аппараты, назначение. Возможные дефекты в сварных соединениях. Проверка качества сварного соединения.

Прядевьющие и канатовьющие машины. Оснастка прядевьющих и канатовьющих машин.

Оборудование для смазки прядей и канатов. Назначение. Виды смазочного оборудования. Виды смазок. Требования к смазанной поверхности стального каната.

Распределительные шаблоны. Возможные дефекты, ведущие к браку прядей и канатов.

Обжимные и рихтовальные устройства. Возможные неполадки, меры предупреждения неполадок и возникновения брака.

Преформирующие устройства. Назначение, принцип работы.

Контрольно-измерительные инструменты и приборы. Устройство микрометра и штангенциркуля. Назначение измерительных инструментов. Шкала деления, погрешность и т. д. Счетчики метража пряди или каната. Правильность установки счетчика метража.

4.6 Технология изготовления стальных канатов

Запуск проволоки в производство. Правила транспортировки проволоки из сортировочного участка в намоточное отделение. Распределение мотков проволоки по участку намотки проволоки.

Общие понятия о технологической оснастке, применяемой при изготовлении прядей и канатов. Производство прядей, металлического сердечника.

Требования к прядям. Маркировка прядей.

Свивка канатов. Требования к свивке канатов.

Ознакомление с технологией изготовления канатов комбинированных и обжатых прядей.

4.7 Контроль изготовления канатной продукции

Изучение нормативной документации на изготавливаемые канаты.

Контроль соответствия диаметра шейки барабана диаметру наматываемого каната.

Диаметр каната. Шаг свивки каната.  Контроль внешнего вида канатов. Проверка нераскручиваемости каната. Проверка степени уравновешенности каната. Проверка длины каната.

4.8 Виды механических и химических испытаний проволоки и канатов

Понятие о механических испытаниях.  Оборудование, применяемое при испытании. Образцы для проведения испытаний.  Требования ГОСТ к отбору образцов канатов для испытаний. Подготовка образцов к механическим испытаниям. Метод испытания на растяжение. Метод испытания на перегиб. Метод испытания на скручивание. Метод испытания на навивание.

Понятие о химических испытаниях. Определение поверхностной плотности цинка.

Обработка результатов испытаний, оформление протоколов испытаний.

4.9 Работа с несоответствующей продукцией

Дефекты в канатном производстве и способы их исправления. Виды брака при производстве стальных канатов. Некондиционные металлоизделия. Понятие об исправимом и неисправимом браке. Работа с несоответствующей продукцией.

4.10 Упаковка стальных канатов

Требования к барабанам. Рекомендуемые габаритные размеры бухт. Диаметр. Шейки барабана. Виды упаковки. Упаковка канатов, отгружаемых в районы крайнего Севера и труднодоступные районы.

4.11 Приемка канатов

Требования к внешнему виду каната, размерам, механическим свойствам. Правила отбраковки канатов.

4.12 Маркировочные ярлыки. Маркировка канатов

Требования к маркировочному ярлыку.  Формирование маркировочного ярлыка в в ИС SAP. Информация на ярлыке. Изображение знака соответствия. Крепление ярлыка.

4.13 Оформление сертификатов качества

Понятие партия. Инструкция по работе в ИС SAP. Требования к информации в сертификатах качества. Правила оформления сертификата в ИС SAP.

4.14 Оформление свидетельств РМРС

Требование Правил РМРС к стальным канатам. Правила оформления свидетельств РМРС.

Требование Правил РРР к стальным канатам. Подготовка пакета документов для получения свидетельства РРР.

4.15 Оформление свидетельств ЕЭС

Правила оформления свидетельства ЕЭС в ИС SAP.

4.16 Сертификация и качество канатной продукции. Обязательная и добровольная сертификация. Сертификаты соответствия

Понятие о сертификации продукции. Сертификация и качество канатной продукции. Обязательная и добровольная сертификация. Сертификаты соответствия.

Требования к оформлению сертификатов качества и маркировочным ярлыкам на сертифицированную продукцию.

Тема 5  Экономический курс.

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 6  Система менеджмента качества. Самоконтроль.

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9001 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тема 7  Бизнес система Северсталь.

8 видов потерь. Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему».Стандарты.

Тематический план

производственного обучения

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством | 8 |
| 2 | Ознакомление с организацией рабочего места контролера | 8 |
| 3 | Ознакомление с правилами складирования полуфабриката и готовой продукции | 16 |
| 4 | Изучение нормативной и технологической документации на применяемые материалы, полуфабрикат и изделия | 141 |
| 5 | Изучение технологических операций по производству продукции (канатов) | 131 |
| 6 | Ознакомление с правилами отбора проб для проведения приемочных испытаний | 16 |
| 7 | Ознакомление с правилами обработки результатов механических и химических испытаний | 16 |
| 8 | Обучение пооперационному контролю за соблюдением технологической дисциплины | 128 |
| 9 | Самостоятельное выполнение работ контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | 24 |
|  | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
|  | ИТОГО | 496 |

Программа производственного обучения

1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством

Ознакомление с инструкцией по охране труда для всех лиц участвующих в производственной деятельности. Причины травматизма и виды травм. Индивидуальные средства защиты. Безопасные приемы работы. Ограждение опасных зон.

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Правила пользования электронагрева-тельными приборами, меры пожарной безопасности на рабочем месте. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Электробезопасность. Защитное заземление оборудования. Меры электробезопасности на рабочем месте.

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий согласно инструкций по охране труда по профессии.

Краткая характеристика цеха, его основное оборудование.

2 Ознакомление с организацией рабочего места

Ознакомление с инструкцией по охране труда для всех лиц, участвующих в производственной деятельности, рабочим местом контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка.

3 Ознакомление с правилами складирования  полуфабриката и готовой продукции

Ознакомление с правилами складирования  полуфабриката и готовой продукции.

4 Изучение нормативной и технологической документации на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия

Ознакомление с правилами приемки проволоки. Освоение правил запуска проволоки в производство. Допуски по диаметру на канатную проволоку. Упражнения по измерению диаметра проволоки с помощью микрометра.

Изучение ГОСТов и технических условий на органические сердечники из сизали, полипропилена. Упражнения по практическому подбору органических сердечников. Ознакомление с сердечниками из минеральных волокон и синтетических материалов, а также металлическими. Ознакомление с режимом работы смазочных ванн.

Изучение требований к деревянным барабанам.

Изучение требований нормативной документации на канаты.

5 Изучение технологических операций по производству канатов

Ознакомление с основным технологическим   оборудованием по производству канатов.

Изучение инструкции по производству стальных канатов.

Освоение навыков пользования технологическими картами.

Ознакомление с принципом работы счетчиков для измерения длины, с его настройкой на заданную длину.

Обучение приемам пользования микрометром и штангенциркулем.

6 Ознакомление с правилами отбора проб для проведения приемочных испытаний каната

Ознакомление с испытанием канатов на механические свойства и принципом работы испытательных машин.

Проволока. Метод испытания на перегиб. Метод испытания на скручивание. Метод испытания на навивание.

Канаты. Методы испытаний. Испытание канатов на суммарное разрывное усилие (попроволочно) и испытание каната на разрывное усилие в целом.

Ознакомление с испытанием проволоки из канатов на поверхностную плотность цинка.

7 Ознакомление с правилами обработки результатов испытаний

Обработка результатов испытаний с определением маркировочной группы, марки каната. Подсчет суммарного разрывного усилия каната, вычисление разбега по временному сопротивлению разрыва и определение маркировочной группы каната. Отметка о забраковании проволоки из каната, несоответствующей требованиям стандарта. Вычисление процента отбраковки проволоки из каната, согласно требованиям ГОСТ 3241-91.

8 Обучение пооперационному контролю за соблюдением технологической дисциплины.  Ознакомление с правилами оформления сертификатов качества на канат

Изучение инструкции по производству стальных канатов.

Освоение навыков пользования технологическими картами. Ознакомление с  сопроводительным паспортом на канат.

Ознакомление с намоткой проволоки. Ознакомление с заправкой и настройкой прядевьющих машин. Определение диаметра прядей с точечным и линейным касанием проволок.  Определение шага свивки пряди и его установка по паспортной таблице машины.

Ознакомление с заправкой и настройкой канатных машин. Определение диаметра каната.   Определение шага свивки. Проверка  нераскручиваемости и уравновешенности канатов.

Ознакомление с правилами оформления сертификатов качества на канат. Оформление сертификата качества. Ознакомление с правилами оформления маркировочных ярлыков на канат. Ознакомление с правилами оформления свидетельств ЕЭС.

9 Самостоятельное выполнение работ контролера материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4-го разряда

Выполнение всех видов работ, входящих в обязанности контролера металлов, материалов, полуфабрикатов и изделий 4-го разряда.

Овладение навыками и приемами проведения контроля качества канатов и аттестации продукции, оформления сертификатов качества и маркировочных ярлыков. Все работы выполняются в соответствии с инструкцией по безопасности труда контролера металлов, материалов, полуфабрикатов и изделий (под наблюдением инструктора производственного обучения).

Квалификационная (пробная) работа

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Список рекомендуемой литературы

1. М.А. Букштейн. Производство и использование стальных канатов. М.: Металлургия, 1973 г. 360 стр.

2.  Технический регламент таможенного союза  ТР ТС 010/2011  "О безопасности машин и оборудования".

3. ТИ 171 МТ. КН-51 Производство стальных канатов.

4. СТП 171-14 Канатные смазки и их применение в канатных цехах.

# 5. СТП 171-35 Производство канатов, поднадзорных Морскому и Речному регистрам.

6. ГОСТ 3241 Канаты стальные. Технические условия.

7. ГОСТ 10505 Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия.

8. ГОСТ 16853 Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия.

9. ГОСТ 18899 Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия.

10. ГОСТ 2172 Канаты стальные авиационные. Технические условия.

Экзаменационные билеты

БИЛЕТ №1.

1. Материалы, применяемые для изготовления стальных канатов, требования, предъявляемые к ним.

2. Типы прядевьющих машин.

3.	Основные конструкции прядей типа ЛК.

4.	Соединение концов проволоки в канатном производстве. Требования к сварному соединению. Допускаемое количество соединений.

5.	Элементы тарифной системы.

6.	Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учету как производственные.

7.   Действия работника при получении травмы на производстве.

БИЛЕТ №2.

1.	Канаты стальные.  Классификация по ГОСТ 3241.

2.	 Устройства для формирования пряди, требования к ним.

3.	Критерии подбора органического сердечника в пряди.

4.	Правила определения суммарного разрывного усилия.

5.	Системы оплаты труда. Показатели премирования.

6.	Виды инструктажей по охране труда.

7.   Оказание первой помощи при кровотечении.

БИЛЕТ №3.

1.	 Общие сведения об оборудовании канатных цехов.

2.	Особенности изготовления односторонних прядей ( канатов).

3.	 Основные параметры свивки пряди ( каната).

4.	Длина каната. Допускаемые предельные отклонения.

5.	Производительность труда. Пути ее повышения.

6.	В каких случаях работник может быть отстранен от работы?

7. Оказание первой помощи при переломе.

БИЛЕТ №4.

1.	Технология изготовления пряди типа ЛК. Маркировка пряди.

2.	Критерии подбора органических сердечников в канаты.

3.	Виды брака при изготовлении канатов, причины образования, меры предупреждения.

4.	Условное обозначение стальных канатов. Привести пример.

5.	Виды простоев, их оплата.

6.	Специальная оценка условий труда.

7. Оказание первой помощи при термических ожогах.

БИЛЕТ №5.

1.	 Технология изготовления пряди типа ТК. Маркировка пряди.

2.	 Защитные смазки, требования к ним.

3.  Основные параметры свивки пряди ( каната).

4.  Виды брака при производстве прядей. Способы их устранения.

5.	Как образуются средства на социальное страхование, и на какие цели расходуются?

6. Назначение, устройство и правила применения СИЗ контролера металлов, материалов, полуфабрикатов и изделий.

7. Оказание первой помощи при ранении.

БИЛЕТ №6.

1.	Канаты стальные, их классификация по ЕН 12385.

2.	Основные конструкции прядей типа ТК.

3.	Устройства для изготовления нераскручивающихся канатов, требования к ним.

4.	Назначение, подбор плашек. Требования, предъявляемые к ним.

5.	Порядок разработки графиков работы. Время отдыха.

6.	 Коллективные и индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.

7. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.