# ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел развития персонала

# УТВЕРЖДАЮ

|  | Начальник отдела развития персонала ____________ И.Д. Маринова подпись «12» мая 2019 г. |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ»

# Разряд 2-5

Код профессии 13263

Разработал:

Инженер экспресс-анализа лаборатории металлографии   _______________  С.Н. Ольнова

должность                                                                                                            подпись                инициалы, фамилия

Рецензент:

И.о. начальника лаборатории металлографии  ___________________  Ю.С. Филина

должность                                                                                                   подпись                         инициалы, фамилия

Согласовано:

Начальник ОТК УТиК                ___________________    Л.Ю. Спажева

наименование подразделения                       подпись                                   инициалы, фамилия

по принадлежности профессии

Ст. менеджер УОТПБ и Э   _____________________         А.Н. Дубровина

подпись                                            инициалы, фамилия

Проверил: _____________         Е.В. Кирпичева

подпись                 инициалы, фамилия сотрудника ОРП

содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 3 |
| Учебный план и программы для подготовки новых рабочих по профессии «лаборант-металлограф» 2 р. | 4 |
| Учебный план и программы для повышения квалификации рабочих по профессии «лаборант-металлограф» 3 р. | 19 |
| Учебный план и программы для повышения квалификации рабочих по профессии «лаборант-металлограф» 4 р. | 25 |
| Учебный план и программы для повышения квалификации рабочих по профессии «лаборант-металлограф» 5 р. | 28 |
| Литература | 31 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначены для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Лаборант-металлограф» 2-5-го разрядов.

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (вып. 1) и содержат требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Экономическое обучение и обучение по системе менеджмента качества рекомендуется проводить по программам, утвержденным на предприятии.

Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих установлена 5 месяцев. При этом на теоретическое обучение отводится 286 часов, на производственное – 500 часов.

Учебные программы разработаны с учетом знаний и профессиональных умений обучающихся по выполнению макро- и микроанализа, испытаний твердости.

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было обучать лаборанта-металлографа непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных заданий.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Практическая (квалификационная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного времени. Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исключать устаревшие сведения.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - лаборант-металлограф.

Квалификация - 2-й разряд.

Должен уметь:

- выполнять металлографический анализ спецсплавов, углеродистых сталей, чугунов и сплавов на алюминиевой, магниевой и медной основах;

- подготавливать образцы спецсплава к металлографическим испытаниям;

- травить образцы в щелочных и кислотных растворах;

- определять основные структурные составляющие сплавов и дефекты по эталонам;

- проверять   твердость   контрольных   термообработанных   образцов на приборах Бринелля, Роквелла и Виккерса;

- определять глубину обезуглероженного слоя и размеры зерна;

- определять альфа-фазу в сталях аустенитного и аустенито-ферритного классов методом магнитной металлографии;

- предупреждать и устранять мелкие неполадки в работе приборов;

- экономно расходовать материалы и электроэнергию;

- рационально организовывать рабочее место;

- соблюдать  правила безопасности труда,  производственной санитарии, пожарной безопасности и внутреннего распорядка.

Должен знать:

- способы приготовления макро- и микрошлифов;

- переводные таблицы твердости;

- устройство настольных металлографических микроскопом и правила их обслуживания;

- устройство приборов Бринелля, Роквелла и Виккерса для определения твердости;

- правила работы на лабораторных электропечах и ваннах;

- основные реактивы, применяемые для травления макро-и микрошлифов;

- элементарные основы металлографии;

- диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов;

- устройство аналитических весов, правила работы на них и их обслуживание;

- виды и причины дефектов при проведении металлографического анализа, меры их предупреждения и устранения;

- рациональную организацию труха на своем рабочем месте; при бригадной форме организации труда, также организацию труда своей бригады;

- систему оплаты труда лаборантов-металлографов;

- технологический процесс выполняемой работы; правила технической эксплуатации и обслуживания оборудования, технологической оснастки и инструмента;

- правила экономного расходования и использования материалов и электроэнергии;

- требования к качеству выполняемых работ;

- правила безопасности труда, производственной санитария, пожарной безопасности и внутреннего распорядка;

- основы экономики и организации производства.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ЛАБОРАНТ-МЕТАЛЛОГРАФ»  2-ого разряда

Срок обучения - 5 месяцев

| № п/п | Тема | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 286 |  |
| 1.1 | Основы экономики | 10 | зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 | зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 75 |  |
| 1.3.1 | Материаловедение | 30 | зачет |
| 1.3.2 | Допуски и технические измерения | 15 | зачет |
| 1.3.3 | Чтение чертежей и схем | 10 | зачет |
| 1.3.4 | Электротехника | 20 | зачет |
| 1.4 | Специальная технология | 198 | зачет |
| 2 | Производственное обучение | 500 | зачет |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |
|  | ИТОГО: | 786 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«Лаборант-МЕТАЛЛОГРАФ»

2 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10 -12 | 12 -14 | 14 -16 | 16 -18 | 19 -20 |  |
| 1 | Теоретическое обучение | 80 | 80 | 80 | 46 |  |  |  |  | 286 |
| 1.1 | Основы экономики | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 1.3 | Общетехнический курс | 22 | 25 | 18 | 10 |  |  |  |  | 75 |
| 1.3.1 | Материаловедение | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 30 |
| 1.3.2 | Допуски и технические измерения | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 15 |
| 1.3.3 | Чтение чертежей и схем | 2 | 5 | 3 |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.3.4 | Электротехника | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 20 |
| 1.4 | Специальная технология | 50 | 50 | 62 | 36 |  |  |  |  | 198 |
| 2 | Производственное обучение |  |  |  | 34 | 116 | 116 | 116 | 118 | 500 |
|  | Итого: | 80 | 80 | 80 | 80 | 116 | 116 | 116 | 118 | 786 |

###### ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

Тема 1.3.1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Строение металлов и сплавов. Кристаллические и аморфные тела. Понятие о кристаллическом строении металлов и их сплавов. Кристаллизация чистого металла и схема процесса кристаллизации. Понятие о критических точках; явление анизотропности.

Понятие о сплавах: механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение; структура и свойства каждого типа сплава. Способы получения сплавов - сплавление и спекание.

Основные свойства металлов и их сплавов.

Понятие о физических свойствах: цвет, удельный вес, электропроводность, теплопроводность, теплоемкость, магнитные свойства.

Понятие о химических свойствах: окисляемость, кислотостойкость, коррозионная стойкость.

Понятие о механических свойствах: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость, жаростойкость, жаропрочность.

Понятие о технологических свойствах: обрабатываемость резанием, линейные свойства, свариваемость, прокаливаемость, паяемость.

Чугуны. Классификация чугунов. Механические свойства чугунов.

Маркировка чугунов. Область применения чугунов.

Влияние примесей на свойства чугуна. Влияние углерода на свойства чугуна. Белый чугун, его структура, свойства и область применения. Понятие о диаграмме железо-углеродистых сплавов.

Серый чугун. Структура и свойства серого чугуна.

Ковкий чугун. Общие сведения о получении ковкого чугуна. Структура ковкого чугуна. Свойства ковкого чугуна. Марки и область применения.

Модифицированные и высокопрочные чугуны; марки и область применения модифицированных и высокопрочных чугунов.

Диаграмма состояния систем сплавов «железо-углерод», относящаяся к группе чугунов. Характерные линии, точки. Понятие о доэвтектических, эвтектических, заэвтектических чугунах, их структуре и свойствах.

Стали. Определение стали. Углеродистые стали. Классификация углеродистых сталей по составу и значению: хромистые, никелевые, хромоникелевые; конструкционные и инструментальные; обыкновенного качества, качественные, высококачественные. Механические и технологические свойства каждой группы стали, их обозначения. Маркировка углеродистых сталей. Область применения углеродистых сталей.

Легированные стали. Классификация легированных сталей по назначению и свойствам: конструкционные, инструментальные, специальные. Механические и технологические свойства каждой группы стали. Маркировка легированных сталей. Область применения легированных сталей.

Цветные металлы и их сплавы.

Классификация цветных металлов и их использование.

Медь. Ее назначение и свойства. Сплавы меди с цинком, оловом, алюминием, свинцом, бериллием, никелем; марки меди и сплавов на ее основе, механические и технологические свойства сплавов, обозначение по ГОСТу.

Алюминий. Его назначение и свойства. Сплавы алюминия для литья - силумины. Деформируемые алюминиевые сплавы. Физические, механические и технологические свойства сплавов алюминия; область применения; марки; обозначение по ГОСТу.

Магний, титан, их свойства; физические, механические и технологические свойства сплавов магния и титана, область применения.

Марки магния, титана и их сплавов; обозначение по ГОСТу.

Антифрикционные сплавы и основные требования к ним. Классификация антифрикционных сплавов и область их применения. Обозначение антифрикционных сплавов по ГОСТу.

Тема 1.3.2. ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Определения: стандартизация, стандарт. Виды и категории стандартов, их обозначение и применение.

Определение понятий: унификация, типизация, нормализация.

Виды погрешностей, неизбежные  при изготовлении деталей. Номинальный размер.

Погрешности размера. Отклонения. Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах.

Методы измерения, инструмент для измерения. Чувствительность измерительных приборов. Погрешность при измерении.

Понятие о взаимозаменяемости в машиностроении. Виды взаимозаменяемости: полная и частичная; внешняя и внутренняя.

Значение допусков и посадок в осуществлении принципа взаимозаменяемости.

Тема 1.3.3 ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ

История возникновения черчения. Практическое применение геометрических построений. Чертеж детали и его назначение.

Основы проекционной графики. Расположение проекций на чертеже.

Масштабы. Линии чертежа.

Виды сечения и разрезы. Их назначение.

Эскизы и рабочие чертежи деталей. Общие правила оформления чертежей. Основные обозначения на чертежах. Чтение чертежа.

Условные обозначения на чертежах сварных швов, основных типов резьб, зубчатых колес, пружин, болтов, валов, гаек, конусов и т.д.

Сборочные чертежи. Выполнение сборочных чертежей. Составление спецификации. Чтение сборочного чертежа. Схемы. Эскизы. Отличие их от чертежа.

Тема 1.3.4 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Основные сведения о постоянном и переменном токе. Получение переменного тока. Частота и период. Соединение звездой и треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения; отношения между ними. Мощность однофазного и трехфазного переменного тока. Электрические измерения и электроизмерительные приборы.

Общие сведения об устройстве и принципе работы электрооборудования и допусковой аппаратуры лаборатории. Обязанности лаборанта химического анализа по обслуживанию оборудования.

Защитная аппаратура, ее назначение.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Основные сведения из металлографии и термической обработки | 50 |
| 3 | Оборудование металлографической лаборатории | 57 |
| 4 | Способы приготовления макро- и микрошлифов и их металлографический анализ | 66 |
| 5 | Методы определения твердости | 8 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 2 |
| 7 | Охрана труда, производственная санитария, пожарная безопасность на предприятии | 14 |
| Итого: | 198 |

ПРОГРАММА

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ

Роль исследовательских и лабораторных работ в металлургии. Вклад отечественных ученых в развитие металловедения.

Ознакомление с квалификационной характеристикой лаборанта-металлографа 2-го разряда, программой специальной технологии, расписанием занятий, экзаменационными требованиями, правилами внутреннего распорядка и трудовой дисциплины.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛОГРАФИИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Типы кристаллических решеток. Металлы черные и цветные. Понятие о сплавах. Типы сплавов: твердые растворы, химические соединения, механические смеси.

Сведения о кристаллизации металлов и сплавов. Макро- и микроструктура металлов и сплавов. Значение исследования структуры металлов для объяснения характера их поведения в различных условиях. Шлиф - объект металлографического исследования. Сущность металлографического исследования.

Свойства металлов и сплавов: физические, химические, механические и технологические.

Понятие о фазовых превращениях в сплавах. Аллотропические и магнитные превращения. Кривые охлаждения и критические точки, диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Методы построения и типы диаграмм состояния. Виды превращений в сплавах и образующиеся структуры.

Диаграмма состояния системы железо-углерод. Общий вид диаграммы состояния. Стабильная и метастабильная системы. Основные точки и линии на диаграмме. Область сталей и область чугунов. Фазы и структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Превращения, протекающие в сталях и чугунах различного состава при охлаждении и нагреве. Образующиеся структуры. Классификация железоуглеродистых сплавов в соответствии с диаграммой состояния: стали доэвтектоидные,     эвтектоидные,     заэвтектоидные;     чугуны доэвтектические, эвтектические, заэвтектические.

Разбор диаграммы состояния системы железо-цементит. Определение превращений в сплавах разного состава и образующихся структур.

Железоуглеродистые сплавы. Чугуны, их классификация, структурные составляющие, свойства, назначение и маркировка.

Стали, их классификация, структурные составляющие, свойства, назначение и маркировка.

Основные сведения о структуре и применении цветных металлов и сплавов. Их маркировка.

Краткие сведения о термической и химико-термической обработке металлов и сплавов. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск и старение (сущность и назначение )

Металлографический анализ чугунов, сталей, цветных металлов и сплавов. Методы исследования структуры металлов и сплавов после термической и химико-термической обработки.

Тема 3. ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Оборудование, приспособления и инструменты для вырезки образцов.

Оборудование для подготовки образцов к макро- и микроисследованиям; его назначение, устройство и правила эксплуатации: маятниковый копер для разрушения образцов; шлифовальные и полировальные станки, их конструкция; водяная баня; вытяжной шкаф; нагревательные электрические печи; электролитические ванны для электрохимического полирования; ванны для травления.

Приспособления для монтирования образцов малого размера: оправки, зажимы, пластины, резиновый валик, деревянные бруски. Инструменты: напильники, ножовочные станки, пресс-формы для запрессовки шлифа в пластмассу, бакелит; термометры, щипцы, часы с секундомером и др.

Металлографический микроскоп, позволяющий рассматривать при увеличении непрозрачные тела в отраженном свете, его отличие от медицинского микроскопа. Основные системы микроскопа: оптическая, осветительная с фотографической аппаратурой, механическая.

Типы металлографических микроскопов. Вертикальные, горизонтальные микроскопы. Вертикальные микроскопы: ММР-4, МИМ-7, AXIOVERT; их увеличения, особенности оптической, осветительной и механической систем.

Горизонтальный микроскоп МИМ-8, его устройство, особенности конструкции оптической, осветительной и механической систем.

Устройство оборудования для определения твердости по методу Роквелла, Бринелля и Виккерса, их конструкция и правила эксплуатации.

Аналитические весы, их устройство. Правила работы на аналитических весах. Разновес дня взвешивания на аналитических весах и правила обращения с ним. Паспорт на аналитические весы и документация, выдаваемая на определенный срок Госповерителем.

Другое лабораторное оборудование, приборы и приспособления, их характеристика и условия работы с ними.

Правила обслуживания оборудования металлографической лаборатории.

Тема 4. СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКРО- И МИКРОШЛИФОВ И ИХ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕКИЙ АНАЛИЗ

Способы приготовления макрошлифов. Место и способ вырезки образцов для макроисследования; особенности вырезки образцов из отливок, поковок, штамповок, проката, сварных и термически обработанных деталей.

Зависимость места и способа вырезки образца от цели исследований (первичная кристаллизация, дефекты, нарушающие сплошность металла, неоднородность структуры и др.).

Способы получения плоской поверхности образца. Виды предварительной обработки (фрезерование, строгание или шлифование на плоскошлифовальном станке).

Выбор шлифовальной бумаги для шлифования образца. Технология обработки шлифованием. Реактивы для травления образцов. Порядок приготовления реактивов. Реактивы, применяемые для травления и выявления ликвации серы и фосфора, дефектов, нарушающих сплошность металла, строения литой стали, волокнистости и других дефектов при макроисследовании. Способы травления и выявления м акроструктуры.

Способы приготовления микрошлифов. Порядок приготовления микрошлифов, значение места и способа вырезки образца для характеристики строения всего исследуемого металла.

Особенности выбора поверхности для приготовления микрошлифов в зависимости от исследуемой структуры.

Размеры и формы образцов. Способы монтирования образцов небольшого сечения в специальные оправки. Материалы для монтирования образцов, их химический состав и температура плавления.

Порядок получения плоских поверхностей образца:-выравнивание грани, предназначенной для микроанализа, получение плоской поверхности опиливанием или шлифованием. Особенности подготовки образцов из закаленной стали. Выбор шлифовальной бумаги и способы шлифования образца: ручной и механический. Методы очистки образца после шлифовки. Шлифовальные пасты и их применение при подготовке микрошлифов.

Назначение полирования. Получение поверхности ручным и механическим способами. Материалы, применяемые при полировании.

Способы приготовления полировальных составов, применяемые материалы. Методы очистки поверхности образца после полирования и предохранения ее от окисления. Эксикаторы.

Реактивы для травления микрошлифов железа, его сплавов, меди, ее сплавов и алюминиевых сплавов. Способы приготовления реактивов.

Дефекты при изготовлении макро- и микрошлифов, методы их предупреждения и исправления.

Методы выявления микроструктуры металлов и сплавов. Основные методы выявления микроструктуры: химическое травление; электролитическое травление; тепловое травление; травление в расплавленных солях; катодное травление; магнитная металлография; появление рельефа вследствие изменения объема при превращении. Краткая характеристика и применение каждого метода.

Химическое травление. Принцип метода. Выявление общей микроструктуры и избирательное травление. Химические реактивы универсальные и специального назначения.

Способы нанесения травящего реактива: погружение образца, втирание ватой, смачивание поверхности из капельницы или пипетки. Травление подогретыми реактивами. Время травления, его зависимость от увеличения, при котором просматривается микроструктура. Промывка и сушка образцов после травления.

Лабораторная посуда и приспособления, применяемые для травления микрошлифов.

Электролитическое травление. Сущность метода, его преимущества и недостатки. Схема установки для электролитического травления. Подготовка образцов и ванны. Регулирование рабочего режима (плотность тока, напряжение, расстояние между электродами, состав электролита). Процесс электролитического травления. Составы электролитов и режимы электротравления для выявления микроструктуры разных сплавов.

Организация рабочего места для травления. Правила безопасности труда. Химические вещества, применяемые для составления травящих растворов. Основные реактивы для выявления структуры различных сплавов.

Метод магнитной металлографии. Сущность процесса. Условия применения метода магнитной металлографии; ферромагнитные частицы и суспензия. Техника выполнения метода.

Краткие сведения о других способах выявления микроструктуры. Примеры применения различных способов травления.

Макроструктурный анализ металлов и сплавов. Общая характеристика макроструктурного анализа. Правила отбора и методика подготовки образцов. Порядок выявления макроструктуры. Применяемые реактивы.

Примеры применения макроструктурного анализа при исследовании и контроле качества металлов (определение неоднородности распределения-ликвации серы, фосфора, углерода и др.; выявление пористости, строения литой стали, волокнистости, структуры сварных швов и др.).

Характеристика типичных макроструктур и методы их получения. Макроскопическое изучение изломов.

Микроструктурный анализ металлов и сплавов. Методы определения величины зерна визуально. Сравнение со стандартными шкалами.

Методы изучения микроструктуры и определения фазового состава сплавов. Структурные составляющие простых сплавов, определение структур различных металлов и сплавов.

Измерение микротвердости. Метод измерения микротвердости, его сущность и применение.    Приборы, применяемые для определения микротвердости. Точность метода. Тарировка приборов. Эталонные образцы. Влияние различных факторов на результаты измерения микротвердости. Область применения метода микротвердости (изучение внутрикристаллической ликвидации, определение твердости фаз и структурных составляющих, определение твердости поверхностного слоя и др.).

Микроскопическое исследование изломов (фрактография). Преимущества фрактографии перед методом обычного металлографического анализа при исследовании прочности и разрушения металлов.

Микроскопы, применяемые для металлографического исследования изломов (бинокулярный, стереоскопический, металлографический). Приспособления для исследования изломов на металлографическом микроскопе. Примеры фрактографического исследования.

Применение методов металлографического анализа для различных испытаний и исследований. Определение глубины обезуглероженного слоя. Определение а-фазы в сталях методом магнитной металлографии. Характеристика каждого метода.

Методика определения прокаливаемости стали.

Оформление результатов металлографического анализа. Порядок регистрации образцов, поступающих на анализ.

Ведение журнала для учета проведенных анализов. Порядок оформления результатов металлографических исследований.

Тема 5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ

Основные методы механических испытаний металлов и сплавов. Испытания на растяжение и сжатие. Диаграмма растяжения; характерные участки и точки диаграммы. Свойства металлов, определяемые при испытании на растяжение: пределы пропорциональности, упругости, текучести, прочности, относительное удлинение (сужение), модуль упругости.

Оборудование и приспособления для испытаний на растяжение.

Твердость и методы ее испытания: вдавливанием стального шарика (твердость по Бринеллю); вдавливанием алмазного конуса (твердость по Роквеллу); вдавливанием алмазной пирамиды (твердость по Виккерсу). Устройство и работа приборов для определения твердости. Правила подготовки образцов для испытания. Правила выбора  индентора и нагрузки. Правила проведения испытаний и определения твердости. Переводные таблицы твердости.

Методика определения ударной вязкости. Оборудование для определения ударной вязкости металлов и сплавов.

Тема 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды».

Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. Влияние производственной деятельности человека на окружающую среду. Понятие о предельно-допустимых концентрациях и выбросах (ПДК и ПДВ). Влияние химического производства на окружающую среду и человека.

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях.

Административная и юридическая ответственность руководителей и всех работающих за нарушения в области охраны окружающей среды.

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии.

Отходы производства. Очистные сооружения.

Безотходные технологии.

Тема 7. ОХРАНА ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Законодательство в области охраны труда. Государственные органы надзора за состоянием  безопасности труда и производственной санитарии, их функции и права. Виды и сроки проведения инструктажа по безопасности труда.

Безопасность труда на рабочем месте. Возможные случаи травматизма в лаборатории. Правила безопасности труда при работе с концентрированными кислотами и щелочами. Меры оказания первой помощи при попадании кислоты или щелочи на кожу или в глаза.

Действие на организм человека вредных веществ, применяемых в лаборатории.

Правила безопасности труда при работе с ядовитыми газообразными веществами, их хранении. Предельно допустимые концентрации вредных газов и паров в воздухе рабочих помещений и зоне обслуживания оборудования и приборов.

Классификация газоопасных мест; виды газоопасных работ, порядок и правила их проведения. Правила безопасности труда при работе с химической посудой под вакуумом.

Правила безопасности труда при отборе проб. Правила работы с пробами.

Средства индивидуальной защиты: спецобувь, спецодежда, защитные очки, перчатки, фартук, респиратор, противогаз и др.; их хранение и правила пользования ими. Состав и места хранения аварийных запасных комплектов средств защиты.

Производственная санитария, ее значение и задачи. Медицинское обслуживание рабочих. Причины выделения вредных газов и паров в воздух производственных помещений: нарушение технологического режима, недостаточная герметизация оборудования и коммуникаций, нарушение правил отбора проб, загрузки и выгрузки сухих продуктов, отсутствие или неисправность вентиляционной системы.

Соблюдение правил личной гигиены.

Правила пользования санитарно-бытовыми помещениями (раздевалка, душевые, комнаты приема пищи и др.). Стирка спецодежды, режим питания и приема  питьевой воды.

Водоснабжение, отопление лаборатории.

Нормы освещения для данной лаборатории. Требования к освещенности оборудования.

Окраска помещений, оборудования, коммуникаций.

Понятие о кратности воздухообмена. Правила содержания и обслуживания вентиляционных установок.

Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях. Расположение аптечек, местонахождение ближайшего медпункта.

Пожарная безопасность. Требования органов Государственного надзора к соблюдению противопожарного режима.

Классификация лабораторий и производств по категориям взрыво- и пожароопасности.

Понятие о самовозгорании, взрыве и пределах взрываемости газов и паров.

Возможные причины возникновения пожаров и взрывов в лаборатории и на территории предприятия; меры их предотвращения. Основные требования, предъявляемые к соблюдению правил пожарной безопасности. Соблюдение правил совместного хранения различных химических реактивов.

Действия лаборанта при обнаружении загорания на обслуживаемом участке. Способы оповещения о пожаре. Первичные средства и стационарные системы пожаротушения; схема, устройство, назначение, правила пользования.

Электробезопасность. Причины электротравматизма. Защитные меры: заземление, зануление, защитное отключение, ограждение и др. Меры безопасности при работе с электрооборудованием. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током; факторы, определяющие опасность поражения: электрическое сопротивление тела человека, величина силы тока, длительность воздействия, пути прохождения, частота тока и др. Освобождение пострадавшего от действия тока; правила и способы оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тематический план

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в металлографической лаборатории | 4 |
| 3 | Подготовка образцов из сталей и сплавов к металлографическим исследованиям | 96 |
| 4 | Ознакомление с металлографическим методом исследования на микроскопах различных типов | 48 |
| 5 | Проведение металлографического анализа | 48 |
| 6 | Определение твердости | 48 |
| 7 | Самостоятельное выполнение работ лаборанта-металлографа 2-го разряда | 251 |
|  | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО: | 500 |

# Программа

Тема 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Общая характеристика учебного процесса. Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных рабочих. Продукция, выпускаемая предприятием.

Ознакомление обучающихся с лабораторией, правилами внутреннего распорядка и режимом работы. Распределение обучающихся по рабочим местам. Ознакомление с оборудованием рабочего места, приборами, машинами и приспособлениями. Ограждение опасных зон.

Металлографическая лаборатория, механические мастерские, лаборатория механических испытаний; их краткая характеристика; оборудование лаборатории, механизация работ. Организация рабочего места.

Цели и задачи металлографических исследований. Содержание работы лаборанта-металлографа. Правила внутреннего распорядка и содержания рабочего места.

Тема 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Требования безопасности труда. Типовая инструкция по безопасности труда. Инструктаж по общим правилам безопасности труда лаборанта-металлографа. Причины травматизма и виды травм. Индивидуальные средства защиты. Безопасные приемы работы. Ограждение опасных зон.

Пожарная безопасность. Причины пожаров в лабораториях.

Меры предупреждения пожаров. Правила пользования электронагревательными приборами, электроинструментом; отключение электросети; меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.

Электробезопасность. Требования электробезопасности и их выполнение. Заземление оборудования. Электрозащитные средства и правила пользования ими.

Структура производства и организации труда на предприятии. Основные цехи предприятия, технологический процесс изготовления продукции, оборудование, продукция. Технические (вспомогательные) службы, их задачи, основные функции. Комплексная система управления качеством труда и продукции на предприятии.

Планирование труда и контроль качества работ на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте.

Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на предприятии.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Повышение опасности травматизма, снижение производительности труда и ухудшение качества продукции как негативное следствие потребления спиртных напитков в быту и на производстве.шкафа (с водяной баней).

Освоение приемов работы на оборудовании.

Ознакомление с термической и химико-термической обработкой изделий (образцов).

Тема 3. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ К МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

Ознакомление с оборудованием для приготовления макро- и микрошлифов.

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Ознакомление с назначением и устройством основных узлов, а также правилами эксплуатации отрезных станков для вырезки образцов и копра для разрушения образцов.

Ознакомление с назначением, устройством и правилами эксплуатации шлифовальных и полировальных станков, а также нагревательных электрических печей, ванн для электролитического полирования, ванн для травления и вытяжного

Изготовление макро- и микрошлифов и подготовка их к металлографическому анализу. Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда. Обучение изготовлению и травлению макрошлифов; отбор и подготовка образцов для анализа, шлифование на наждачном или карборундовом круге и дальнейшая последовательная обработка. Подготовка реактивов для травления, водных растворов азотной, серной и соляной кислот. Травление реактивом Гейна.

Ознакомление с требованиями по контролю макроструктуры в соответствии с действующими ГОСТами.

Обучение изготовлению и травлению микрошлифов: выбор места вырезки образцов, приготовление микрошлифов - шлифовка, полировка; хранение микрошлифов.

Выбор и подготовка реактивов для травления микрошлифов различных сталей и сплавов.

Обучение запрессовке образцов небольшого сечения или размеров в специальные оправки.

Освоение приемов получения плоской шлифованной поверхности. Приготовление полировальных составов. Обучение полировке микрошлифов.

Освоение приемов работы на устройствах для электролитического полирования, работы в вытяжном шкафу.

Оценка качества микрошлифов, полученных при механической и электролитической полировках.

Ознакомление с химическими веществами и лабораторной посудой для составления травящих растворов.

Освоение приемов взвешивания на аналитических весах. Установка нулевой точки весов. Взвешивание составляющих и приготовление травящих растворов.

Травление микрошлифов. Освоение различных способов нанесения реактивов. Промывка и сушка образцов. Определение катализа травления.

Ознакомление с процессом электролитического травления. Составление электролита.

Освоение методики электролитического травления.

Тема 4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МКРОСКОПАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Ознакомление с устройством и принципом работы бинокулярного и металлографических микроскопов ММР-4 (МИМ-7 и МИМ-8), AXIOVERT.

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места при работе па микроскопах.

Подготовка и настройка бинокулярного микроскопа для наблюдения изломов и исследования макроструктуры.

Подготовка и настройка металлографического микроскопа. Подбор объектива и окуляра для получения нужного увеличения. Включение микроскопа в электросеть. Установка микрошлифа на предметный столик. Включение лампы.

Предварительная установка на фокус вращением винта грубой настройки. Фиксирование положения столика с образцом. Тонкая установка на фокус. Установка светофильтров. Регулировка освещения микрошлифа.

Тема 5. ПРОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Макроструктурный анализ

Отбор и подготовка образцов к исследованию макроструктуры. Приготовление макрошлифов. Рассмотрение поверхности макрошлифов невооруженным глазом и с помощью лупы. Оценка величины зерна, степени однородности структуры. Выявление на макрошлифах волокнистой структуры, пустот, трещин, непровара в сварных швах. Выявление ликвации серы, фосфора и углерода.

Зарисовка и тушевка макроструктуры. Макроскопическое изучение изломов.

Микроструктурный анализ

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места при проведении микроструктурного анализа.

Определение величины зерна. Определение величины зерна визуально по стандартным шкалам.

Изучение   микроструктуры   и   определение   Фазового   состава сплавов.

Выявление и просмотр микроструктуры различных сплавов. Обучение определению

структурных составляющих простых сплавов.

Определение микротвердости. Ознакомление с устройством и работой прибора для измерения микротвердости. Обучение работе на приборе. Проведение различных работ, связанных с определением микротвердости (определение твердости фаз и структурных составляющих, определение твердости поверхностного слоя, изучение внутрикристаллической ликвации, определение глубины обезуглероженного слоя).

Микроскопическое исследование изломов. Просмотр изломов под бинокулярным микроскопом. Определение интеркристаллического и транскристаллического характера разрушения.

Применение методов металлографии для различных испытаний и исследований. Ознакомление с методом магнитной металлографии. Определение наличия а-фазы в сталях.

Тема 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ

Ознакомление с приборами для определения твердости и освоение приемов работы на них. Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Ознакомление с прибором ТБ для измерения твердости по методу Бринелля, с основным его узлами и деталями, их назначением.

Изучение приемов работы на приборе: установка грузов, образца, включение прибора, нагружение образца, снятие нагрузки и образца, выключение прибора. Измерение отпечатка с помощью микроскопа.

Ознакомление с приборами TP для измерения твердости по методу Роквелла, с его основными узлами и механизмами, их назначением.

Изучение приемов работы на приборе: выбор и закрепление наконечника (алмазного конуса или стального шарика), установка образца, установка индикатора на «О», нагружение образца сначала предварительной, а затем основной нагрузкой, снятие основной нагрузки, определение числа твердости по показанию стрелки на шкалах индикатора. Снятие образца.

Ознакомление с прибором ТВ для измерения твердости по методу Виккерса, с его основными узлами и механизмами, их устройством и назначением.

Освоение приемов работы на приборе: выбор и установка грузов, установка образца, включение прибора, нагружение образца, снятие нагрузки, настройка микроскопа, измерение диагоналей отпечатка, снятие образца.

Техническое обслуживание приборов для измерения твердости.

## Определение твердости на приборах Бриннеля, Роквелла и Виккерса

Подготовка поверхности образцов к измерению твердости, подготовка приборов к работе. Выбор оправки и нагрузки в зависимости от толщины, конфигурации и материала образца.

Подготовка к работе прибора ТБ. Установка оправки с шариком в прибор. Проверка правильности показаний прибора по эталону. Определение твердости на приборе Бринелля. Измерение размеров отпечатка с помощью микроскопа. Вычисление твердости по формулам. Определение среднего значения НВ по таблице.

Подготовка к работе прибора ТР. Установка оправки с алмазным конусом, стальным шариком или наконечником из твердого сплава. Подготовка образцов и установка их на опорный стол прибора. Проверка прибора по эталону. Определение твердости на приборе Роквелла. Отсчет показаний по шкалам прибора.

Подготовка к работе прибора ТВ. Установка различных оправок в прибор. Проверка состояния поверхности алмазной пирамиды. Выбор нагрузок в зависимости от толщины испытываемого образца. Определение твердости на приборе Виккерса. Измерение отпечатков. Вычисление твердости по формуле и определение числа твердости по таблице.

Ознакомление с испытанием твердости другими методами. Перевод по таблице чисел твердости, определенных разными методами, из одной системы в другую.

Тема 7. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЛАБОРАНТА-МЕТАЛЛОГРАФА 2-го р.

Самостоятельное выполнение всех видов работ при проведении металлографического анализа сталей, чугунов, сплавов на алюминиевой, медной и титановой основах. Выполнение установленных норм выработки (производственные работы выполняются по инструкции металлографической лаборатории предприятия или научно-исследовательского учреждения).

Все работы выполняются под наблюдением инструктора производственного обучения.

Практическая (квалификационная) работа

Примерный перечень работ

- Примеры для замера твердости - подготовка поверхности образцов различных материалов к замеру твердости и проведение замеров.

- Образцы материалов, изделий - травление" образцов и анализ микроструктуры сталей и сплавов цветных металлов марок 20, 45, У8, Р18, 12Х18Н10Т, ЛС63, Бр. АЖН 10-4-4.

- Образцы материалов, изделий - отработка технологии, подготовка образцов к микро- и макроанализу (шлифование, полировка) и травление их в водных растворах азотной, серной и соляной кислот.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - лаборант-металлограф.

Квалификация - 3-й разряд.

Должен уметь:

- проводить металлографический структурный и количественный анализ макро- и микроструктуры легированных сталей, проб черных и цветных металлов;

- приготавливать микро- и макрошлифы и маркировать их;

- устанавливать   степень   загрязненности   металла неметаллическими включениями;

- определять дефекты стали по макро- и микроструктуре и излому согласно эталонам, установленным техническими условиями и стандартами;

- определять глубину газонасыщенного слоя в сплавах;

- определять температуру оптическим пирометром во время плавки, прокатки, ковки и штамповки;

- проводить испытания на склонность к межкристаллитной коррозии;

- определять характер и размеры дефектов при травлении подготовленных мест непосредственно на изделиях;

- настраивать микроскопы для исследования макро- и микроструктуры;

- выполнять термическую обработку образцов и деталей в печах и ваннах; определять прочностные характеристики;

- рационально использовать рабочее место;

- выявлять и устранять возникающие неполадки текущего характера при производстве работ;

- экономить все виды энергии, сырья и материалов;

- соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, противопожарные мероприятия.

Должен знать:

- марки сталей и их химический состав;

- методику металлографических анализов различных металлов и сплавов и технологию их проведения;

- ГОСТы на используемые металлы;

- устройство металлографических микроскопов, оптических пирометров, фотоаппаратов, бинокулярных луп, контрольно-измерительных приборов, правила их настройки и обслуживания;

- принцип работы гальванометра и термопары, вольтметра и амперметра;

- характеристики типичных микро- и макроструктур легированных сталей; способы определения величины зерна;

- основные виды термической обработки;

- прочностные характеристики сталей по результатам механических испытаний;

- взаимосвязь между термообработкой и структурой металла;

- разновидности дефектов стали, литья, поковок, штамповок, проката;

- технологический процесс выполняемой работы; правила технической эксплуатации и ухода за обслуживаемым оборудованием, технологической оснасткой, инструментом;

- нормы расхода энергетических, сырьевых и материальных ресурсов на выполняемые работы;

- требования к качеству выполняемых работ, в том числе и по смежным операциям или процессам;

- виды дефектов, их причины, способы предупреждения и устранения;

- пути повышения эффективности производства;

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок;

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих на производстве;

- опыт работы новаторов производства.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Подготовки и переподготовки  «лаборантов-металлографов» 3-го разряда

| № п/п | Тема | Кол-во часов | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 137 |  |
| 1.1 | Основы экономики | 10 | зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 | зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 52 |  |
| 1.3.1 | Материаловедение* | 19 | зачет |
| 1.3.2 | Допуски и технические измерения* | 7 | зачет |
| 1.3.3 | Чтение чертежей и схем* | 7 | зачет |
| 1.3.4 | Электротехника* | 12 | зачет |
| 1.3.5 | Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники | 7 | зачет |
| 1.4 | Специальная технология | 72 | зачет |
| 2 | Практическая (квалификационная) работа |  |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«Лаборант-МЕТАЛЛОГРАФ»

3 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10 -12 | 12 -14 |  |
| 1 | Теоретическое обучение | 80 | 80 | 80 | 46 |  | 137 |
| 1.1 | Основы экономики | 5 | 5 |  |  |  | 10 |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 1.3 | Общетехнический курс | 22 | 25 | 18 | 10 |  | 52 |
| 1.3.1 | Материаловедение | 10 | 10 | 10 |  |  | 19 |
| 1.3.2 | Допуски и технические измерения | 5 | 5 |  | 5 |  | 7 |
| 1.3.3 | Чтение чертежей и схем | 2 | 5 | 3 |  |  | 7 |
| 1.3.4 | Электротехника | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 12 |
| 1.4 | Специальная технология | 50 | 50 | 62 | 36 |  | 7 |
| 2 | Производственное обучение |  |  |  |  |  | 250 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 387 |

* Содержание тем см. в программе обучение лаборанта-металлографа 2-го р.

** Производственное обучение не включено в учебный план, т.к. повышение квалификации лаборанта-металлографа до 3-го р. осуществляется на основании заключения о самостоятельном выполнении металлографического структурного анализа легированных сталей, проб черных и цветных металлов; термической обработки образцов и деталей в печах и ваннах.

Тема 1.3.5 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Инструкция по работе в ИС «ВААN» с модулем «Производство».- Бизнес-роль: «Журнал ОТК», 2008.

Работа в меню системы ВААN.

Работа с заданиями.

Работа с результатами испытаний. Работа со статусами испытаний. Работа с испытаниями

Создание задания вручную.

Квалификационная пробная работа

Примерный перечень работ

- Микроскопы   -   включение,   настройка   и   установка требуемого увеличения.

- Фотографирование макро- и микроструктуры.

- Макрошлифы   -   приготовление   темплетов   и   оценка дефектов макроструктуры.

- Микрошлифы    -    приготовление    образцов    и    оценка степени загрязненности неметаллическими включениями.

- Оптические пирометры - настройка и определение температуры нагретой детали.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Оборудование для металлографических исследований | 35 |
| 3 | Технология проведения металлографического анализа сталей и сплавов | 31 |
| 4 | Стандартизация, сертификация и качество продукции | 5 |
| Итого: | 72 |

Программа

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ

Значение повышения квалификации рабочих для быстрейшего внедрения в производство достижений науки и техники, дальнейшего повышения производительности труда и повышения эффективности общественного производства.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой специальной технологии лаборанта-металлографа 3-го разряда.

Тема 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Устройство металлографических микроскопов, оптических пирометров, фотоаппаратов, бинокулярных луп, контрольно-измерительных приборов. Правила их настройки и ухода за ними. Принцип работы гальванометра, термопары, вольтметра. Вспомогательные устройства микроскопа.

Общие правила обращения с микроскопами.

Способы создания оптического контраста (метод цветовой трансформации, поляризованный свет и др.).

Устранение вредного рассеянного света путем правильной установки оптической системы осветителя и системы микроскопа. Причины появления вредного рассеянного света и меры предупреждения.

Метод косого освещения. Принцип метода и его возможности.

Способы осуществления светопольного косого освещения» в различных микроскопах.

Метод темнопольного освещения. Принцип метода. Примеры темнопольного освещения в микроскопах.

Применение цветных светофильтров для изменения контраста изображения.

Использование поляризованного света. Сущность и применение метода исследования с использованием поляризованного света. Полярофильтры и другие необходимые приспособления. Порядок проведения анализа.

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Методика металлографических исследований различных металлов и сплавов. Марки сталей и их химический состав. ГОСТы на испытуемые металлы.

Сущность и назначение термической обработки металлов и сплавов.

Превращения, протекающие в стали в твердом состоянии при нагреве и охлаждении. График термической обработки сталей. Образование и распад аустенита. Влияние скорости охлаждения на характер превращений и структуру стали.

Виды термической обработки, сущность и назначение каждого вида. Понятие о режиме термической обработки. Значение правильного выбора режима для качественного проведения термической обработки изделий и обеспечения нужных свойств.

Отжиг и нормализация. Виды отжига: полный, неполный, изотермический, диффузионный (гомогенизация), рекристаллизационный, отжиг на зернистый перлит (сфероидизация). Сущность и назначение каждого вида отжига". Изменение структуры и свойств сплавов при разных видах отжига.

Влияние нормализации на свойства стали. Изменение структуры стали при нормализации.

Закалка. Изменение структуры стали при закалке. Процесс образования мартенсита. Изменение свойств стали при закалке. Основные факторы, определяющие результаты закалки: химический состав стали, скорость и температура нагрева, время выдержки, скорость охлаждения. Защита от окисления и обезуглероживания при нагреве.

Методы поверхностной закалки: с нагревом в пламени, в электролите, при электронагреве контактным методом и индукционном нагреве. Преимущества упрочнения изделий путем поверхностной закалки.

Отпуск и старение. Изменение структуры и свойств стали в процессе отпуска. Низкий, средний и высокий отпуск, их характеристика и применение. Зависимость свойств и структуры стали от температуры отпуска.

Сущность процесса старения. Изменение структуры и механических свойств сплава при старении. Старение малоуглеродистой стали. Примеры применения старения.

Обработка стали холодом. Сущность и назначение процесса. Стали и изделия, подвергаете обработке холодом. Изменение структуры и свойств стали при обработке холодом.

Дефекты, возникавшие при термической обработке, причины их возникновения и способы предотвращения.

Основные сведения о термической обработке чугуна и термической обработке цветных металлов и сплавов.

Основные виды химико-термической обработки стали (цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация); их краткая характеристика, назначение и область применения.

Характеристики типичных макро- и микроструктур легированных сталей.

Способы определения величины зерна. Подготовка образцов к исследованию макроструктуры: получение излома, определение в изломе усадочных раковин, газовых пузырей и пор в литых деталях, трещин и волосовин, пережогов и др.

Травление макрошлифов водным раствором азотной, серной и соляной кислоты. Травление реактивом Гейна.

Выявление крупной пористости, качества и типа сварки.

Выявление ликвации серы по методу Баумана. Рассмотрение и анализ полученного отпечатка.

Выявление ликвации фосфора. Проведение анализа макроструктуры образца.

Фотографирование макроструктуры. Общая схема фотографического процесса. Негативы и позитивы, их получение. Негативные материалы, применяемые для металлографической съемки; их основные свойства. Классификация фотографических пластинок и их применение при съемке. Применение светофильтров. Определение выдержки при фотографировании.

Техника обработки негативов (проявление, фиксирование, промывка, сушка). Составы проявителей и закрепителей.

Фотобумага, ее классификация и свойства. Принципы выбора фотобумаги. Печатание снимков. Процесс обработки фотоснимков.

Правила фотографирования крупных объектов (макроструктуры). Устройство фотоаппарата. Установки дня фотографирования макроструктуры мелких и средних объектов. Правила съемки. Специальные установки и фотокамеры для макросъемки на стенде.

Подготовка образцов к исследованию микроструктуры; получение плоской поверхности образца, шлифование, полирование и травление. Визуальное наблюдение микроструктуры.

Измерение микроскопических объемов при помощи окулярных и объективных микрометров.

Методы определения неметаллических включений в сплавах. Типы неметаллических включений в сталях, чугунах, цветных металлах и сплавах. Их краткая характеристика.

Методы определения количества неметаллических включений (оценка загрязненности стали путем сравнения с эталонными шкалами; измерение суммарной протяженности включений, наблюдаемых на продольных шлифах прокатанного металла; измерение суммарной площади включений с последующим определением объемного или весового содержания включений в металле). Характеристика каждого метода.

Фотографирование микроструктуры. Особенности подготовки микрошлифа для фотографирования. Правила установки его в столике микроскопа. Правила настройки микроскопа для фотосъемки. Процесс фотосъемки.

Краткие сведения о физических методах исследования металлов и сплавов. Основные методы определения физических свойств металлов и сплавов и их использование для изучения структуры

и фазовых превращений.

Определение теплоемкости; принцип метода; применяемое оборудование.

Установка для определения теплопроводности металлических стержней, ее устройство и правила работы на ней.

Мосты и установки для определения электросопротивления, принцип их действия. Использование метода электросопротивления для исследования металлов.

Принцип метода определения коэффициента линейного расширения металлов. Дилатометры, их конструкция и работа. Использование метода для изучения фазовых превращений в сплавах.

Определение магнитных свойств металлов и сплавов (точки Кюри, магнитной проницаемости, магнитной индукции и т.д.).

Физические методы дефектоскопии: рентгеновская, магнитная, люминесцентная, цветная, ультразвуковая; сущность каждого метода, применяемая аппаратура.

Тема 5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. Ответственность предприятия за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и ТУ.

Международная организация по стандартизации - ИСО.

ИСО-9000 «Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества», их назначение. Международный стандарт ИСО 9002-94 «Системы качества - модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании» - гарант выхода продукции на международный рынок.

Сертификация. Сертификат качества. Цель сертификации.

Контроль качества продукции. Три ступени контроля.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - лаборант-металлограф.

Квалификация - 4-й разряд.

Должен уметь:

- проводить металлографический структурный и количественный анализы высоколегированных и специальных сталей и цветных сплавов;

- составлять режимы термической и химико-термической обработки металлов и сплавов на основании экспериментальных работ;

- проводить   анализ   причин   дефектов   по  термической   и химико-термической обработке металлов и сплавов;

- определять причины поломки металлических конструкций и составлять по ним заключения;

- определять   лабораторными   методами   прокаливаемость   стали и склонность ее к отпускной хрупкости;

- систематизировать и обрабатывать результаты исследований;     рационально использовать рабочее место;

- проводить контрольные арбитражные анализы.

Должен знать:

- основы металлографии;

- физико-химические свойства металлов;

- принцип действия применяемых теплоизмерительных приборов;

- порядок изготовления макро- и микрошлифов и реактивов для травления;

- основы термической обработки стали, чугуна, а также цветных металлов и сплавов, используемых на предприятии;

- технологические    процессы    термической    и химико-термической обработки указанных материалов;

- основные свойства сталей, цветных металлов и сплавов;

- определение величины зерна, зон цементации, азотирования и пр.; методы поверхностной закалки, их особенности и область применения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Подготовки и переподготовки «лаборантов-металлографов» 4-го разряда

| № п/п | Тема | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 137 |  |
| 1.1 | Основы экономики | 10 | зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 | зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 52 |  |
| 1.3.1 | Материаловедение* | 19 | зачет |
| 1.3.2 | Допуски и технические измерения* | 7 | зачет |
| 1.3.3 | Чтение чертежей и схем* | 7 | зачет |
| 1.3.4 | Электротехника* | 12 | зачет |
| 1.3.5 | Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники* | 7 | зачет |
| 1.4 | Специальная технология | 72 | зачет |
| 2 | Практическая (квалификационная) работа |  |  |

* Содержание тем см. в программе обучение лаборанта-металлографа 2-го р., содержание темы 1.3.5 см. в программе обучение лаборанта-металлографа 3-го р.

** Производственное обучение не включено в учебный план, т.к. повышение квалификации лаборанта-металлографа до 4-го р. осуществляется на основании заключения о самостоятельном выполнении металлографического структурного анализа легированных сталей, проб черных и цветных металлов; термической обработки образцов и деталей в печах и ваннах.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Методы анализа макроструктуры сталей и сплавов | 34 |
| 3 | Методы анализа микроструктуры сталей и сплавов | 37 |
| Итого: | 72 |

Программа

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой специальной технологии.

Тема 2.  МЕТОДЫ АНАЛИЗА МАКРОСТРУКТУРЫ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Физико-химические свойства металлов, использование этих свойств в технике.

Приборы, применяемые для физико-химического анализа. Принцип действия теплоизмерительных приборов.

Способы изучения макроструктур: просмотр отшлифованной и протравленной поверхности изделия; просмотр макрошлифов, изучение излома образца.

Выявление макроструктуры, специальные реактивы.

Оценка макроструктуры по эталонам шкал стандартов.

Виды дефектов, оцениваемые по шкалам: центральная пористость, точечная ликвация, пятнистая ликвация, ликвационный квадрат и т.д., подкорковые пузыри, наслойная кристаллизация.

Макроскопическое изучение изломов: нафталинистый, камневидный. Определение глубины закаленного и цементированного слоя по излому.

Тема 3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА МИКРОСТРУКТУРЫ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Технологические процессы термической и химико-термической обработки стали, чугуна, цветных металлов и сплавов, используемых на предприятии.

Методы поверхностной закалки, их особенности и область применения.

Способы выявления и определения неметаллических включений: в нетравленном виде, последовательное травление; различные способы освещения; в темном поле, в поляризованном свете.

Оценка загрязненности стали неметаллическими вклинениями. Метод сравнения с эталонными шкалами. Линейный подсчет включений. Подсчет количества и объемного процента включений.

Выявление зерна в стали. Методы определения величины зерна.

Количественная оценка фазового состава сплава. Линейный метод Розивама. Точечный метод Глаголева. Исследование изломов методом фрактографии. Определение глубины обезуглероженного слоя. Определение содержания альфа-фазы в аустенитной стали.

Определение прокаливаемости стали.

Определение склонности к межкристаллитной коррозии.

Практическая (квалификационная) работа

Примерный перечень работ

- Составление режимов термической и химико-термической обработки металлов и сплавов на основании экспериментальных работ.

- Определение прокаливаемости стали и склонности ее к отпускной хрупкости лабораторными методами.

- Установка для микросъемки типа ФМН-2 - настройка установки и проведение микросъемки.

- Микроскопы ММР-4, МИМ-7, МИМ-8М - определение длительности экспозиции и выдержки при фотографировании.

- Выявление микроструктуры металлов - химическое и электролитическое травление.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - лаборант-металлограф.

Квалификация - 5-й разряд.

Должен уметь:

- выполнять металлографический  анализ  спецсплавов и тугоплавких металлов;

- составлять     заключения     и     рекомендации     по результатам металлографических исследований;

- определять вторичные фазы в жаропрочных сплавах методом вакуумного окрашивания;

- определять кинетику роста аустенитного зерна;

- определять точки мартенситного превращения;

- проводить испытание образцов при высоких температурах в вакууме при растяжении;

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и внутреннего распорядка.

Должен знать:

- основы физики металлов;

- устройство высокотемпературных вакуумных установок типа ИМАШ-5 и высокотемпературной камеры «Вакуумтерм»;

- последовательность подготовки вакуумных установок к испытаниям; «      методику разметки образца для определения микротвердости;

- устройство и настройку высокотемпературного микроскопа МВТ и

- МОП;

- правила     пользования     вакуумметром,     потенциометром, микрофотонасадками и кинокамерами;

- формы  и  системы заработной  платы, условия  оплаты труда при одновременном обслуживании нескольких агрегатов и совмещении профессий;

- опыт  работы  новаторов  производства  и  передовых коллективов, использующих достижения науки и техники.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Подготовки и переподготовки «лаборантов-металлографов» 5-го разряда

| № п/п | Тема | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 137 |  |
| 1.1 | Основы экономики | 10 | зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 | зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 52 |  |
| 1.3.1 | Материаловедение* | 19 | зачет |
| 1.3.2 | Допуски и технические измерения* | 7 | зачет |
| 1.3.3 | Чтение чертежей и схем* | 7 | зачет |
| 1.3.4 | Электротехника* | 12 | зачет |
| 1.3.5 | Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники* | 7 | зачет |
| 1.4 | Специальная технология | 72 | зачет |
| 2 | Практическая (квалификационная) работа |  |  |

* Содержание тем см. в программе обучение лаборанта-металлографа 2-го р., содержание темы 1.3.5 см. в программе обучение лаборанта-металлографа 3-го р.

** Производственное обучение не включено в учебный план, т.к. повышение квалификации лаборанта-металлографа до 5-го р. осуществляется на основании заключения о самостоятельном выполнении металлографического структурного анализа легированных сталей, проб черных и цветных металлов; термической обработки образцов и деталей в печах и ваннах.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |
| 2 | Кинематика роста аустенитного зерна | 24 |
| 3 | Металлографический анализ спецсплавов и тугоплавких металлов | 28 |
| 4 | Неразрушающие методы контроля металлов | 19 |
| Итого: | 72 |

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ

Ознакомление   с   квалификационной   характеристикой   и программой специальной технологии.

Тема 2. КИНЕМАТИКА РОСТА АУСТЕНИТНОГО ЗЕРНА

Понятие наследственного и действительного зерна стали.

Определение кинетики роста зерна.

Методы определения наследственного зерна стали.

Тема 3. МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦСПЛАВОВ И ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ

Сущность процесса электронной микроскопии.

Электронный микроскоп, его устройство, принцип действия, оптическая схема. Схема выявления структуры металла в отраженном световом потоке.

Методы подготовки образцов и изготовления объектов исследования (реплик).

Способы     исследования     объектов     на     электронных микроскопах

просвечивающего, эмиссионного, растрового (сканирующего), отражательного, зеркального и теневого типов. Условия применения электронных микроскопов. Способы фотографирования.

Аллюминий, сферы применения, подготовка образцов, микро- и макроструктура.

Нержавеющие и жаропрочные стали, марки, область применения, подготовка и травление образцов, микро- и макроструктура.

Твердый сплав. Марки, область применения, подготовка образцов, определение микроструктуры, виды брака.

Цинковые покрытия, методы получения, диаграмма состояния Fe-Zn, фазовый состав Fe-Zn покрытий.

Тема 4. НЕРАЗРУЩАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ

Физические методы неразрушающего контроля.

Способ выявления внутренних дефектов металла методом рентгеновского просвечивания. Ультразвуковая дефектоскопия деталей. Магнитная дефектоскопия. Намагничивание используемого объекта. Нанесение индикаторной среды и регистрация дефектов. Размагничивание объекта.

Капиллярные методы неразрушающего контроля. Красочный метод. Люминесцентный метод.

Условия применения различных физических методов неразрушающего контроля.

Практическая (квалификационная) работа

Примерный перечень работ

- Высокотемпературная установка типа ИМАШ-5 - разметка образца дня испытания на растяжение.

- Сплавы жаропрочные - определение кинетики роста аустенитного зерна.

- Сплавы на основе тугоплавких металлов - определение вторичных фаз.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ЛИТЕРАТУРА

- Богомолова Н.А. Металлография и общая технология металлов. - М.: Высшая школа, 1984.

- Куценко Г.И. Основы гигиены труда и производственной санитарии. - М.: Высшая школа, 1985.

- Зуев В.М. Термическая обработка металлов. - М.: Высшая школа, 1982.

- Дуковец И.И. Механические испытания металлов. - М.: Высшая школа, 1986.

- Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов. -М.: Машиностроение, 1986.

- Артемьев    Б.Г..    Голубев    СМ.    Справочное    пособие    для работников метрологических служб. - М.: Изд. Госстандарта СССР, 1982.

- Богомолова Н.А. Практическая металлография. - М.: Высшая школа, 1962.

- Китаев В.В. Электротехника с основами промышленной электроники. - М.: Высшая школа, 1960.

- Самоходкий А.И., Кунявский И.Н. Лабораторные работы по металловедению и термической обработке металлов. - М.: Машиностроение, 1961.

- Коротан И.М. Контроль качества термической обработки. - М.: Высшая школа, 1965.

- Зуев В.М. Лабораторные работы для подготовки термистов. - М.: Высшая школа, 1981.

- Инструкция по работе в ИС «ВААN» с модулем «Производство».- Бизнес-роль: «Журнал ОТК», 2008.