АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                        	Утверждаю:

Начальник отдела технического                     	Исполнительный директор

контроля							филиала «Волгоградский»

__________ Однороманенко Е.В.                            ____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                       (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                        «___»______________2019г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ №___

«ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Квалификация: 4-5 разряды

Код профессии: 13321

| Разработал: | Близгарева Н.В., Начальник лаборатории ОТК |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |
| Рецензент: | Серединцева Е.В., Менеджер ОТК |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г.

Пояснительная записка

Данная основная программа профессионального обучения предназначена для переподготовки рабочих по профессии «Лаборант химического анализа» 4 разряда и повышения их квалификации до уровня 5 разряда.

Современное производство требует роста технического уровня знаний и профессиональной квалификации рабочих, выработки у них навыков и умений для достижения высокого качества выпускаемой продукции.

В программу включены квалификационные характеристики, тематические планы и программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих». Данные характеристики содержат требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие, указанной профессии и квалификации.

При переподготовке новых рабочих кадров в соответствии с действующим «Перечнем профессий, по которым осуществляется переподготовка новых рабочих на производстве» продолжительность обучения 3 месяца. На теоретическое обучение предусмотрено 114 часов, на производственное - 396 часов. Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме. Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 4 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для переподготовки рабочих по профессии «лаборант химического анализа»  4 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Проведение сложных анализов растворов, реактивов, концентратов, готовой продукции, вспомогательных материалов, отходов, кислот, солей по установленной методике. |
|  | Проведение разнообразных анализов химического состава различных сплавов, сталей. |
|  | Определение количественного содержания основных легирующих элементов в сплавах на основе титана, никеля, молибдена по установленным методикам. |
|  | Оформление и расчет результатов анализа. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

1. Проведение сложных анализов растворов кислот, солей, вспомогательных материалов, готовой продукции и отходов производства.

2. Проведение разнообразных анализов химического состава сталей и сплавов

3. Определение количественного содержания основных элементов в сталях легированных титаном, никелем, хромом, молибденом по установленным методикам.

4. Установление и проверка сложных титров.

5. Выполнение анализов ситовым и электровесовым методом.

6. Сборка лабораторных установок по имеющимся схемам.

7. Расчет и оформление результатов анализов.

8. Проводение простых и средней сложности арбитражных анализов.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

1. Общие основы общей и аналитической химии

2. Назначение и свойства применяемых реактивов.

3. Способы определения массы и объема, правила взвешивания осадков на аналитических весах.

4. Проведение необходимых расчетов по результатам анализа.

3. Методики проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов.

4. Требования, применяемые к качеству образцов и проводимых химических анализов.

5. Технические условия и государственные стандарты на проводимые химические анализы.

6. Правила ведения технической документации на выполненные работы

7. Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки рабочих по профессии

«Лаборант химического анализа» 4 разряда

Срок обучения –  3 месяца

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов 4 разряд | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 114 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1. | Общие сведения о металлах | 2 | Зачет |
| 2. | Сведения по общей химии | 2 | Зачет |
| 3 | Специальный курс |  |  |
| 3.1 | Специальная технология | 70 | Зачет |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 4. | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 5. | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
| 6. | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 394 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 510 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 4 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-9 | 10-12 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие сведения о металах | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Сведения по общей химии | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Специальная технология | 35 | 35 |  |  |  |  |  | 70 |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 20 |
| 4 | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение | 2 | 4 | 40 | 40 | 60 | 100 | 148 | 394 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 61 | 59 | 40 | 40 | 60 | 100 | 150 | 510 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1  Общие сведения о металлах

Общие свойства металлов. Физические свойства. Химические свойства.

Чугун. Сталь. Стали углеродистые. Стали легированные. Обозначение легирующих элементов.

2  Сведения по общей химии

Основные химические понятия. Молекула. Атом. Валентность. Эквивалент. Химическая формула. Химическое уравнение. Важнейшие классы неорганических соединений: оксиды, гидрооксиды, кислоты, амфотерные гидрооксиды, соли, комплексные соединения. Расчет эквивалентной массы.

Растворы. Истинные растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. Теория электролитической диссоциации. Константа диссоциации. Реакция воды. Водородный показатель. Основы электрохимических процессов. Электролиз. Коррозия. Реакция окисления- восстановления. Эквивалент вещества в реакции окисления- восстановления.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Введение | 4 |
| 3.1.2 | Основы аналитической химии | 40 |
| 3.1.2.1 | Качественный и количественный химический анализ | 4 |
| 3.1.2.2 | Гравиметрический анализ | 8 |
| 3.1.2.3 | Основы объемного анализа | 12 |
| 3.1.2.4 | Оптические методы анализа | 2 |
| 3.1.2.5 | Понятие об эмиссионном спектральном анализе | 4 |
| 3.1.2.6 | Кулонометрический анализ. Инфракрасная спектроскопия. | 8 |
| 3.1.2.7 | Объемно-газометрический метод | 2 |
| 3.1.3 | Отбор и методы подготовки пробы к анализу | 4 |
| 3.1.4 | Химический анализ сталей и сплавов | 12 |
| 3.1.5 | Технологические процессы и их контроль | 10 |
| 3.2. | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
|  | ИТОГО | 90 |

Программа предмета

3.1.1 Введение

Краткая характеристика предприятия. Продукция, выпускаемая предприятием. Роль лаборатории химического анализа в производственном процессе предприятия. Рабочее место лаборанта химического анализа. Рациональная организация рабочего места. Правила содержания и уход за рабочим местом. Техническое оснащение рабочего места. Общий порядок работы в химической лаборатории.

Правила внутреннего распорядка на заводе и в цехе. Ознакомление с инструкцией по охране труда для лаборантов химического и спектрального анализа.

3.1.2 Основы аналитической химии

Качественный и количественный анализ. Классификация методов количественного анализа.

Гравиметрический анализ.

Общая характеристика метода. Теория образования осадков. Теоретические основы выделения осадков из растворов с помощью специфических неорганических и органических реактивов. Требования, предъявляемые к осадкам. Методы повышения точности весовых определений. Теоретическое обоснование выбора оптимальных условий для весового определения. Основные операции гравиметрии. Расчеты в весовом анализе.

Основы объемного анализа

Общая характеристика объёмного анализа. Сущность объёмного анализа. Закон эквивалентности. Точка эквивалентности. Метод установления точек эквивалентности. Общие приемы титрования. Прямое титрование. Обратное титрование. Титрование заместителя.

Методы нейтрализации или методы кислотно-основного титрования. Характеристика метода. Установление точки эквивалентности. Индикаторы. Выбор индикатора. Ошибки при титровании.

Методы окисления - восстановления (ред-окс-методы). Реакции окисления - восстановления. Фиксирование точки эквивалентности.

Перманганатометрия. Основы перманганатометрии. Титрование перманганатом в кислой среде. Титрование перманганатом в щелочной среде.

Йодометрия. Основы йодометрического титрования. Преимущества и недостатки йодометрического метода.

Методы осаждения и комплексообразования. Общая характеристика метода.

Аргентометрия. Применение теории осаждения в объемном анализе.

Комплексонометрия. Теоретические основы комплексонометрии. Определение точки эквивалентности. Классификация методов комплексонометрического титрования.

Оптические методы анализа

Теоретические основы колориметрического анализа. Визуальная колориметрия. Фотоколориметрия. Точность и область применения колориметрических определений.

Понятие об эмиссионном спектральном анализе

Кулонометрический анализ. Инфракрасная спектроскопия

Сущность кулонометрического метода анализа. Определение содержания углерода в стали на экспресс-анализаторе АН 7529.

Объемно-газометрический метод

Объемно-газометрический метод определения поверхностной плотности цинкового покрытия на проволоке.

3.1.3 Отбор и методы подготовки проб к анализу

Отбор средней пробы. Способы отбора проб. Подготовка средней пробы. Чугун. Стали и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

3.1.4 Химический анализ сталей и сплавов

Общие требования к методам анализа. Нормативы контроля точности.

Методы определения углерода. Методы определения серы. Методы определения марганца. Методы определения хрома. Методы определения никеля. Методы определения кремния. Методы определения ванадия.

3.1.5 Технологические процессы и их контроль

Травление. Его назначение. Процесс травления в соляной кислоте.

Процесс травления в серной кислоте. Контролируемые параметры.

Патентирование.

Горячее оцинкование.

Процесс фосфатирования и его контроль.

Бурирование. Известкование. Флюсование.

Процесс волочения.

Нанесение покрытий на поверхность проволоки.

Процесс обезжиривания проволоки.

Гальваническое покрытие на проволоке.

Никелирование, меднение, оцинкование, хромирование.

Промасливание. Назначение и контроль.

3.2 Охрана труда и промышленная безопасность

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Тема 4 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 5  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9001 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

6 Инструменты Бизнес-системы

8 видов потерь. Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему».Стандарты.

Тематический план

производственного обучения

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с производством и организацией рабочего места | 2 |
| 2 | Обучение технике лабораторных работ | 16 |
| 3 | Ознакомление с оборудованием лаборатории химического анализа | 16 |
| 4 | Обучение методам проведения химических анализов | 32 |
| 5 | Освоение приёмов и навыков проведения химических анализов | 30 |
| 6 | Самостоятельное проведение работ лаборанта химического анализа | 284 |
| 7 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ВСЕГО | 394 |

Программа производственного обучения

1 Ознакомление с производством и организацией рабочего места.

Ознакомление с предприятием, структурой цехов и производством.

Ознакомление с рабочим местом лаборанта химического анализа. Меры безопасности на территории предприятия, в цехах и на рабочем месте.

2 Обучение технике лабораторных работ.

2.1.  Химическая посуда.

Стеклянная посуда: посуда общего назначения, посуда специального назначения, мерная посуда. Элементарные сведения по обращению со стеклом.

Фарфоровая посуда. Назначение фарфоровой посуды.

Мытьё и сушка химической посуды.

2.2. Нагревание и прокаливание. Электронагревательные приборы. Выпаривание. Проведение выпаривания. Прокаливание. Замечание о работах, связанных с прокаливанием.

2.3 Весы и взвешивание. Подготовка вещества для взвешивания. Техника взвешивания. Взвешивание с точностью до 0,01г. Взвешивание с точностью до 0,0002г.

2.4 Растворение. Основные понятия о растворах. Классификация растворов. Концентрации растворов. Техника приготовления растворов. Расчеты при приготовлении растворов. Растворы солей. Растворы щелочей. Растворы кислот.  Стандарт - титры (фиксаналы). Приготовление растворов из фиксаналов.

Определение плотности жидкостей

Фильтрование. Фильтрующие материалы. Способы фильтрования. Промывание осадков.

2.5 Методы подготовки пробы к анализу. Отбор средней пробы. Способы отбора проб. Отбор проб сыпучих материалов. Отбор проб жидкостей. Отбор проб металлов. Подготовка средней пробы.

3 Ознакомление с оборудованием лаборатории химического анализа.

Техническое оснащение рабочего места. Правила содержания лабораторного рабочего стола

Вентиляция. Вытяжные шкафы, их оборудование и назначение.

Получение дистиллированной воды. Требования к качеству дистиллированной воды. Дистиллятор ЭД 90. Правила работы с ним.

Оборудование для измельчения и усреднения проб.

Весы для грубого взвешивания. Весы для точного взвешивания. Аналитические весы. Весы ВЛР 200. Правила обращения с аналитическими весами

Правила работы с нагревательными приборами. Электроплитки. Сушильные шкафы, муфельные печи.

РН-метрия. Иономер ЭВ 74. Милливольтметр рН 410.

Измерение оптической плотности окрашенных растворов. Фотоколориметры: КФК – 2 МП. Фотометр КФК –3.

Ознакомление с приборами для визуального спектрального анализа - стилоскопами: СЛ 13, «Спектр».

4 Обучение методам проведения химических анализов.

Гравиметрический анализ. Техника весового анализа. Взятие и растворение навески. Техника осаждения. Фильтрование и промывание осадков. Получение весовой формы. Взвешивание весовой формы.

Объемный анализ. Техника химического эксперимента в объемном анализе. Измерение объёмов растворов. Работа с мерными колбами. Очистка мерных колб. Правила работы с пипетками. Правила работы с бюретками.

Инструментальные методы анализа.

Фотоколориметрический метод. Техника измерения оптической плотности окрашенных растворов.

Визуальный спектральный анализ.

Кулонометрический метод. Алгоритм выполнения измерений.

Определение массовой доли углерода и серы в сталях методом инфракрасной спектроскопии

5 Освоение приёмов и навыков проведения химических анализов.

Освоение гравиметрического анализа.

Освоение приемов кислотно-основного титрования. Определение массовой концентрации серной и соляной кислоты в ваннах травления.

Освоение приемов окислительно-восстановительного титрования. Перманганатометрия и йодометрия.

Освоение комплексонометрического титрования.

Отработка навыков определения поверхностной плотности цинкового покрытия на проволоке объемно-газометрическим методом.

6 Самостоятельное проведение работ лаборанта химического анализа.

Самостоятельный отбор проб технологических растворов. Самостоятельный анализ ванн травления, обезжиривания, цинкования, меднения, никелирования, пассивирования, хромирования.

Гравиметрическое определение ионов SO4 в ванне хромирования.

Гравиметрическое определение толщины технологических смазок и покрытий.

Самостоятельное определение поверхностной плотности цинка на проволоке газо-объемным методом. Самостоятельное испытание оцинкованной проволоки и  оцинкованных канатов.

Самостоятельный отбор проб катанки.

Самостоятельное проведение анализа углеродистых и легированных сталей. Определение массовой доли марганца персульфатно-серебряным методом. Фотометрическое определение кремния в проволоке. Кулонометрическое измерение массовой доли углерода в сталях. Определение серы йодометрическим методом. Определение массовой доли углерода и серы методом инфракрасной спектроскопии в катанке. Измерение массовой доли хрома в сталях персульфатно-серебряным методом. Определение  массовой доли никеля гравиметрическим и фотометрическим методом

Самостоятельное определение массовой доли углерода и серы в сталях методом инфракрасной спектроскопии.

7 Квалификационная (пробная) работа

Закрепление и совершенствование ранее приобретенных навыков. Демонстрация навыков безопасного выполнения лабораторных работ.  Достижение необходимой  точности,  правильности и воспроизводимости результатов анализа.

- Анализ технологических растворов линии травления

- Анализ технологических растворов линии патентирования и оцинкования.

- Анализ оцинкованной проволоки.

- Анализ канатов.

- Определением химического состава катанки.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» ДО УРОВНЯ 5 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «лаборант химического анализа» 5 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Проведение особо сложных анализов сплавов на никелевой основе с применением приборов и аппаратов по установленным методикам. |
|  | Участие в разработках новых методик для химических анализов. |
|  | Проведение сложных арбитражных анализов. |
|  | Наладка обслуживаемого оборудования. |

и компетенцией:  соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5 разряд должен уметь:

1. Проведение особо сложных анализов сплавов на никелевой основе.

с применением приборов и аппаратов по установленным методикам.

2. Выполнение качественных и количественных анализов неизвестных образцов.

3. Участие в разработке новых методик.

4. Проведение сложных арбитражных анализов.

5. Участие в апробации методик.

6. Проведение наладки обслуживаемого оборудования.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5 разряд должен знать:

1. Конструкцию и правила работы на применяемых приборах и оборудовании.

2. Основы общей и аналитической химии.

3. Физико-химические методы анализа.

4. Основы разработки и выбора методики проведения анализов.

5. Качественные и количественные методы анализа сталей, сплавов и цветных металлов.

6. Метрологическую оценку результатов нестандартных анализов.

7. Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по профессии

«лаборант химического анализа» до уровня 5 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов 4 разряд | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 53 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1 | Общие сведения о металлах | 2 | Зачет |
| 2 | Сведения по общей химии | 2 | Зачет |
| 3 | Специальный курс |  |  |
| 3.1 | Специальная технология. | 35 | Зачет |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 | Зачет |
| 4 | Экономический курс | 2 | Зачет |
| 5 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 370 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 425 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

ДО УРОВНЯ 5 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие сведения о металлах | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Сведения по общей химии | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Специальная технология. | 15 | 20 |  |  |  |  |  | 35 |
| 3.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 8 |
| 4 | Экономический курс | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Производственное обучение | 2 | 4 | 40 | 40 | 60 | 90 | 134 | 370 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 29 | 30 | 40 | 40 | 60 | 90 | 136 | 425 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1  Общие сведения о металлах

Общие свойства металлов. Физические свойства. Химические свойства.

Чугун. Сталь. Стали углеродистые. Стали легированные. Обозначение легирующих элементов.

2  Сведения по общей химии

Основные химические понятия. Молекула. Атом. Валентность. Эквивалент. Химическая формула. Химическое уравнение. Важнейшие классы неорганических соединений: оксиды, гидрооксиды, кислоты, амфотерные гидрооксиды, соли, комплексные соединения. Расчет эквивалентной массы.

Растворы. Истинные растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. Теория электролитической диссоциации. Константа диссоциации. Реакция воды. Водородный показатель. Основы электрохимических процессов. Электролиз. Коррозия. Реакция окисления- восстановления. Эквивалент вещества в реакции окисления- восстановления.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Введение | 4 |
| 3.1.2 | Основы аналитической химии | 40 |
| 3.1.2.1 | Качественный и количественный химический анализ | 4 |
| 3.1.2.2 | Гравиметрический анализ | 8 |
| 3.1.2.3 | Основы объемного анализа | 12 |
| 3.1.2.4 | Оптические методы анализа | 2 |
| 3.1.2.5 | Понятие об эмиссионном спектральном анализе | 4 |
| 3.1.2.6 | Кулонометрический анализ. Инфракрасная спектроскопия. | 8 |
| 3.1.2.7 | Объемно-газометрический метод | 2 |
| 3.1.3 | Отбор и методы подготовки пробы к анализу | 4 |
| 3.1.4 | Химический анализ сталей и сплавов | 12 |
| 3.1.5 | Технологические процессы и их контроль | 10 |
| 3.2. | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
|  | ИТОГО | 90 |

Программа предмета

3.1.1 Введение

Краткая характеристика предприятия. Продукция, выпускаемая предприятием. Роль лаборатории химического анализа в производственном процессе предприятия. Рабочее место лаборанта химического анализа. Рациональная организация рабочего места. Правила содержания и уход за рабочим местом. Техническое оснащение рабочего места. Общий порядок работы в химической лаборатории.

Правила внутреннего распорядка на заводе и в цехе. Ознакомление с инструкцией по охране труда для лаборантов химического и спектрального анализа.

3.1.2 Основы аналитической химии

Качественный и количественный анализ. Классификация методов количественного анализа.

Гравиметрический анализ.

Общая характеристика метода. Теория образования осадков. Теоретические основы выделения осадков из растворов с помощью специфических неорганических и органических реактивов. Требования, предъявляемые к осадкам. Методы повышения точности весовых определений. Теоретическое обоснование выбора оптимальных условий для весового определения. Основные операции гравиметрии. Расчеты в весовом анализе.

Основы объемного анализа

Общая характеристика объёмного анализа. Сущность объёмного анализа. Закон эквивалентности. Точка эквивалентности. Метод установления точек эквивалентности. Общие приемы титрования. Прямое титрование. Обратное титрование. Титрование заместителя.

Методы нейтрализации или методы кислотно-основного титрования. Характеристика метода. Установление точки эквивалентности. Индикаторы. Выбор индикатора. Ошибки при титровании.

Методы окисления - восстановления (ред-окс-методы). Реакции окисления - восстановления. Фиксирование точки эквивалентности.

Перманганатометрия. Основы перманганатометрии. Титрование перманганатом в кислой среде. Титрование перманганатом в щелочной среде.

Йодометрия. Основы йодометрического титрования. Преимущества и недостатки йодометрического метода.

Методы осаждения и комплексообразования. Общая характеристика метода.

Аргентометрия. Применение теории осаждения в объемном анализе.

Комплексонометрия. Теоретические основы комплексонометрии. Определение точки эквивалентности. Классификация методов комплексонометрического титрования.

Оптические методы анализа

Теоретические основы колориметрического анализа. Визуальная колориметрия. Фотоколориметрия. Точность и область применения колориметрических определений.

Понятие об эмиссионном спектральном анализе

Кулонометрический анализ. Инфракрасная спектроскопия

Сущность кулонометрического метода анализа. Определение содержания углерода в стали на экспресс-анализаторе АН 7529.

Объемно-газометрический метод

Объемно-газометрический метод определения поверхностной плотности цинкового покрытия на проволоке.

3.1.3 Отбор и методы подготовки проб к анализу

Отбор средней пробы. Способы отбора проб. Подготовка средней пробы. Чугун. Стали и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

3.1.4 Химический анализ сталей и сплавов

Общие требования к методам анализа. Нормативы контроля точности.

Методы определения углерода. Методы определения серы. Методы определения марганца. Методы определения хрома. Методы определения никеля. Методы определения кремния. Методы определения ванадия.

3.1.5 Технологические процессы и их контроль

Травление. Его назначение. Процесс травления в соляной кислоте.

Процесс травления в серной кислоте. Контролируемые параметры.

Патентирование.

Горячее оцинкование.

Процесс фосфатирования и его контроль.

Бурирование. Известкование. Флюсование.

Процесс волочения.

Нанесение покрытий на поверхность проволоки.

Процесс обезжиривания проволоки.

Гальваническое покрытие на проволоке.

Никелирование, меднение, оцинкование, хромирование.

Промасливание. Назначение и контроль.

Тема 4 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 5  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9001 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тематический план

производственного обучения

| № п/п | Наименование темы | Количество часов 5 разряд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с производством и организацией рабочего места | 2 |
| 2 | Обучение технике лабораторных работ | 16 |
| 3 | Ознакомление с оборудованием лаборатории химического анализа | 16 |
| 4 | Обучение методам проведения химических анализов | 32 |
| 5 | Освоение приёмов и навыков проведения химических анализов | 30 |
| 6 | Самостоятельное проведение работ лаборанта химического анализа | 268 |
| 7 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ВСЕГО | 372 |

Программа производственного обучения

1 Ознакомление с производством и организацией рабочего места.

Ознакомление с предприятием, структурой цехов и производством.

Ознакомление с рабочим местом лаборанта химического анализа. Меры безопасности на территории предприятия, в цехах и на рабочем месте.

2 Обучение технике лабораторных работ.

2.1.  Химическая посуда.

Стеклянная посуда: посуда общего назначения, посуда специального назначения, мерная посуда. Элементарные сведения по обращению со стеклом.

Фарфоровая посуда. Назначение фарфоровой посуды.

Мытьё и сушка химической посуды.

2.2. Нагревание и прокаливание. Электронагревательные приборы. Выпаривание. Проведение выпаривания. Прокаливание. Замечание о работах, связанных с прокаливанием.

2.3 Весы и взвешивание. Подготовка вещества для взвешивания. Техника взвешивания. Взвешивание с точностью до 0,01г. Взвешивание с точностью до 0,0002г.

2.4 Растворение. Основные понятия о растворах. Классификация растворов. Концентрации растворов. Техника приготовления растворов. Расчеты при приготовлении растворов. Растворы солей. Растворы щелочей. Растворы кислот.  Стандарт - титры (фиксаналы). Приготовление растворов из фиксаналов.

Определение плотности жидкостей

Фильтрование. Фильтрующие материалы. Способы фильтрования. Промывание осадков.

2.5 Методы подготовки пробы к анализу. Отбор средней пробы. Способы отбора проб. Отбор проб сыпучих материалов. Отбор проб жидкостей. Отбор проб металлов. Подготовка средней пробы.

3 Ознакомление с оборудованием лаборатории химического анализа.

Техническое оснащение рабочего места. Правила содержания лабораторного рабочего стола

Вентиляция. Вытяжные шкафы, их оборудование и назначение.

Получение дистиллированной воды. Требования к качеству дистиллированной воды. Дистиллятор ЭД 90. Правила работы с ним.

Оборудование для измельчения и усреднения проб.

Весы для грубого взвешивания. Весы для точного взвешивания. Аналитические весы. Весы ВЛР 200. Правила обращения с аналитическими весами

Правила работы с нагревательными приборами. Электроплитки. Сушильные шкафы, муфельные печи.

РН-метрия. Иономер ЭВ 74. Милливольтметр рН 410.

Измерение оптической плотности окрашенных растворов. Фотоколориметры: КФК – 2 МП. Фотометр КФК –3.

Ознакомление с приборами для визуального спектрального анализа - стилоскопами: СЛ 13, «Спектр».

4 Обучение методам проведения химических анализов

Гравиметрический анализ. Техника весового анализа. Взятие и растворение навески. Техника осаждения. Фильтрование и промывание осадков. Получение весовой формы. Взвешивание весовой формы.

Объемный анализ. Техника химического эксперимента в объемном анализе. Измерение объёмов растворов. Работа с мерными колбами. Очистка мерных колб. Правила работы с пипетками. Правила работы с бюретками.

Инструментальные методы анализа.

Фотоколориметрический метод. Техника измерения оптической плотности окрашенных растворов.

Визуальный спектральный анализ.

Кулонометрический метод. Алгоритм выполнения измерений.

Определение массовой доли углерода и серы в сталях методом инфракрасной спектроскопии

5 Освоение приёмов и навыков проведения химических анализов.

Освоение гравиметрического анализа.

Освоение приемов кислотно-основного титрования. Определение массовой концентрации серной и соляной кислоты в ваннах травления.

Освоение приемов окислительно-восстановительного титрования. Перманганатометрия и йодометрия.

Освоение комплексонометрического титрования.

Отработка навыков определения поверхностной плотности цинкового покрытия на проволоке объемно-газометрическим методом.

6 Самостоятельное проведение работ лаборанта химического анализа.

Самостоятельный отбор проб технологических растворов. Самостоятельный анализ ванн травления, обезжиривания, цинкования, меднения, никелирования, пассивирования, хромирования.

Гравиметрическое определение ионов SO4 в ванне хромирования.

Гравиметрическое определение толщины технологических смазок и покрытий.

Самостоятельное определение поверхностной плотности цинка на проволоке газо-объемным методом. Самостоятельное испытание оцинкованной проволоки и  оцинкованных канатов.

Самостоятельный отбор проб катанки.

Самостоятельное проведение анализа углеродистых и легированных сталей. Определение массовой доли марганца персульфатно-серебряным методом. Фотометрическое определение кремния в проволоке. Кулонометрическое измерение массовой доли углерода в сталях. Определение серы йодометрическим методом. Определение массовой доли углерода и серы методом инфракрасной спектроскопии в катанке. Измерение массовой доли хрома в сталях персульфатно-серебряным методом. Определение  массовой доли никеля гравиметрическим и фотометрическим методом

Самостоятельное определение массовой доли углерода и серы в сталях методом инфракрасной спектроскопии.

7 Квалификационная (пробная) работа

Закрепление и совершенствование ранее приобретенных навыков. Демонстрация навыков безопасного выполнения лабораторных работ.  Достижение необходимой  точности,  правильности и воспроизводимости результатов анализа.

- Анализ технологических растворов линии травления

- Анализ технологических растворов линии патентирования и оцинкования.

- Анализ оцинкованной проволоки.

- Анализ канатов.

- Определением химического состава катанки.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Список рекомендуемой литературы

1. «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих» Выпуск 1., Раздел: Профессии рабочих общие для всех отраслей народного хозяйства, М. «Машиностроение» 1986 г.

2. Коростелёв П. П. «Лабораторная техника химического анализа».- Под ред. докт. хим. наук А.И. Бусева , - М., : Химия, 1981 г. - 312 с., ил.

3. «Справочник по элементарной химии». Под общ. ред А.Т. Пилипенко. Изд.

2-е, перераб. и доп. К., «Наук. Думка» 1978 г. - 544 с.

4. Посыпайко В. И.; Васина Н. А. «Аналитическая химия и технический анализ» Учебное пособие для вузов. –М.: Высш. шк., 1979 г.- 384 с., ил.

5. Крешков А. П., Ярославцев А. А. «Курс аналитической химии. Качественный анализ», - М., Химия, 1981 г. – 416 с., ил.

6. Лурье Ю. Ю. «Справочник по аналитической химии».,- М., Химия, 1989 г.

- 448 с.

7. Пискарева С. К., Барашков К.М., Ольшанова К. М. «Аналитическая химия»

.- М., Высш. шк., 1994 г. – 384 с., ил.

8. Коростелёв П. П. «Химический анализ в металлургии».- М., Металлургия, 1988 г. – 384 с.

9. Алексеевский В. Б., Бардин В. В., Булатов М. И. «Физико-химические методы анализа».- Л., Химия, 1988 г. – 376 с., ил.

10. ГОСТ 28473 «Чугун. Сталь. Ферросплавы. Хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа».

11. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы анализа.

ГОСТ 22536.0– 88 «Общие требования к методам анализа»

ГОСТ 22536.1 – 88 «Методы определения углерода и графита»,

ГОСТ 22536.2 – 88 «Методы определения серы»,

ГОСТ 22536.4 – 88 «Методы определения кремния»,

ГОСТ 22536.5 – 88 «Методы определения марганца»,

ГОСТ 22536.7 – 88 «Методы определения хрома».

12. Стали легированные и высоколегированные.

ГОСТ 12344-2003 «Методы определения углерода»

ГОСТ 12345-2001 «Методы определения серы»

ГОСТ 12351-2003 «Методы определения ванадия»

ГОСТ 12352-81 «Методы определения никеля»

ГОСТ 12354-81 «Методы определения молибдена»

ГОСТ 12356-81 «Методы определения титана»

# Экзаменационные билеты по профессии

# «Лаборант химического анализа»

4 разряда

## Билет №1

1.  Классификация и краткая характеристика методов количественного анализа.

2.  Травление. Назначение процесса. Травление в соляной кислоте. Травление в серной кислоте. Контролируемые компоненты.

3.  Алгоритм выполнения измерения массовой доли марганца в углеродистых и легированных сталях, содержащих хрома не более 1,5 %.

4.  Основные понятия (охрана труда, промышленная безопасность, условия труда, опасный и вредный производственный факторы и др.) согласно Трудовому кодексу РФ (ст.209).

Обязанности лаборанта химического анализа перед началом работы.

## Билет №2

1.  Общие сведения о металлах. Стали. Химический состав сталей. Стали углеродистые и легированные.

2.  Способы титрования: прямое, обратное, заместителя.

3.  Измерение массовой доли кремния фотометрическим методом. Алгоритм выполнения измерений.

4.  Кто и каким образом осуществляет производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности.

Обязанности лаборанта химического анализа по окончании работы.

## Билет №3

1.  Простые и сложные вещества. Оксиды. Гидрооксиды. Кислоты. Соли.

2.  Фосфатирование. Назначение процесса. Контролируемые параметры. Частота контроля.

3.  Измерение массовой доли углерода в сталях на экспресс анализаторе АН - 7529. Метод измерения. Стандартные образцы. Плавни. Допускаемые расхождения.

4.  Что такое авария на опасном производственном объекте (ОПО), классификация аварий, порядок технического расследования причин аварии, оформление материалов, учет и анализ

Обязанности лаборанта химического анализа во время работы

## Билет №4

1 Общая характеристика метода объемного анализа. Рабочие растворы. Точка эквивалентности. Назначение индикаторов.

2 Процесс флюсования. Контролируемые параметры. Частота контроля.

3 Определение поверхностной плотности цинка на проволоке.

4 Что такое инцидент на опасном производственном объекте (ОПО), классификация инцидентов, расследования причин, анализ и учет инцидентов, происшедших на ОПО.

Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда (ст.224 ТК РФ).

## Билет №5

1 Гравиметрический анализ. Сущность гравиметрического анализа.. Техника выполнения гравиметрического анализа.

2 Процесс флюсования. Контролируемые параметры. Частота контроля.

3 Анализ технической серной и соляной кислоты. Сроки исполнения. Алгоритм выполнения измерения.

4 Ответственность работника за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Меры безопасности при проведении химического анализа.

## Билет №6

1 Растворы. Способы выражения концентрации.

2 Бурирование. Назначение процесса. Контролируемые параметры. Частота контроля.

3 Измерение массовой доли углерода и серы на анализаторе Метавак.

4 В какие сроки расследуются несчастные случаи, происшедшие на производстве, и сколько экземпляров  актов формы Н-1 при этом оформляется.

Что запрещается лаборанту химического анализа во время работы.

## Билет №7

1 Понятие о средней пробе. Отбор средней пробы металлов. Требования к стружке.

2 Метод нейтрализации. Применение метода нейтрализации при анализе ванн травления и бурирования.

3 Определение толщины цинкового покрытия гравиметрическим методом.

4.Чем отличаются производственные несчастные случаи от бытовых несчастных случаев. Какие несчастные случаи не учитываются, как производственные и оформляются актом произвольной формы.

## Билет №8

1 Взвешивание. Правила обращения с аналитическими весами. Точность аналитических взвешиваний.

2 Метод комплексонометрии. Применение комплексонометрического метода при анализе ванн флюсования.

3 Определение поверхностной плотности цинка в канатах общего назначения.

4.Общие и индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. Сила тока и напряжение, безопасные для человека. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

Средства индивидуальной защиты, необходимые при работе лаборанта химического анализа.

## Билет №9

1 Химико-аналитический контроль. Организация рабочего места лаборанта химического анализа.

2 Использование окислительно-восстановительных реакций в объемном анализе. Перманганатометрия. Применение перманганатометрии при анализе ванн травления.

3 Методика выполнения измерений массовой доли кремния гравиметрическим методом.

4.Что такое производственная санитария, и какое влияние она оказывает на человека. Требования к питьевому режиму

Меры безопасности при перемещении по территории предприятия

## Билет №10

1 Колориметрический и фотоколориметрический методы анализа. Свойства окрашенных растворов.

2 Измерение плотности жидкости. Метод погружения. Измерение плотности раствора сернокислой меди.

3 Определение фосфатного покрытия на проволоке.

4 В какие сроки расследуются несчастные случаи, происшедшие на производстве, и сколько экземпляров  актов формы Н-1 при этом оформляется?

Что запрещается лаборанту химического анализа во время работы.

# Экзаменационные билеты по профессии

# «Лаборант химического анализа»

5 разряда

## Билет №1

1.  Классификация и краткая характеристика методов количественного анализа.

Гравиметрический и объёмный методы анализа.

2.  Измерение плотности жидкости. Ареометры. Метод погружения. Измерение плотности раствора сернокислой меди.

3.  Определение поверхностной плотности цинка на проволоке

4.  Основные понятия (охрана труда, промышленная безопасность, условия труда, опасный и вредный производственный факторы и др.) согласно Трудовому кодексу РФ (ст.209)

Обязанности лаборанта химического анализа перед началом работы.

## Билет №2

1.  Общие сведения о металлах. Стали углеродистые и легированные.

2.  Травление. Назначение процесса. Травление в соляной кислоте. Травление в серной кислоте. Контролируемые компоненты.

3.  Измерение массовой доли углерода в сталях на экспресс анализаторе АН 7529. Метод измерения. Стандартные образцы. Плавни. Допускаемые расхождения.

4.  Кто и каким образом осуществляет производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности.

Обязанности лаборанта химического анализа по окончании работы.

## Билет №3

1.  Простые и сложные вещества. Оксиды. Гидрооксиды. Кислоты. Соли.

2.  Титриметрический анализ. Приемы титрования: прямое, обратное, заместителя.

3.  Алгоритм выполнения измерения массовой доли марганца в углеродистых и легированных сталях, содержащих хрома не более 1,5 %. Нормативы контроля точности.

4.  Что такое авария на опасном производственном объекте (ОПО), классификация аварий, порядок технического расследования причин аварии, оформление материалов, учет и анализ.

Обязанности лаборанта химического анализа во время работы.

## Билет №4

1.  Общая характеристика метода объемного анализа. Измерение объёмов. Мерная посуда. Рабочие растворы. Точка эквивалентности. Назначение индикаторов.

2.  Меднение. Назначение процесса. Контролируемые параметры.

3.  Измерение массовой доли кремния в легированных сталях фотометрическим методом. Алгоритм выполнения измерений. Нормы точности.

4.  Что такое инцидент на опасном производственном объекте (ОПО), классификация инцидентов, расследования причин, анализ и учет инцидентов, происшедших на ОПО.

Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда (ст.224 ТК РФ)

## Билет №5

1.  Гравиметрический анализ. Сущность гравиметрического анализа. Осаждаемая и весовая форма. Техника выполнения гравиметрического анализа.

2.  Процесс флюсования. Контролируемые параметры. Частота контроля.

3.  Анализ технической серной и соляной кислоты. Сроки исполнения. Алгоритм выполнения измерения.

4. .Обязанности работника в области охраны труда и промышленной безопасности. Ответственность работника за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Меры безопасности при проведении химического анализа.

## Билет №6

1.  Растворы. Способы выражения концентрации.

2.  Метод нейтрализации. Применение метода нейтрализации при анализе ванн травления и бурирования.

3.  Измерение массовой доли углерода и серы методом инфракрасной спектроскопии. Сущность метода. Алгоритм выполнения измерений. Расчет. Нормы точности.

4.   В какие сроки расследуются несчастные случаи, происшедшие на производстве, и сколько экземпляров  актов формы Н-1 при этом оформляется.

Что запрещается лаборанту химического анализа во время работы.

## Билет №7

1.  Понятие о средней пробе. Отбор средней пробы металлов. Требования к стружке.

2.  Бурирование. Назначение процесса. Контролируемые параметры. Частота контроля.

3.  Определение толщины цинкового покрытия.

4.  Чем отличаются производственные несчастные случаи от бытовых несчастных случаев. Какие несчастные случаи не учитываются, как производственные и оформляются актом произвольной формы.

## Билет №8

1.  Взвешивание. Правила обращения с аналитическими весами. Точность аналитических взвешиваний.

2.  Использование окислительно-восстановительных реакций в объемном анализе. Перманганатометрия. Применение перманганатометрии при анализе ванн травления.

3.  Определение поверхностной плотности цинка на проволоке в канатах общего назначения.

4. .Общие и индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. Сила тока и напряжение, безопасные для человека. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

Средства индивидуальной защиты, необходимые при работе лаборанта химического анализа.

## Билет №9

1.  Химико-аналитический контроль. Организация рабочего места лаборанта химического анализа.

2.  Метод комплексонометрии. Применение комплексонометрического метода при анализе ванн флюсования.

3.  Методика выполнения измерений массовой доли кремния гравиметрическим методом.

4.  Чем отличаются производственные несчастные случаи от бытовых несчастных случаев. Какие несчастные случаи не учитываются, как производственные и оформляются актом произвольной формы.

## Билет №10

1.  Колориметрический и фотоколориметрический методы анализа. Свойства окрашенных растворов.

2.  Фосфатирование. Назначение процесса. Контролируемые параметры. Частота контроля.

3.  Определение фосфатного покрытия на проволоке .

4.  Что такое производственная санитария, и какое влияние она оказывает на человека. Требования к питьевому режиму.

Меры безопасности при перемещении по территории предприятия.