# ОАО «Северсталь-метиз»

Отдел развития персонала

# УТВЕРЖДАЮ

|  | Начальник отдела развития персонала __________ _И.Д. Маринова___ подпись инициалы, фамилия «____»__________________ 2019 г. |
| --- | --- |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ВАЛЬЦОВЩИК ПО СБОРКЕ И ПЕРВАЛКЕ КЛЕТЕЙ»

# Разряд   3-5 разряд

Код профессии 11337

Разработал:

Мастер                                                 ____________________        Д.А. Волков

должность                                                                          подпись                           инициалы, фамилия

Рецензент:

Менеджер по производству и технологии__  ________________         А.А. Буторин     ___

должность                                                                                  подпись                                                инициалы, фамилия

Согласовано:

Начальник ЦСФП    ___________________    ________________________ С.Г.Романов _____

наименование подразделения                                               подпись                                               инициалы, фамилия

по принадлежности профессии

Ст. менеджер УОТПБ и Э    ______________________         __________ _А.Н. Дубровина____

подпись                                               инициалы, фамилия

Проверил: _____________         ___Е.В.Кирпичева_______

### подпись                                         инициалы, фамилия сотрудника ОРП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий сборник учебных планов и программ предназначен для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «вальцовщик по сборке и перевалке клетей» 3 разряда, 4 и 5 разряда.

В сборник включены: квалификационные характеристики, учебный и тематический планы, программы теоретического и производственного обучения для подготовки рабочих на 3 разряд и переподготовки на 4-5 разряд. В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы.

Срок обучения - 3 месяца. На теоретическое обучение отводится 118 часов, на производственное - 320 часов.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих» (выпуск 07, 1985 г.).

Экономическое обучение и обучение системам менеджмента качества проводится по  программам, разработанным на ОАО «Северсталь-метиз».

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах.

К  концу  обучения  рабочие  должны   выполнять  работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Практическая (квалификационная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия: — вальцовщик по сборке и перевалке клетей.

Квалификация: -3 разряд.

Характеристика работ:

- Разборка, комплектование и сборка клетей на специальных и сортопрокатных станах с сортаментом проката до 20 профилеразмеров под руководством вальцовщика по сборке и перевалке клетей более высокой квалификации.

- Участие в разборке, комплектовании, сборке клетей на профилегибочных агрегатах и прокатных станах.

- Участие в установке шпинделей, подушек и подшипников валков рабочих клетей.

- Участие в замене валков и валковой арматуры, опробовании их на стенде и на станах, наладке клетей и опробовании их под нагрузкой.

- Подача валков к клетям при помощи крана и уборка замененных валков.

- Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

- Пользование рабочим и мерительным инструментом.

Должен знать:

- основы процесса прокатки и профилирования разных марок стали;

- марки металла, из которых изготавливаются валки и валковая арматура;

- способы обработки валков и технические требования к ним;

- сортамент и марки стали, прокатываемые на стане;

- принцип работы обслуживаемого оборудования;

- основы слесарного дела.

## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ВАЛЬЦОВЩИК ПО СБОРКЕ И ПЕРЕВАЛКЕ КЛЕТЕЙ»  3-ГО  РАЗРЯДА

Срок обучения: 3 месяца

| № п/п | Наименование темы | Количество часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 118 |  |
| 1.0 | Экономический курс | 10 | Зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 | зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 24 | Зачет |
| 1.3.1 | Чтение чертежей и схем | 6 |  |
| 1.3.2 | Сведения о деталях машин | 6 |  |
| 1.3.3 | Электротехника | 6 |  |
| 1.3.4 | Основы материаловедения | 6 |  |
| 1.4 | Специальная технология | 81 | Зачет |
| 2 | Производственное обучение, в т.ч. | 320 | зачет |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |  |
|  | ИТОГО: | 438 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ВАЛЬЦОВЩИК ПО СБОРКЕ И ПЕРЕВАЛКЕ КЛЕТЕЙ»

3 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-12 |  |
| 1. | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  | 118 |
| 1.0 | Экономический курс | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 1.3 | Общетехнический курс |  |  |  |  |  | 24 |
| 1.3.1 | Четние чертежей и схем обжатия | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 1.3.2 | Сведения о деталях машин | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 1.3.3 | Электротехника | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 1.3.4 | Основы материаловедения | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 1.4 | Специальная технология |  |  |  |  |  | 81 |
| 1.4.1 | Введение | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 14.2 | Основные сведения о производстве и организации рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 1.4.3 | Охрана труда. Производственная санитария. Электробезопасность. Пожарная безопасность. | 7 | 7 |  |  |  | 14 |
| 1.4.4 | Основное и вспомогательное оборудование ЦСФП | 6 | 6 |  |  |  | 12 |
| 1.4.5 | Техгологический процесс ЦСФП | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 1.4.6 | Основы теории прокатки | 8 | 8 |  |  |  | 16 |
| 1.4.7 | Валковая арматура, перевалка и настройка клетей ЦСФп | 5 | 22 |  |  |  | 27 |
| 2. | Производственное обучение |  |  |  |  |  | 320 |
| 2.1 | Изучение правил охраны труда и ознакомление с производством |  | 8 |  |  |  | 8 |
| 2.2 | Обучение слесарным работам при сборке и перевалке клетей |  | 22 |  |  |  | 22 |
| 2.3 | Обучение операциям, выполняемым вальцовщиком по сборке и перевалке клетей |  | 7 | 80 | 93 |  | 180 |
| 2.4 | Самостоятельное выполнение функций вальцовщика по сборке и перевалке клетей |  |  |  | 5 | 97 | 102 |
| 2.5 | Квалификационный экзамен |  |  |  |  | 8 | 8 |
|  | Итого: | 75 | 80 | 80 | 98 | 105 | 438 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Экономический курс

Раскрывается по программе, утвержденной  на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 2. Система менеджмента качества

Раскрывается по типовой программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

  - ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

Тема 1.3.1 Чтение чертежей и схем.

Применение   чертежей   на   производстве.   Единая   система конструкторской документации (ЕСКД). Масштабы чертежей. Правила нанесения размеров на чертеж. Обозначение допусков, шероховатости поверхности деталей. Разрезы и сечения, их виды и обозначение.

Сборочные чертежи; требования, предъявляемые к ним. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Правила чтения сборочных чертежей. Разбор чертежей валков, оборудования рабочей клети сортопрокатного стана.

Виды схем. Условные обозначения, применяемые в схемах. Чтение кинематических и технологических схем.

Тема 1.3.2  Сведения о деталях машин.

Сила и коэффициент трения. Трение скольжения и качения. Использование трения в прокатном производстве. Борьба с трением и износом.

Детали машин, их классификация. Взаимозаменяемость деталей. Допуски и посадки. Неразъемные и разъемные соединения, их применение. Типы крепежных изделий. Характерные неисправности деталей. Способы восстановления деталей.

Подшипники скольжения, качения и жидкостного трения; их достоинства и недостатки, применение. Потери от трения в подшипниках. Смазочные устройства и приспособления. Способы подачи жидкой и густой

смазки. Смазочные материалы.

Характеристика механических передач. Оси, валы, цапфы: конструкция

и применение. Типы и конструкции муфт.

Типы редукторов, их устройство, передаточное число и отношение. Уплотнительные устройства подвижных и неподвижных соединений:

сальники, поршневые кольца и др.; их применение.

Выбор запаса прочности  и факторы, влияющие на прочность деталей.

Тема 1.3.3  Электротехника.

Электрический ток. Электрическая цепь и ее элементы. Сила тока, напряжение, сопротивление; единицы их измерения. Закон Ома. Приборы для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, мощности.

Переменный ток, его основные параметры (частота, период, значение тока и напряжения).

Получение однофазного и трехфазного переменного тока.

Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот.

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации электродвигателя переменного тока, порядок его пуска и остановки.

Постоянный электрический ток, его отличие от переменного. Электрические двигатели постоянного тока, их применение в технике. Генераторы постоянного тока.

Характеристика  электродвигателей,  применяемых  на  данном прокатном стане. Пути экономии электроэнергии.

# Тема 1.3.4  Основы материаловедения

Металлы и сплавы, их физические, химические и технологические свойства.

Чугун и сталь, их отличие, способы получения, свойства и область применения.

Классификация сталей по химическому составу, назначению, способу выплавки и раскисления. Марки стали и их маркировка. Влияние нагрева и охлаждения на структуру и свойства стали. Виды термической обработки стали (отжиг, нормализация, закалка, отпуск), их применение и характеристика.

Обработка металлов давлением: прокатка, волочение, ковка, штамповка, прессование.

Общие сведения о цветных металлах и сплавах. Мероприятия по экономии черных и цветных металлов и сплавов.

Понятие о методах испытания металлов.

1.4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

## Тематический план

| Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- |
| 1. Введение | 2 |
| 2. Основные сведения о производстве и организации рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей | 4 |
| Охрана труда. Производственная санитария. Электробезопасность. Пожарная безопасность. | 14 Электробезопасность. Пожарная безопасность |  |
| 4. Основное и вспомогательное оборудование ЦСФП | 12 |
| 5. Технологический процесс ЦСФП | 6 |
| 6. Основы теории прокатки | 16 |
| 7. Валковая арматура, перевалка и настройка клетей ЦСФП | 27 |
| ИТОГО | 81 |

Программа

Тема 1. Введение

Пути развития метизной подотрасли  металлургии и прокатного производства. Важнейшие  направления  в  совершенствовании оборудования для производства проката и технологии прокатного производства.

Достижения предприятия в увеличении выпуска продукции, улучшении ее качества, снижении расходных коэффициентов, внедрении новой техники и передовой технологии,  передовых методов труда, улучшении использования оборудования, широком осуществлении механизации  и автоматизации производства.

Повышение  производительности  труда  как  главный  фактор интенсификации производства. Снижение себестоимости и улучшение качества прокатной продукции.

Требования к уровню квалификации рабочих.

Цель обучения по настоящей программе. Ознакомление слушателей с учебной программой, рекомендуемой литературой и учебным графиком.

Тема 2. Основные сведения о производстве и организации рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей

Историческая справка о развитии предприятия. Назначение основных и вспомогательных цехов и служб; технологическая связь между ними. Характеристика выпускаемой продукции; требования, предъявляемые к ее качеству.

Организация производственного процесса в данном цехе и состав оборудования. Краткие сведения о механизации и автоматизации технологических операций.

Структура руководства цехом и его участкам.

Рабочее место вальцовщика по сборке и перевалке клетей; его рациональная   организация. Понятие об инвентаризации и аттестации рабочих мест. Оснащение рабочего места инструментом, приспособлениями; порядок их размещения и хранения. Правила приема и сдачи смены. Техническое обслуживание рабочего места.

Правила внутреннего распорядка в цехе и на предприятии.

Тема 3. Охрана труда. Производственная санитария. Электробезопасность.

Пожарная безопасность.

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Содержание понятия "Охрана труда" и его составных частей (законодательство, техника безопасности, производственная санитария и гигиена, пожарная безопасность и др.)

Основные трудовые права и обязанности работников. Порядок заключения трудового договора (контракта). Испытание при приеме на работу. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора (контракта).

Рабочее время и время отдыха. Работа в ночное время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. Сверхурочные работы. Выходные и праздничные дни. Очередные и дополнительные отпуска.

Трудовая дисциплина, ее обеспечение и ответственность. Труд женщин и молодежи, социальные гарантии. Надзор и контроль  за соблюдением законодательства о труде.

Безопасность труда. Определение   безопасности   труда   и   техники   безопасности. Классификация  опасных  и  вредных  производственных  факторов (физические, химические,   биологические,  психофизиологические). Организация работы по созданию безопасных условий труда. Понятие о системе управления охраной труда в ОАО «Северсталь-метиз» Требования к обучению рабочих по безопасности труда. Виды и периодичность проведения инструктажей по безопасности труда. Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе.

Определение несчастного случая на производстве и производственного травматизма. Расследование и учет несчастных случаев. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызванных ими; коэффициент частоты и тяжести травматизма, основные очаги травматизма на участке.

Назначение инструкций по безопасности труда, их содержание и порядок пересмотра.

Технические   средства   безопасности   труда   (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации).

Назначение и сущность бирочной системы.

Правила безопасности при работе с грузоподъемными машинами и механизмами.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов, водорода и продуктов разделения воздуха, их влияние на организм человека. Газоопасные места в цехе, газоопасные работы.

Основные очаги травматизма на данном стане, на участке и в цехеи. Мероприятия по технике безопасности и улучшению условий труда на территории завода и в цехах (вентиляция, отопление и освещение, защита рабочих от тепловых излучений, установка ограждений и заземлений, мероприятия по предотвращению взрывов, пожаров и пр.).

Звуковая и световая сигнализация, применяемая на станах. Безопасные проходы и переходы. Роль наглядной агитации в усвоении правил техники безопасности. Причины несчастных случаев.

Основные правила охраны труда при обслуживании оборудования цеха. Спецодежда вальцовщика по сборке и перевалке клетей.

Электробезопасность. Понятие электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, их характер воздействия в зависимости от величины тока. Понятие о шаговом напряжении. Профилактика электротравм. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Первая помощь при поражении электрическим током.

Производственная санитария и гигиена труда. Задачи гигиены труда и производственной санитарии. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и меры борьбы с ней. Метеорологический фактор и его составляющие: температура воздуха, тепловая радиация, влажность воздуха, атмосферное давление и т.д.

Требования к освещению, его влияние на зрение и безопасность труда.

Естественное и искусственное освещение. Требования, предъявляемые к освещенности рабочих мест.

Шум и вибрация, их влияние на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом и вибрацией. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Защита от них.

Влияние   производственных  факторов  на возникновение профессиональных заболеваний.

Требования к спецодежде, спецобуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и хранения. Требования к санитарно-бытовым помещениям. Личная гигиена рабочих. Обеспечение питьевой водой.

Медицинское обслуживание работников ОАО «Северсталь-метиз». Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (переломы, ушибы, порезы, отравления, ожоги и т.д.). Правила и приемы транспортировки пострадавших.

Пожарная безопасность. Основные причины возникновения пожаров. Правила пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, при проведении огневых работ. Требования к содержанию территории цехов и рабочих мест. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Знаки пожарной безопасности. Пути эвакуации персонала в случае возникновения пожара.

Действия рабочего при возникновении пожара (задымления). Средства и приборы пожаротушения, условия их применения. Автоматические огнегасительные установки.

##### Тема 4. Основное и вспомогательное оборудование ЦСФП

Классификация сортовых и специальных станов по назначению и расположению рабочих клетей.

Основное оборудование сортопрокатных станов. Главная линия прокатного стана: электродвигатель, рабочая клеть, передаточные механизмы (редукторы, шпиндели, муфты, шестеренные клети).

Типы рабочих клетей: двухвалковые (дуо), трехвалковые (трио), четырехвалковые,  универсальные, жесткие, предварительно-напряженные.

Прокатные блоки. Станины рабочих клетей закрытого и открытого типа;

их преимущества и недостатки. Материал станин. Плитовины, их назначение. Способы крепления станин рабочих клетей. Станины клетей, используемых в цехе.

Прокатные валки, их основные элементы.

Соотношение размеров основных элементов валка в зависимости от его диаметра. Требования, предъявляемые к качеству валков прокатных станов. Материал валков. Стальные и чугунные валки, их химический состав, структура и стойкость. Методы восстановления формы и размеров: наплавка стальных валков; переточка, перешлифовка. Валки из легированного чугуна; их применение и преимущества. Чугунные валки с отбеленной поверхностью. Валки из твердосплавных материалов.

Способы хранения прокатных валков; правила укладки их на стеллажи.

Система охлаждения валков.

Подушки валков; их материалы, конструкции, способы установки, крепления и регулирования. Подшипники: типы (скольжения, качения и жидкостного  трения),   применение.  Характеристика  подшипников, применяемых на участке горячей и холодной прокатки. Причины преждевременного выхода из строя подшипников. Смазка и охлаждение подшипников различных типов.

Механизмы для установки валков   в вертикальной плоскости. Назначение, устройство и основные детали нажимных устройств. Механизмы для осевой установки валков и поперечного перемещения клетей. Предохранительные устройства: назначение и правила установки.

Шестеренные клети и редукторы, их назначение, типы. Диаметр начальной окружности валков шестеренной клети. Передаточное отношение редуктора.

Соединительные муфты и шпиндели, их назначение. Универсальные и трефовые шпиндели. Допускаемые углы наклона шпинделя. Главные (коренные) муфты: конструкции и предъявляемые требования.

Вспомогательное оборудование прокатных станов. Качающиеся, подъемные и передвижные столы: типы и назначение. Кантователи, манипуляторы, транспортирующие трассы, желоба: назначение, устройство.

Рольганги, их классификация по характеру выполняемой работы и типу привода. Рольганги с индивидуальными и групповыми приводами, их преимущество и недостатки. Материал роликов.

Шлепперы: применение и устройство.

Ножницы для резки сортового проката: типы и конструкции. Ножи для холодной резки металла. Материал ножей.

Упоры (стационарные, выдвижные, передвижные), сбрасыватели, толкатели, укладчики, пакетирующие устройства, вязальные машины:

характеристика и применение.

Назначение и грузоподъемность кранов, обслуживающих данный участок цеха.

Антикоррозийная защита. Виды и причины коррозии. Коррозийная стойкость и усталость металла. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое оборудование. Способы защиты от коррозии: нанесение защитных покрытий, смазка и др.

Содержание оборудования в чистоте и своевременная смазка - важные факторы предохранения от коррозии.

Профилактические мероприятия по предупреждению коррозии на рабочем месте вальцовщика по сборке и перевалке клетей.

Тема 5. Технологический процесс ЦСФП

Схема технологического процесса производства стальных фасонных профилей. Сортамент выпускаемой продукции.

Нагрев металла. Виды нагревательных устройств. Исходные размеры заготовок (слитков).

Дефекты нагрева и их влияние на качество готового проката. Методы удаления дефектов. Влияние температурного режима на темп прокатки.

Рациональный режим прокатки сортовых профилей разных марок стали. Особенности непрерывного процесса прокатки. Необходимость соблюдения постоянства секундных объемов прокатываемого металла. Прокатка с напряжением и с петлеобразованием. Переднее и заднее натяжение. Влияние натяжения на качество сортового проката. Преимущества прокатки с петлеобразованием и ее влияние на получение профиля высокого качества.

Технологическая обрезь. Расходные коэффициенты металла и пути их снижения.

Охлаждение и резка готового проката. Правка, сортировка, упаковка и маркировка готовой продукции.

Дефекты прокатного происхождения и способы их устранения.

Требования государственных стандартов и технических условий, предъявляемые к сортовому прокату.

##### Тема 6. Основы теории прокатки

Пластическая деформация  металлов.  Факторы,  влияющие  на пластичность металла. Основные законы пластической деформации.

Очаг деформации. Угол и дуга захвата металла валками. Роль трения при захвате металла валками и установившемся процессе прокатки. Коэффициент трения и его значение при горячей прокатке. Влияние состояния поверхности и температуры валков, смазки, температуры металла и наличия окалины на коэффициент трения.

Условия захвата металла валками. Связь между коэффициентом трения и углом захвата. Способы улучшения условий захвата металла валками.

Обжатие, вытяжка и уширение металла при прокатке. Давление металла на валки при различных условиях прокатки; его влияние на прочность валков и оборудования прокатного стана.

Расход энергии при прокатке на четырехклетевом  стане.

Тема 7. Валковая арматура, перевалка и настройка клетей в ЦСФП.

Валковая арматура: классификация и предъявляемые требования. Основные виды валковой арматуры: столы, линейки, вводные коробки и трубки, арматура скольжения и роликовая арматура. Преимущества и недостатки роликовой арматуры и арматуры скольжения.

Столы с направляющими линейками и проводками; их назначение, особенности конструкции, области применение и способы крепления.

Конструкции вводных и выводных линеек с роликами. Материал линеек.

Вводные коробки и пропуски, их назначение. Составные коробки: конструкции  и  области  применения.   Установка  зазора  между направляющими поверхностями коробки и прокатываемым металлом. Цельные коробки с плоскими и фасонными пропусками; их конструкции, назначение и область применения. Способы крепления коробок к брусьям. Правила установки пропусков в коробке. Материал пропусков.

Коробки с роликовыми пропусками: их конструкции и преимущества. Устройство и способы крепления роликов; регулировка расстояния между ними. Материал роликов. Стойкость роликовой коробки.

Выводные направляющие проводки: конструкции, назначение, область применения и материал. Проводки верхние и нижние: предъявляемые требования, правила установки. Проводки с плоской и фасонной рабочей поверхностью; область их применения. Способы установки проводок и расположение их относительно калибров при прокатке различных профилей (рельсов, двутавровых балок, швеллеров, равнобоких и неравнобоких уголков и др.).

Винтовые кантующие проводки: конструкции, назначение, область применения, недостатки.

Роликовые кантующие проводки: устройство, назначение, область применения. Установка роликов в подшипниках. Зазор между роликами. Материал роликов. Система смазки подшипников.

Выводные и кантующие трубки; их конструкции, назначение, применение, материал.

Выводные кантующие валки: конструкции, назначение и область применения. Калибры, угол их наклона. Установка кантующих валков в подшипниках качения. Преимущества кантующих валков. Материал валков. Смазка подшипников. Регулировка зазора между валками и нажимными винтами.

Выбор толщины и высоты боковой стенки желоба в зависимости от высоты сечения прокатываемого металла. Требования, предъявляемые к кривизне наружной стенки желоба.

Причины замены валковой арматуры. Перевалка валков и настойка рабочих клетей. Сведения о системах автоматического регулирования величины зазора между валками в зависимости от температуры раската, износа калибров и др. Замена валков на рабочих клетях закрытого и открытого типа. Приспособления для замены валков. Порядок выполнения работ при отсоединении и присоединении трубопроводов для подачи воды и смазки. Настойка систем охлаждения и смазки.

Установка валков в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Установка зазора между валками. Правила регулировки валков в горизонтальной плоскости. Требования, предъявляемые к настройке стана.

## ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

### Тематический план

| Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- |
| Изучение правил охраны труда и ознакомление с производством Обучение слесарным работам при сборке и перевалке клетей Обучение операциям, выполняемым вальцовщиком по сборке и перевалке клетей Самостоятельное выполнение функций вальцовщика по сборке и перевалке клетей Квалификационная (пробная) работа перевалке клетей | 8 22 180 102 8 |
| ИТОГО | 320 |

Тема 1. Изучение правил охраны труда и ознакомление с производством

Инструктаж по охране труда на предприятии. Изучение правил внутреннего распорядка на комбинате.

Экскурсия по цехам, участкам подразделения с целью ознакомления обучающихся  с  оборудованием  и  технологическими  процессами изготовления основных видов метизной продукции, выпускаемой подразделением.

Ознакомление с рабочим местом и работой вальцовщика по сборке и перевалке клетей, производственным инструментом и приспособлениями.

Изучение  производственной (должностной) инструкции.

Инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте.

Тема 2. Обучение слесарным работам при сборке и перевалке клетей

Инструктаж по безопасности труда при выполнении слесарных работ.

Практическое ознакомление с набором слесарного и контрольно-измерительного инструмента, необходимого для выполнения и контроля слесарных работ при ремонте стана и сборке клетей.

Освоение правил пользования слесарным и контрольно-измерительным инструментом.

Плоскостная разметка по чертежам и шаблонам несложных деталей.

Обучение приемам рубки зубилом, резки металла ножовкой и ножницами, опиливание поверхностей, сверление отверстий, нарезания резьб и заточки инструмента.

Ознакомление с видами абразивных материалов и приспособлений для заточки и зачистки деталей рабочей клети при сборке.

Приобретение навыков разборки и сборки отдельных механизмов клети.

Тема 3. Обучение операциям, выполняемым вальцовщиком по сборке и перевалке клетей

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Практическое ознакомление с устройством, назначением и работой основного и вспомогательного оборудования сортопрокатных станов.

Обучение правилам приемки смены: проверки чистоты и порядка на рабочем месте, наличия и исправности инструмента и приспособлений, наличия запасных комплектов валков, валковой арматуры.

Ознакомление с правилами транспортировки, складирования, хранения и учета валков.

Обучение операциям, выполняемым вальцовщиком на участке сборки и подготовки валков непосредственно краном, с помощью С-образной скобы.

Освоение операций по разборке рабочей клети.

Приобретение навыков установки валков в клеть, монтажа валков на стендах. Участие в опробовании валков на стенде и на стане.

Обучение приемам монтажа подшипников скольжения с вкладышами, а также подшипников качения и жидкостного трения.

Освоение способов перевалки прокатных клетей.

Обучение работам по комплектованию и подготовке валковой арматуры для очередных перевалок клетей.

Практическое ознакомление с методами проверки и регулировки поступления охлаждающей воды на прокатные валки; контроля поступления смазки.

Обучение работам по настройке стана.

Ознакомление с режимом пуска и нормального технологического ритма прокатки стана.

Участие в работах по уборке недокатов, контрольных темплетов, окалины и всех вспомогательных механизмов и материалов, связанных с перевалкой или ремонтом прокатного оборудования.

Освоение  приемов  технического  обслуживания  основного  и вспомогательного оборудования стана.

Участие в ремонтных работах. Практическое ознакомление с ведомостью дефектов, порядком подготовки к ремонтным работам. Подготовка рабочего инструмента, механизмов и приспособлений. Подготовка оборудования к транспортировке.

Приобретение навыков установки ограждающих устройств.

Тема 4. Самостоятельное выполнение функций вальцовщика по сборке и перевалке клетей

Прием смены. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой.

Овладение передовыми методами и приемами труда. Сдача смены.

Квалификационные характеристики:

Профессия: Вальцовщик по сборке и перевалке клетей

Квалификация: -4-й разряд.

Характеристика работ:

- Подготовка, комплектование, сборка, разборка, наладка клетей на стендах и участие в установке их на специальных и прокатных станах с сортаментом проката до 20 профилеразмеров.

- Разборка, комплектование и сборка клетей на блюмингах, рельсобалочных и линейных сортопрокатных станах с сортаментом проката более 20 профилеразмеров, непрерывных мелкосортных, проволочных, штрипсовых и листовых станах, крупносортных станах 600 и 650 с последовательным расположением клетей, профилегибочных агрегатах; подготовка арматуры и перевалка валков на роликовых правильных машинах рельсобалочных и крупносортных станов под руководством вальцовщика по сборке и перевалке клетей более высокой квалификации.

- Замена валков и валковой арматуры на клетях стана и прием их после изготовления.

- Подготовка и ремонт запасного оборудования клетей: линеек, проводок, муфт, шпинделей и др.

- Ведение учета количества валков и их технической годности.

- Хранение валков на стеллажах и предупреждение их порчи и коррозии.

- Сдача валков на переточку и перешлифовку и приемка их после обработки.

Должен знать:

- процесс прокатки и профилирования разных марок стали;

- методы   подналадки   клетей   обслуживаемых   станов   и профилегибочных агрегатов;

- устройство обслуживаемых станов и агрегатов;

- способы хранения валков и предупреждения их коррозии;

- слесарное дело.

Профессия: Вальцовщик по сборке и перевалке клетей

Квалификация: 5 разряд

Характеристика работ:

- Подготовка, комплектование, сборка, разборка, наладка клетей на стендах и участие в установке их на специальных и сортопрокатных станах с сортаментом проката до 20 профилеразмеров  с чертежами и картами наладки.

- Замена валков и валковой арматуры на клетях стана.

- Прием валков и валковой арматуры после изготовления.

- Подготовка и ремонт запасного оборудования клетей-линеек, проводок, муфт, шпинделей и др.

- Ведение учета количества валков и их технической годности.

- Хранение валков на стеллажах и предупреждение их порчи и коррозии.

- Сдача валков на переточку и перешлифовку и приемка их после обработки.

- Пользование рабочим  и мерительным инструментом.

Должен знать:

- методы настройки клетей обслуживаемых станов или профилегибочных агрегатов;

- способы хранения валков и предупреждения их от коррозии;

- причины выхода из строя валков и валковой арматуры.

- При обслуживании блюмингов, рельсобалочных станков с сортаментом проката свыше20 профилеразмеров, линейных сортопрокатных станов всех типов, прокатывающих более 20 профилеразмеров, а также профилегибочных агрегатов

Или при подготовке и перевалке на стане клетями; при подготовке арматуры и перевалке валков на роликоправильных машинах рельсобалочных и крупносортных станов.

Примеры работ:

- Разборка и сборка клетей и валков прокатных станов.

- Настройка калибров валков после перевалки. Установка зазора.

### УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕАПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «ВАЛЬЦОВЩИК ПО СБОРКЕ И ПЕРЕВАЛКЕ КЛЕТЕЙ»

НА  4-5 –ЫЙ  РАЗРЯД

Срок обучения: 1,5 месяца

| № п/п | Наименование темы | Количество часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическое обучение | 84 |  |
| 1.1 | Экономический курс | 10 | Зачет |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 | Зачет |
| 1.3 | Общетехнический курс | 10 | Зачет |
| 1.3.1 | Чтение чертежей и схем | 2 |  |
| 1.3.2 | Сведения о деталях машин | 3 |  |
| 1.3.3 | Электротехника | 2 |  |
| 1.3.4 | Основы материаловедения | 3 |  |
| 1.4 | Специальная технология | 61 | Зачет |
| 2 | Производственное обучение | 112 | Зачет |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |
|  | ИТОГО: | 196 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

«ВАЛЬЦОВЩИК ПО СБОРКЕ И ПЕРЕВАЛКЕ КЛЕТЕЙ»

4-5 ый разряд

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 |  |
| 1. | Теоретическое обучение |  |  |  | 84 |
| 1.0 | Экономический курс | 10 |  |  | 10 |
| 1.2 | Система менеджмента качества | 3 |  |  | 3 |
| 1.3 | Общетехнический курс |  |  |  | 10 |
| 1.3.1 | Четние чертежей и схем обжатия | 2 |  |  | 2 |
| 1.3.2 | Сведения о деталях машин | 3 |  |  | 3 |
| 1.3.3 | Электротехника | 2 |  |  | 2 |
| 1.3.4 | Основы материаловедения | 3 |  |  | 3 |
| 1.4 | Специальная технология |  |  |  | 61 |
| 1.4.1 | Введение | 2 |  |  | 2 |
| 14.2 | Основные сведения о производстве и организации рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей | 2 |  |  | 2 |
| 1.4.3 | Охрана труда. Производственная санитария. Электробезопасность. Пожарная безопасность. | 5 | 5 |  | 10 |
| 1.4.4 | Основное и вспомогательное оборудование ЦСФП | 6 | 7 |  | 13 |
| 1.4.5 | Техгологический процесс ЦСФП | 3 |  |  | 3 |
| 1.4.6 | Основы теории прокатки | 8 |  |  | 8 |
| 1.4.7 | Валковая арматура, перевалка и настройка клетей ЦСФп |  | 23 |  | 23 |
| 2. | Производственное обучение |  |  |  | 112 |
| 2.1 | Изучение правил охраны труда и ознакомление с производством |  | 8 |  | 8 |
| 2.2 | Обучение слесарным работам при сборке и перевалке клетей |  | 6 |  | 6 |
| 2.3 | Обучение операциям, выполняемым вальцовщиком по сборке и перевалке клетей |  | 18 | 32 | 50 |
| 2.4 | Самостоятельное выполнение функций вальцовщика по сборке и перевалке клетей |  |  | 48 | 48 |
| 2.5 | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |
|  | Итого: | 49 | 67 | 80 | 196 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Экономический курс

Раскрывается по программе, утверждённой на ОАО «Северсталь-метиз».

Тема 2. Система качества

Раскрывается по типовой программе, разработанной на ОАО «Северсталь-метиз».

1.3  ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС

Тема 1.3.1 Чтение чертежей и схем.

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Расположение проекций на чертеже в системе прямоугольных координат, масштабы и линии на чертежах. Виды и формат чертежей. Надписи на чертежах. Нанесение размеров и предельных отклонений. Деталировка и сборочный чертеж. Сечение и разрезы,  штрифовка  в разрезах и сечениях. Спецификация деталей. Правила чтения чертежей, выполненных в прямоугольных проекциях. Правила чтения кинематических схем. Правила чтения принципиальных электрических, гидравлических и пневматических схем. Какую информацию несут технологические схемы станков.

Тема 1.3.2  Сведения о деталях машин.

Основные сведения о деталях машин. Классификация деталей машин. Соединения деталей – разъемные и неразъемные, подвижные и неподвижные.

Валы и оси, их назначение. Характерные поломки валов и осей, их причины.

Шпоночные, шлицевые и резьбовые соединения.

Общие понятия о муфтах: глухие, сцепные и подвижные типы муфт.

Виды деформации деталей: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Растяжение и сжатие. Расчеты на прочность при растяжке и сжатии. Сдвиг. Расчеты на прочность при сдвиге (срезе).

Тема 1.3.3  Электротехника.

Понятие об электрических цепях постоянного тока с нелинейными элементами.

Понятие об электрических цепях переменного тока с нелинейными элементами.

Пассивные (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности) и активные (элементы питания и аккумуляторы) элементы электронных устройств.

Измерение параметров электрической цепи (сопротивления, индуктивности и емкости). Измерительные мосты.

Изменение вторичного напряжения трансформатора при нагрузке.

Генераторы постоянного тока, схемы включения обмоток возбуждения.

Однофазные и трехфазные синхронные генераторы.

Аппаратура ручного и автоматического  управления. Кнопочные пускатели, предохранители, автоматические выключатели.

Приборы учета производства и потребления  электрической энергии. Индукционные счетчики  однофазного и трехфазного переменного  тока, схемы их включения.

Тахогенераторы синхронные, асинхронные и постоянного тока.

Электромагнитные реле, их классификация. Схемы включения обмоток и исполнительных контактных цепей.

# Тема 1.3.4  Основы материаловедения.

Строение металлов и сплавов. Кристаллические и аморфные тела. Понятие о кристаллическом строении металлов и сплавов.

Понятие о сплавах: механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение; их структура и свойства.

Понятие о физических свойствах( цвет, удельный вес, электропроводность, теплоемкость, магнитные свойства); о химических (окисляемость, кислотостойкость, коррозионная стойкость); о механических (прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость, жаростойкость, жаропрочность) и о технологических (обрабатывааемость резанием, линейные свойства, свариваемость, прокаливаемость, паяемость) свойствах.

Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов.

Твердые сплавы, минералокерамические и порошковые материалы.

Конструкционные материалы и композиты.

Защита металлов от коррозии.

Неметаллические материалы.

Строительные материалы.

1.4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

## Тематический план

| Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- |
| 1. Введение | 2 |
| 2. Основные сведения о производстве и организации |  |
| рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке |  |
| клетей | 2 |
| 3. Охрана труда. Производственная санитария. Электробезопасность. Пожарная безопасность . Электробезопасность. Пожарная безопасность. | 10 |
| 4. Основное и вспомогательное оборудование ЦСФП | 13 |
| 5. Технологический процесс ЦСФП | 3 |
| 6. Основы теории прокатки | 8 |
| 7. Валковая арматура, перевалка и настройка |  |
| клетей прокатных станов | 23 |
| ИТОГО | 61 |

Программа

Тема 1. Введение

Пути развития метизной подотрасли  металлургии и прокатного производства. Важнейшие  направления  в  совершенствовании оборудования для производства проката и технологии прокатного производства.

Достижения предприятия в увеличении выпуска продукции, улучшении ее качества, снижении расходных коэффициентов, внедрении новой техники и передовой технологии,  передовых методов труда, улучшении использования оборудования, широком осуществлении механизации  и автоматизации производства.

Повышение  производительности  труда  как  главный  фактор интенсификации производства. Снижение себестоимости и улучшение качества прокатной продукции.

Требования к уровню квалификации рабочих в настоящее время.

Цель обучения по настоящей программе. Ознакомление слушателей с учебной программой, рекомендуемой литературой и учебным графиком.

Тема 2. Основные сведения о производстве и организации рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей

Историческая справка о развитии предприятия. Назначение основных и вспомогательных цехов и служб; технологическая связь между ними. Характеристика выпускаемой продукции; требования, предъявляемые к ее качеству.

Организация производственного процесса в данном цехе и состав оборудования. Краткие сведения о механизации и автоматизации технологических операций.

Структура руководства цехом и его участкам.

Рабочее место вальцовщика по сборке и перевалке клетей; его рациональная   организация. Понятие об инвентаризации и аттестации рабочих мест. Оснащение рабочего места инструментом, приспособлениями; порядок их размещения и хранения. Правила приема и сдачи смены. Техническое обслуживание рабочего места.

Правила внутреннего распорядка в цехе и на предприятии.

Тема 3.  Охрана труда. Производственная санитария. Электробезопасность.

Пожарная безопасность.

Законодательство об охране труда в Российской Федерации

Содержание понятия "Охрана труда" и его составных частей (законодательство, техника безопасности, производственная санитария и гигиена, пожарная безопасность и др.)

Основные трудовые права и обязанности работников. Порядок заключения трудового договора (контракта). Испытание при приеме на работу. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора (контракта).

Рабочее время и время отдыха. Работа в ночное время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени. Сверхурочные работы. Выходные и праздничные дни. Очередные и дополнительные отпуска.

Трудовая дисциплина, ее обеспечение и ответственность. Труд женщин и молодежи, социальные гарантии. Надзор и контроль  за соблюдением законодательства о труде.

Безопасность труда

Определение   безопасности   труда   и   техники   безопасности. Классификация  опасных  и  вредных  производственных  факторов (физические, химические,   биологические,  психофизиологические). Организация работы по созданию безопасных условий труда. Понятие о системе управления охраной труда в ОАО "Северсталь-метиз". Требования к обучению рабочих по безопасности труда. Виды и периодичность проведения инструктажей по безопасности труда. Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе.

Определение несчастного случая на производстве и производственного травматизма. Расследование и учет несчастных случаев. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызванных ими; коэффициент частоты и тяжести травматизма.

Назначение инструкций по безопасности труда, их содержание и порядок пересмотра.

Технические   средства   безопасности   труда   (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации).

Назначение и сущность бирочной системы.

Правила безопасности при работе с грузоподъемными машинами и механизмами.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов, водорода и продуктов разделения воздуха, их влияние на организм человека. Газоопасные места в цехе, газоопасные работы.

Основные очаги травматизма на данном стане, на участке и в цехеи. Мероприятия по технике безопасности и улучшению условий труда на территории завода и в цехах (вентиляция, отопление и освещение, защита рабочих от тепловых излучений, установка ограждений и заземлений, мероприятия по предотвращению взрывов, пожаров и пр.).

Звуковая и световая сигнализация, применяемая на станах. Безопасные проходы и переходы. Роль наглядной агитации в усвоении правил техники безопасности. Причины несчастных случаев.

Основные правила охраны труда при обслуживании оборудования ЦСФП. Спецодежда вальцовщика по сборке и перевалке клетей.

Электробезопасность

Понятие электробезопасности. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, их характер воздействия в зависимости от величины тока. Понятие о шаговом напряжении. Профилактика электротравм. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Первая помощь при поражении электрическим током.

Производственная санитария и гигиена труда

Задачи гигиены труда и производственной санитарии. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и меры борьбы с ней. Метеорологический фактор и его составляющие: температура воздуха, тепловая радиация, влажность воздуха, атмосферное давление и т.д.

Требования к освещению, его влияние на зрение и безопасность труда.

Естественное и искусственное освещение. Требования, предъявляемые к освещенности рабочих мест.

Шум и вибрация, их влияние на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом и вибрацией. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Защита от них.

Влияние   производственных  факторов  на возникновение профессиональных заболеваний.

Требования к спецодежде, спецобуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и хранения. Требования к санитарно-бытовым помещениям. Личная гигиена рабочих. Обеспечение питьевой водой.

Медицинское обслуживание работников ОАО «Северсталь-метиз».Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (переломы, ушибы, порезы, отравления, ожоги и т.д.). Правила и приемы транспортировки пострадавших.

Пожарная безопасность

Основные причины возникновения пожаров. Правила пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, при проведении огневых работ. Требования к содержанию территории цехов и рабочих мест. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений. Знаки пожарной безопасности. Пути эвакуации персонала в случае возникновения пожара.

Действия рабочего при возникновении пожара (задымления). Средства и приборы пожаротушения, условия их применения. Автоматические огнегасительные установки.

Тема 4. Основное и вспомогательное оборудование ЦСФП.

Классификация специальных и сортовых станов по назначению и расположению рабочих клетей.

Основное оборудование сортопрокатных станов. Главная линия прокатного стана: электродвигатель, рабочая клеть, передаточные механизмы (редукторы, шпиндели, муфты, шестеренные клети).

Типы рабочих клетей: двухвалковые (дуо), трехвалковые (трио), четырехвалковые,  универсальные, жесткие, предварительно-напряженные.

Прокатные блоки. Станины рабочих клетей закрытого и открытого типа;

их преимущества и недостатки. Материал станин. Плитовины, их назначение. Способы крепления станин рабочих клетей.

Прокатные валки, их основные элементы.

Соотношение размеров основных элементов валка в зависимости от его диаметра. Требования, предъявляемые к качеству валков прокатных станов. Материал валков. Стальные и чугунные валки, их химический состав, структура и стойкость. Методы восстановления формы и размеров: наплавка стальных валков; переточка, перешлифовка. Валки из легированного чугуна; их применение и преимущества. Чугунные валки с отбеленной поверхностью. Валки из твердосплавных материалов.

Способы хранения прокатных валков; правила укладки их на стеллажи.

Система охлаждения валков.

Подушки валков; их материалы, конструкции, способы установки, крепления и регулирования. Подшипники: типы (скольжения, качения и жидкостного  трения),   применение.  Характеристика  подшипников, применяемых на участке горячей и холодной прокатки. Причины преждевременного выхода из строя подшипников. Смазка и охлаждение подшипников различных типов.

Механизмы для установки валков   в вертикальной плоскости. Назначение, устройство и основные детали нажимных устройств. Механизмы для осевой установки валков и поперечного перемещения клетей. Предохранительные устройства: назначение и правила установки.

Шестеренные клети и редукторы, их назначение, типы. Диаметр начальной окружности валков шестеренной клети. Передаточное отношение редуктора.

Соединительные муфты и шпиндели, их назначение. Универсальные и трефовые шпиндели. Допускаемые углы наклона шпинделя. Главные (коренные) муфты: конструкции и предъявляемые требования.

Вспомогательное оборудование прокатных станов.

Качающиеся, подъемные и передвижные столы: типы и назначение. Кантователи, манипуляторы, транспортирующие трассы, желоба: назначение, устройство.

Рольганги, их классификация по характеру выполняемой работы и типу привода. Рольганги с индивидуальными и групповыми приводами, их преимущество и недостатки. Материал роликов.

Шлепперы: применение и устройство.

Ножницы для резки сортового проката: типы и конструкции. Ножи для горячей нехолодной резки металла. Материал ножей.

Пилы для резки горячего металла; типы, устройство. Требования, предъявляемые к дискам пил; материал дисков.

Правильные машины, их классификация. Характеристика роликовых правильных машин. Устройство и применение правильных прессов.

Упоры (стационарные, выдвижные, передвижные), сбрасыватели, толкатели, укладчики, пакетирующие устройства, вязальные машины:

характеристика и применение.

Назначение и грузоподъемность кранов, обслуживающих данный сортопрокатный цех.

Антикоррозийная защита. Виды и причины коррозии. Коррозийная стойкость и усталость металла. Характеристика среды, в которой работает эксплуатируемое оборудование. Способы защиты от коррозии: нанесение защитных покрытий, смазка и др.

Содержание оборудования в чистоте и своевременная смазка - важные факторы предохранения от коррозии.

Профилактические мероприятия по предупреждению коррозии на рабочем месте вальцовщика по сборке и перевалке клетей.

Тема 5. Технологический процесс ЦСФП

Схема технологического процесса производства стальных фасонных профилей. Сортамент выпускаемой продукции.

Нагрев металла. Виды нагревательных устройств. Исходные размеры заготовок (слитков).

Дефекты нагрева и их влияние на качество готового проката. Методы удаления дефектов. Влияние температурного режима на темп прокатки.

Рациональный режим прокатки сортовых профилей разных марок стали. Особенности непрерывного процесса прокатки. Необходимость соблюдения постоянства секундных объемов прокатываемого металла. Прокатка с напряжением и с петлеобразованием. Переднее и заднее натяжение. Влияние натяжения на качество сортового проката. Преимущества прокатки с петлеобразованием и ее влияние на получение профиля высокого качества.

Технологическая обрезь. Расходные коэффициенты металла и пути их снижения.

Охлаждение и резка готового проката. Правка, сортировка, упаковка и маркировка готовой продукции.

Дефекты прокатного происхождения и способы их устранения.

Требования государственных стандартов и технических условий, предъявляемые к сортовому прокату.

##### Тема 6. Основы теории прокатки

Пластическая деформация  металлов.  Факторы,  влияющие  на пластичность металла. Основные законы пластической деформации.

Очаг деформации. Угол и дуга захвата металла валками. Роль трения при захвате металла валками и установившемся процессе прокатки. Коэффициент трения и его значение при горячей прокатке. Влияние состояния поверхности и температуры валков, смазки, температуры металла и наличия окалины на коэффициент трения.

Условия захвата металла валками. Связь между коэффициентом трения и углом захвата. Способы улучшения условий захвата металла валками.

Обжатие, вытяжка и уширение металла при прокатке. Давление металла на валки при различных условиях прокатки; его влияние на прочность валков и оборудования прокатного стана.

Расход энергии при прокатке.

Тема 7. Валковая арматура, перевалка и настройка клетей прокатных станов

Валковая арматура: классификация и предъявляемые требования. Основные виды валковой арматуры: ступенчатые и ребристые ролики, брусья, столы, линейки, вводные коробки и трубки, арматура скольжения и роликовая.

Брусья, способы их крепления в пазах станин: клиньями, ступенчатыми сухарями, подвесными тягами, болтами. Преимущества и недостатки различных способов крепления. Расположение вводных и выводных брусьев. Определение высоты подставок под хвостики брусьев при установке новых

и переточенных валков.

Столы с направляющими линейками, с линейками и проводками, с проводками; их назначение, особенности конструкции, области применение

и способы крепления.

Линейки,  применяемые  на  одноклетьевом и  четырехклетьевом станах, их назначение. Способы крепления линеек. Преимущества и недостатки каждого способа крепления. Конструкции вводных и выводных линеек с роликами. Материал линеек.

Вводные коробки и пропуски, их назначение. Составные коробки: конструкции  и  области  применения.   Установка  зазора  между направляющими поверхностями коробки и прокатываемым металлом. Цельные коробки с плоскими и фасонными пропусками; их конструкции, назначение и область применения. Способы крепления коробок к брусьям. Правила установки пропусков в коробке. Материал пропусков.

Коробки с роликовыми пропусками: их конструкции и преимущества. Устройство и способы крепления роликов; регулировка расстояния между ними. Материал роликов. Стойкость роликовой коробки.

Выводные направляющие проводки: конструкции, назначение, область применения и материал. Проводки верхние и нижние: предъявляемые требования, правила установки. Проводки с плоской и фасонной рабочей поверхностью; область их применения. Способы установки проводок и расположение их относительно калибров при прокатке различных профилей (рельсов, двутавровых балок, швеллеров, равнобоких и неравнобоких уголков и др.).

Винтовые кантующие проводки: конструкции, назначение, область применения, недостатки.

Роликовые кантующие проводки: устройство, назначение, область применения. Установка роликов в подшипниках. Зазор между роликами. Материал роликов. Система смазки подшипников.

Выводные и кантующие трубки; их конструкции, назначение, применение, материал.

Выводные кантующие валки: конструкции, назначение и область применения. Калибры, угол их наклона. Установка кантующих валков в подшипниках качения. Преимущества кантующих валков. Материал валков. Смазка подшипников. Регулировка зазора между валками и нажимными винтами.

Обводные аппараты: конструкции, назначение, область применения, материал. Требования, предъявляемые к их конструкции. Выбор толщины и высоты боковой стенки желоба в зависимости от высоты сечения прокатываемого металла. Требования, предъявляемые к кривизне наружной стенки желоба обводных аппаратов.

Многониточные обводные аппараты; особенности их конструкции. Соответствие числа каналов многониточных обводных аппаратов числу одновременно прокатываемых ниток. Правила установки и крепления обводных аппаратов.

Причины замены валковой арматуры. Перевалка валков и настойка рабочих клетей. Сведения о системах автоматического регулирования величины зазора между валками в зависимости от температуры раската, износа калибров и др. Замена валков на рабочих клетях закрытого и открытого типа. Приспособления для замены валков. Порядок выполнения работ при отсоединении и присоединении трубопроводов для подачи воды и смазки. Настойка систем охлаждения и смазки.

Установка валков в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Установка зазора между валками. Правила регулировки валков в горизонтальной плоскости. Требования, предъявляемые к настройке стана.

## ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

### Тематический план

| Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- |
| 1. Изучение правил охраны труда и ознакомление с производством 2. Обучение слесарным работам при сборке и перевалке клетей 3. Обучение операциям, выполняемым вальцовщиком по сборке и перевалке клетей 4. Самостоятельное выполнение функций вальцовщика по сборке и перевалке клетей Квалификационная (пробная) работа перевалке клетей | 8 6 50 48 |
| ИТОГО | 112 |

## ПРОГРАММА

#### Тема 1. Изучение правил охраны труда и ознакомление с производством

Инструктаж по охране труда на предприятии. Изучение правил внутреннего распорядка на комбинате.

Экскурсия по цехам, участкам подразделения с целью ознакомления обучающихся  с  оборудованием  и  технологическими  процессами изготовления основных видов метизной продукции, выпускаемой подразделением.

Ознакомление с рабочим местом и работой вальцовщика по сборке и перевалке клетей, производственным инструментом и приспособлениями.

Изучение  производственной (должностной) инструкции.

Инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте.

Тема 2. Обучение слесарным работам при сборке и перевалке клетей

Инструктаж по безопасности труда при выполнении слесарных работ.

Практическое ознакомление с набором слесарного и контрольно-измерительного инструмента, необходимого для выполнения и контроля слесарных работ при ремонте стана и сборке клетей.

Освоение правил пользования слесарным и контрольно-измерительным инструментом.

Плоскостная разметка по чертежам и шаблонам несложных деталей.

Обучение приемам рубки зубилом, резки металла ножовкой и ножницами, опиливание поверхностей, сверление отверстий, нарезания резьб и заточки инструмента.

Ознакомление с видами абразивных материалов и приспособлений для заточки и зачистки деталей рабочей клети при сборке.

Приобретение навыков разборки и сборки отдельных механизмов клети.

Тема 3. Обучение операциям, выполняемым вальцовщиком по сборке и перевалке клетей 4-5 разряда

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Практическое ознакомление с устройством, назначением и работой основного и вспомогательного оборудования сортопрокатных станов.

Обучение правилам приемки смены: проверки чистоты и порядка на рабочем месте, наличия и исправности инструмента и приспособлений, наличия запасных комплектов валков, валковой арматуры.

Ознакомление с правилами транспортировки, складирования, хранения и учета валков.

Обучение операциям, выполняемым вальцовщиком на участке сборки и подготовки валков непосредственно краном, с помощью С-образной скобы и тележек различной конфигурации.

Освоение операций по разборке рабочей клети.

Приобретение навыков установки валков в клеть, монтажа валков на стендах. Участие в опробовании валков на стенде и на стане.

Обучение приемам монтажа подшипников скольжения с вкладышами, а также подшипников качения и жидкостного трения.

Освоение способов перевалки прокатных клетей.

Обучение работам по комплектованию и подготовке валковой арматуры для очередных перевалок клетей.

Практическое ознакомление с методами проверки и регулировки поступления охлаждающей воды на прокатные валки; контроля поступления смазки.

Обучение работам по настройке стана.

Ознакомление с режимом пуска и нормального технологического ритма прокатки стана.

Участие в работах по уборке недокатов, контрольных темплетов, окалины и всех вспомогательных механизмов и материалов, связанных с перевалкой или ремонтом прокатного оборудования.

Освоение  приемов  технического  обслуживания  основного  и вспомогательного оборудования стана.

Участие в ремонтных работах. Практическое ознакомление с ведомостью дефектов, порядком подготовки к ремонтным работам. Подготовка рабочего инструмента, механизмов и приспособлений. Подготовка оборудования к транспортировке.

Приобретение навыков установки ограждающих устройств.

Тема 4. Самостоятельное выполнение функций вальцовщика 4-5 разряда по сборке и перевалке клетей

Прием смены. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой.

Овладение передовыми методами и приемами труда. Сдача смены.

Практическая (квалификационная) работа

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Литература:

- Клименко П.Л., Друян В.М. Производство сортового проката. - М.: Металлургия,

1975.

2.   Безнос М.П. Настройка сортовых прокатных станов. - М.: Металлургия, 1974

- Федин В.П., Грицук Н.Ф. Валквая арматура сортовых станов. - М.: Металлургия

1975

4.    Чекмарев А.П., Мутьев М.М., Машковцев Р.А. Калибровка прокатных валков. - М.:

Металлургия, 1971

5.    Куприн М.И., Куприна М.С. Основы теории прокатки. - М.:  Металлургия, 1971

- Королев А.А. Механическое оборудование прокатных цехов черной и цветной

металлургии. - М.: Металлургия, 1976

7.    Вахтинов В.Б. Технология прокатного производства. - М.:       Металлургия, 1983

8.     Ильинский Б. Д. Охрана труда на предприятиях черной металлургии.

-М.: Металлургия, 1979

- Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. - М.:Высшая

школа, 1982

- Ю.Гузенков П.Г. Детали машин. - М.: Высшая школа, 1975

- 11.Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники.

-М.: Высшая школа, 1985

- 3иньковский М.М. Техника безопасности и производственная санитария. Изд-е 3-е, перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1983

- Шемакин Ю.И. Введение в информатику. - М.: Финансы и статистика, 1985

- Белянин П.Н. Промышленные работы и их применение. Робототехника для

машиностроения. - М.: Машиностроение, 1983

- Бертрам Р. Думающий компьютер. -М.: Мир, 1978

- Молодых Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. - М.:

### Машиностроение, 1989